УДК 620.193.75

Причины  коррозии  магистральных  нефтяных  насосных  агрегатов

Реформатская И.И. 1, д.х.н.;    Белокурова М.А. 2; Шевченко А.А. 2, д. т. н.

reformir@yandex.ru; belokurovam@list.ru; belokurovam@list.ru

1Академия государственной противопожарной службы МЧС России

2Московский Политехнический Университет

Аннотация:

Произведён анализ причин досрочного выхода из строя узла радиально-упорных подшипников в магистральных нефтяных насосных агрегатах. Выявлено, что коррозионные поражения подшипникового узла являются следствием протекания процессов электрохимической и контактной коррозии. Предложены меры противокоррозионной защиты.

Ключевые слова:

нефтяные магистральные насосные агрегаты, электрохимическая коррозия, защитные композиционные электрохимические  покрытия, наночастицы углерода.

Abstract:

The analysis of the reasons for the early failure of the radial-thrust bearing assembly in the main oil pumping units is made. It was revealed that corrosion damage to the bearing assembly is a consequence of electrochemical and contact corrosion processes. Measures of anti-corrosion protection are suggested.

Keywords:

oil trunk pump units, contact corrosion, electrochemical corrosion, protective composite electrochemical coatings, carbon nanoparticles.

Реферат

Нефтяной магистральный насос – это оборудование, оперирующее большими мощностями, поэтому снижение скорости перекачки продукта и простой оборудования приводит к значительным экономическим потерям.

На ряде нефтеперекачивающих станций (НПС) в ходе эксплуатации стали наблюдаться коррозионные отказы оборудования. Целью настоящей работы являлось выяснение причин коррозионных отказов магистральных насосов (МН) и разработка мер противокоррозионной защиты.

Проведены коррозионные, электрохимические, гальваностатические испытания  модели узла радиально-упорных подшипников (РУП) и комплектующих узла, предоставленных владельцем сети НПС. В ходе испытаний были выявлены причины  досрочного выхода из строя магистральных нефтяных насосов.

Обнаружено протекание процессов контактной коррозии,  и возможность протекания электрохимической коррозии, результатом которой является экстремально высокая скорость коррозии отдельных элементов узла РУП. В условиях возникновения токов утечки выход из строя узла РУП может происходить за несколько суток.

По результатам проведённых исследований предложены меры противокоррозионной защиты РУП и намечены пути дальнейших исследований по созданию композиционных защитных покрытий для элементов узла.

Нефтяные магистральные насосные агрегаты предназначены для подачи в систему магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов.

Применительно к магистральным насосам около 30% всех отказов вызывает отказы торцовых уплотнений валов, 15% – приходится на подшипники, 9 % – на маслосистему.

Часто причиной возникновения явлений, приводящих к отказам магистральных насосов, являются коррозионные поражения наиболее ответственных узлов аппарата, таких как узел крепления  подшипников. Здесь уместен такой термин как «коррозионный отказ». В случае конкретной сети нефтеперекачивающих станций, наиболее часто коррозии подвергались резьбовые соединения (31 случай), шейка вала (40 случаев) и дистанционное кольцо (9 случаев). Минимальное время до обнаружения коррозионного дефекта составляло 120 часов.

Целью данного исследования является выяснение причин коррозионных отказов и разработка комплекса мер антикоррозионной защиты.

Для выявления причин протекания коррозионных процессов в узлах радиально-упорных подшипников (далее РУП) нефтеперекачивающих насосов, был проведён ряд лабораторных исследований.

Лабораторные исследования проводили с использованием образцов металла:

- вырезанных из трех стальных дистанционных колец, эксплуатировавшихся на нефтеперерабатывающих предприятиях и вышедших из строя в результате локальной коррозии;

- образцов промышленной углеродистой стали 3;

- модельной системы болт-втулка-гайка-шайба, изготовленной заказчиком из имеющегося у него материала (рис. 1).

Свойства металла исследовали при помощи оптического микроскопа NEOPHOT-32, оснащенного цифровой видеокамерой.

Химический состав металла определяли методом энергодисперсионного анализа с использованием электронного микроскопа JSM-35 с 25-канальной приставкой LINK для энергодисперсионного анализа.

Так же были проведены электрохимические, коррозионные и гальваностатические испытания образцов металла и исследованы свойства масла, отобранного с различных участков узла РУП.

Для проведения электрохимических экспериментов в водных растворах использовали трёхэлектродные электрохимические ячейки конструкции НИФХИ им. Л.Я. Карпова с разделёнными электродными пространствами. Потенциодинамические испытания проводили при температуре ~20 и 45°С в условиях деаэрации растворов аргоном. Перед проведением потенциодинамических испытаний фиксировали величину потенциала свободной коррозии (Екор) образцов металла. От установившегося Екор проводили анодную поляризацию металла со скоростью развертки потенциала 0,2 мВ/с. Развертку прекращали при достижении максимально возможного для работы потенциостата анодного тока.

В ряде случаев снимали потенциодинамические поляризационные кривые прямого и обратного хода. При снятии кривых обратного хода реверсирование направления развертки потенциала начинали при достижении тока i=1.10-3 А/см2.

Гальваностатические испытания проводили с использованием модельной системы болт-втулка-гайка-шайба и образцов углеродистой стали, моделирующих щелевые условия (модель щели). Ток поляризации при гальваностатических испытаниях модельной системы болт-втулка-гайка-шайба и моделей зазоров составлял, соответственно, 9 и 0,8 А. Время поляризации – 1 и 5 ч (болт-втулка-гайка-шайба) и 1080 ч (45 суток). В модельной системе болт-втулка-гайка-шайба анодом служила поверхность болта.

Коррозионные испытания образцов, изготовленных из колец проводили в течение 1, 2, 3, 5, 24, и 1080 ч (45 суток). Перед проведением испытаний и по их окончании образцы взвешивали на аналитических весах с точностью 10-4 г. По результатам испытаний рассчитывали скорость общей коррозии. Поверхность образцов после испытаний исследовали при помощи оптического микроскопа, регистрируя состояние поверхности.  Испытания проводили по четырём различным схемам.

По каждой схеме испытания проводили в масле, отобранном на нефтеперекачивающих станциях заказчика, называемых далее НПС-1, НПС-2 и НПС-3.

Коррозионные испытания модели РУП (система болт-втулка-гайка-шайба) проводили при температуре ~20 и 45°С, используя проток  и неподвижное масло. Проток масла осуществляли самотеком. Время испытаний составляло 45 суток. По результатам испытаний визуально и при помощи оптического микроскопа оценивали наличие коррозионных поражений составляющих системы и характер коррозионного процесса.

Свойства масла, предоставленного Заказчиком, исследовали при помощи оптического микроскопа, оснащенного цифровой видеокамерой.

При исследовании свойств металла колец, предоставленных заказчиком, было обнаружено наличие внутренних полостей, несплошностей и других дефектов.

Обобщенные данные по составу типичных неметаллических включений (табл. 1), обнаруженных энергодисперсионным методом, показывают, что предоставленные заказчиком стальные изделия имеют различную коррозионную стойкость.

Таблица 1

Типичные неметаллические включения и определяемая ими коррозионная стойкость  изделий из углеродистых сталей

| Деталь | Тип неметаллического включения |  |  |  | Коррозионная стойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MnS | SiO2 | Al2O3 | TiО2 |  |
| Кольцо №1 |  | + |  |  | Высокая |
| Кольцо №2 | + | + |  |  | Низкая |
| Кольцо №3 |  | + | + |  | Средняя |
| Болт |  | + |  |  | Высокая |
| Гайка | + | + | + |  | Низкая |
| Втулка | + | + | + | + | Низкая |
| Шайба | + | + | + |  | Низкая |

Электрохимические данные, полученные в экстракте масла с НПС№1, подтверждают результаты энергодисперсионного анализа неметаллических включений (рис. 2).

Как видно на рисунке 2, анодные потенциодинамические поляризационные кривые, полученные на различных кольцах, различны.  При потенциале свободной коррозии Екор кольцо №2 подвергается активному растворению, о чем свидетельствует наличие петли активного растворения на поляризационной кривой. На фоне активного растворения развивается локальная коррозия, о чем свидетельствует петля гистерезиса, получаемая при обратном направлении развертки потенциала.

Кольцо №3 при потенциале Екор пассивно, и питтинговая коррозия развивается на фоне в целом пассивного металла. Таким образом, коррозионная стойкость кольца №2 должна быть ниже, чем кольца №3.

Таким образом, результаты энергодисперсионного анализа и электрохимических испытаний совпадают. Коррозионная стойкость колец №2 и №3 различается, причем более стойким оказывается кольцо №3. По данным табл.1 коррозионная стойкость кольца №1 наиболее высока.

Приведенные результаты позволяют заключить, что коррозионная стойкость одних и тех же деталей РУП (в рассматриваемом случае дистанционных колец) существенно различается.

Гравиметрические испытания, проведённые после коррозионных испытаний, плоских образцов углеродистой стали в течение 49 суток  не показали изменений веса в пределах точности взвешивания (1х10-4 г). Однако микроскопические испытания выявили различное состояние поверхности сталей после испытаний.

Микрофотографии поверхности образцов, приведены на рисунке 3. В рассматриваемых условиях наиболее значительные коррозионные поражения поверхности соответствуют маслу НПС 3.

По результатам коррозионных испытаний модели РУП, внешняя поверхность элементов модели практически не подверглась коррозии за время испытаний. В том случае, если часть поверхности элемента модели РУП контактировала с объемом масла, а часть находилась в щелевых условиях, коррозировал металл в зазоре.

Необходимо отметить, что на трущихся поверхностях (головка болта, торцевая поверхность втулки, шайба) очаги коррозии располагаются по кольцевым линиям. Вероятно, при закручивании гайки происходит съем металла. Взаимодействие такой поверхности с компонентами агрессивной среды облегчено, что и приводит к ускоренному развитию коррозии. Интенсификации коррозионного процесса способствует и возникновение контакта между разнородными металлами.

Для выяснения причин выхода из строя узла РУП за экстремально короткое время (79–120 ч) были проведены гальваностатические испытания модели узла. В том случае, когда в масле отсутствовала свободная вода, все контактирующие друг с другом поверхности, в том числе и находящиеся в зазоре, не подверглись коррозии за время испытаний. Если в масле присутствовала свободная вода, на соприкасающейся и резьбовой поверхностях образовались продукты коррозии (рис. 4).

При более длительном пребывании системы в условиях поляризации (до ~100 ч.) количество образовавшихся продуктов возрастет настолько, что станет возможным так называемое «приваривание» элементов конструкции и заклинивание резьбовых соединений.

В водных экстрактах масел при температурах ~20 и 45°C снимали анодные потенциодинамические поляризационные кривые на углеродистой стали Исполнителя. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее агрессивным по отношению к углеродистой стали оказывается водный экстракт масла НПС-3. Об этом свидетельствует то, что в рассматриваемом экстракте сталь подвергается активному растворению, на фоне которого развивается локальная коррозия. При этом коррозионная активность экстракта при комнатной температуре оказывается выше, чем при 45°С. Вероятно, в масле содержатся агрессивные летучие вещества, покидающие водную фракцию при температуре ниже 45°С (рис. 5).

Анодные потенциодинамические поляризационные кривые, снятые в водных экстрактах остальных масел, близки. Изменение температуры от ~20 до 45°С приводит лишь к незначительному повышению их коррозионной активности.

Анализ масла, отобранного с различных участков вала и узла радиально-упорного подшипника, выявил наличие в нем твердых минеральных частиц (песок или слюда), металлической стружки, продуктов коррозии и мелких (диаметром 1 мкм) капель воды (рис. 6).

Вероятно, появление металлической стружки вызвано большим, чем требуется усилием затяжки, при закручивании гаек их контакт с элементами узла вызывает  снятие металла в виде стружки и ее накопление в зазорах. Предположение подтверждается соразмерностью частиц абразива и стружки. Размер минеральных частиц и стружки соизмерим с зазором между соприкасающимися деталями узла РУП.

Результаты коррозионных и электрохимических испытаний показали, что основной причиной коррозионного разрушения элементов узла РУП является гальванический контакт углеродистых сталей, обладающих различной коррозионной стойкостью и, возможно, механическими свойствами. Усугубляющими факторами является наличие в масле свободной воды (в виде отдельных капель) и токов утечки. При наличии двух последних факторов выход узла РУП из строя возможен уже после нескольких суток эксплуатации. Наличие в системе воды будет приводить к выходу узла РУП из строя за 2–8 месяцев. Точный срок безаварийной службы узла будет определяться количеством и местом расположения капель воды в его элементах.

Наиболее опасным фактором при наличии в системе свободной воды является возможность возникновения токов утечки при работающем двигателе. В этом случае наряду с контактной коррозией будет протекать электрохимическая коррозия, результатом которой является экстремально высокая скорость коррозии отдельных элементов узла. В условиях возникновения токов утечки выход из строя узла РУП может происходить за несколько суток.

Масла, которые применяют в качестве смазочных материалов узлов РУП на различных НПС, имеют различную коррозионную активность, определяемую кислотностью и составом сопутствующей им водной фазы.

Необходимо также снизить в масле количество твердых абразивных частиц, процарапывающих поверхности соприкасающихся деталей в момент сборки узла. Это приводит к образованию участков незащищенной поверхности, растворяющихся с повышенной скоростью.

Коррозионная стойкость сталей, используемых для изготовления дистанционных колец различается ~ в 10 раз. Вероятно, и коррозионная стойкость других элементов узла РУП также имеет существенные различия.

Таким образом, для безаварийной службы узла РУП в первую очередь необходимо избегать попадания свободной воды в систему. К мероприятиям, снижающим опасность возникновения коррозии, можно также отнести необходимость выполнения элементов РУП из углеродистых  сталей одинаковой  коррозионной стойкости.

Рекомендуемые противокоррозионные мероприятия на действующем оборудовании:

– нанесение  на поверхности  деталей  наиболее ответственных узлов защитных антикоррозионных покрытий, позволяющих предотвратить протекание электрохимической коррозии и увеличить твёрдость поверхности;

– очистка масла от твердых минеральных частиц (песка и слюды), действующих как абразив при работе оборудования;

– при сборке оборудования следует избегать съема металл и образования мелкой стружки, также являющейся абразивом;

– при хранении масла необходимо  соблюдать условия, препятствующие проникновению воды в масло.

Целесообразно оптимизировать затраты на техническое обслуживание и ремонт магистральных нефтяных насосов за счёт использования передовых технологий, поэтому в качестве защитных покрытий предлагается использовать  композиционные электрохимические покрытия (КЭП), разработанных на базе АО «НИИГрафит». Выбор КЭП в качестве мер противокоррозионной защиты определяется возможностью их нанесения на детали любой геометрии, значительным увеличением прочности поверхности и повышением стойкости к коррозии и коррозионно-механическому износу.

Литература

- Алексанян А.Ю., Подобаев А.Н., Реформатская И.И. Влияние хлорид- и сульфат анионов на скорость растворения железа в нейтральных и близких к нейтральным средах. Защита металлов. 2007. Т. 43. № 2. 
С. 125-128.

- Коршак А.А., Коробков Г.Е., Душин В.А. и др. Обеспечение надежности магистральных трубопроводов .- Уфа: ООО «ДизайнПоли-графСервис», 2000.- 170 с., табл. 26, ил. 41.

- Пахомов В.С., Шевченко А.А. Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. Изд. 2-е, СПб, ЦОП «Профессия», 2016 - 482 с.

- Пахомов В.С., Шевченко А.А. Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. Москва: «Химия, КолосС», 2009- 444 с.

- Фомин Г.С. Коррозия и защита от коррозии, Москва: ООО «Протектор», 2013-714 с.