УДК 533.951, 536.37, 533.95, 537.84, 538.911, 54.063

Совершенствование  лазерных  аддитивных  технологий

Гильмутдинов А.Х.1, д. ф.-м.н.; Нагулин К.Ю.1, к.ф.-м.н.; 
Горунов А.И.1, к.т.н.; Цивильский И.В.1, к.т.н.

albert.gilmutdinov@kai.ru, knagulin@mail.ru, icivv@mail.ru, gorunow.andrej@yandex.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Приведены основные направления модернизации лазерных аддитивынх технологий. Представлены ключевые результаты, полученные авторами в области лазерной наплавки, сверхзвукового лазерного напыления, визуализации газо-порошковых потоков и сфероидизации частиц в индуктивно-связанной плазме.

Ключевые слова:

Лазерная наплавка, математическое моделирование, кристаллизация, сфероидизация, шлирен-визуализация.

Abstract:

The main directions of modernization of laser additive technologies are presented. The key results obtained by the authors in the field of laser surfacing, supersonic laser deposition, visualization of gas-powder flows and inductively coupled plasma -based particle spheroidization are presented.

Keywords:

Laser cladding, mathematical modeling, crystal growth, spheroidization, Schlieren imaging.

Введение

Несмотря на высочайший интерес, проявляемый к лазерным аддитивным технологиям, полное теоретическое описание сопровождающих процессов затруднительно ввиду огромного числа установок и режимов аддитивного изготовления изделий: селективное лазерное плавление, газодинамическое напыление, лазерная наплавка и их модификации, отличающиеся режимами работы, геометрией и используемыми порошковыми материалами. Для создания изделий требуемой точности и обладающими желаемыми физико-химическими свойствами необходима разработка единого комплексного решения, включающего все стадии технологического цикла изготовления изделий, начиная от синтеза исходного материала, выбора и тонкой настройки оборудования и заканчивая постобработкой и контролем готового изделия.

Основная цель – сделать лазерные аддитивные технологии более адаптивными для серийного производственного цикла. В этой связи в круг исследовательских и технологических задач проекта включены: разработка, математическое моделирование, всестороннее экспериментальное исследование и практическая апробация на различных объектах авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей инновационных технологий лазерной наплавки и спекания.

1. Синтез порошковых материалов для аддитивного производства

Одним из основных требований к порошковым материалам для лазерного аддитивного производства является однородность порошка по размеру частиц и сферичность гранул. Традиционно, используются специальные мельницы и просеивающие машины, однако они не обеспечивают 100% сферичность частиц. Предлагается использовать индуктивно-связанную плазму (ИСП) для синтеза сферических частиц из порошка, гранулы которого могут быть произвольной формы. Ввиду высокой чистоты, бесконтактного метода поджига, высокой энтальпии и концентрации электронов в разряде, ИСП является практически идеальным инструментом для получения не только частиц сферической формы, но и синтеза частиц типа «ядро-оболочка», например карбид вольфрама.

Разработана экспериментальная установка (рис. 1а) – плазмо-химический реактор [1] для синтеза частиц. Высокочастотный источник обеспечивает преобразование трехфазного напряжения силовой сети в высокочастотную энергию передаваемую по радиочастотному кабелю в нагрузочный контур, где выделяется индуктором в виде высокочастотного электромагнитного поля высокой плотности. В индукторе смонтирована кварцевая труба плазматрона, в которой при определённых условиях инициируется высокоионизированный поток газа с температурой до 8000 градусов C. Поток плазмоида имеет направленное движение от головки плазмотрона к опорному кольцу и далее в реактор. В плазмоид вводится исходное сырьё (частицы порошка) из которого под воздействием высоких температур образуется продукт (ультрадисперсный порошок, оплавленные частицы, сфероиды), который далее перемещаясь по газоходу попадает в зону фильтрации. В зоне фильтрации конечные продукты выделяются из газового потока. С целью повышения производительности процесса сырье в плазмоид вводится на трех уровнях: точка ввода сырья посредством сырьевого охлаждаемого зонда; точка ввода сырья через три симметрично расположенные сопла; на третьем уровне, в случае необходимости, производится охлаждение реакционной камеры подачей через симметрично расположенные сопла охлаждающего газа.

Для ускорения подбора оптимальных температурно-газовых режимов и скорости подачи порошка разработана виртуальная трехмерная модель [2] реактора, базирующаяся на совместном решении уравнений Максвелла, газовой динамики и теплообмена в пакетах ANSYS Fluent и Matlab. Результаты расчетов хорошо коррелируют с экспериментальными исследованиями динамики порошка и интенсивности свечения плазмы.

Рис. 1 – а) Фото экспериментального плазмо-химического реактора для сфероидизации и синтеза порошковых материалов. б) Рассчитанные скорости аргона в плазмотроне. в) Рассчитанное распределение температуры плазмы

2. Улучшение режимов работы при лазерной наплавке

В аддитивных технологиях наиболее часто для доставки порошкового материала к обрабатываемой поверхности применяют коаксиальные, четырехструйные и латеральные сопла.  Преимущество последних – возможность формирования широких порошковых струй, удобных для наплавки на большую площадь поверхности. Очень важную роль при формировании порошковых струй в наплавочной головке играет динамика потоков защитного и транспортного газов на выходе форсунки и вблизи подложки. Исследование процесса наплавки, с точки зрения газовой динамики, позволяет существенно сузить диапазон искомых значений давления и расхода защитного и транспортного газов и, в результате, упростить последующую оптимизацию.

Для исследования динамики газо-порошковых потоков разработана экспериментальная установка, включающая визуализацию течений газа шлирен-методом, лазерный доплеровский анемометр для определения скоростей частиц порошка и соответствующая математическая модель [3], описывающая перечисленные процессы на основе решения уравнений Навье-Стокса в программном пакете ANSYS Fluent. На основе результатов моделирования и экспериментальных исследований определены условия, при которых улучшается эффективность осаждения частиц на подложку.

Для коаксиального сопла, являющегося частью лазерной головки Precitec YC-52 на основе анализов результатов моделирования газовой динамики найдены расходы транспортного и защитного газов, при которых точка фокусировки (рис. 2, синие кружки) газодинамических струй совпадает с расстоянием до подложки, что, в свою очередь, потенциально улучшает доставку частиц порошка к поверхности обрабатываемого изделия.

Рис. 2 – Моделирование (вверху) и эксперимент по шлирен-визуализации газовых потоков в коаксиальном сопле

Анализ результатов моделирования динамики дискретной фазы и фазовых превращений порошка и подложки позволяет выделить три основных сценария взаимодействия частиц с обрабатываемой поверхностью:

- Частицы полностью прилипают к поверхности в том случае, когда за время движения от края сопла до подложки они полностью успевают расплавиться, то есть перейти в жидкую фазу. При этом подложка также должна быть расплавлена. Это достигается при использовании либо высокой мощности лазера, либо легкоплавких материалов.

- Если частицы выполнены из легкоплавкового материала (медь), а подложка – из тугоплавкового (титана), то наплавляемый порошок растекается по поверхности в виде жидких капелек, и эффективность осаждения частиц в центральной точке соответствующей оси сопла снижается по сравнению со случаем, когда частицы и подложка находятся в одной жидкой фазе.

- Если мощности лазера недостаточно для расплавления подложки и частиц, они начинают упруго отталкиваться.

Анализ динамики дискретной фазы показал, что относительная концентрация частиц порошка при их движении от выхода сопла до подложки нарастает, затем убывает в результате газодинамического отталкивания от поверхности. Регулировать эту зависимость можно одновременным изменением расхода газа и расстояния до подложки. В частности, для частиц меди со средним диаметром 0.05 мм и расходом 
60 мг/мин эффективность осаждения частиц порошка на подложку составляет 43% от начальной концентрации на выходе из сопла. А при увеличении диаметра частиц и расхода порошка (в частности, для никеля с диаметром 100 мкм и расходом 30 г/мин), возрастает инерция частиц – и они достигают поверхности подложки, пробивая восходящие газовые потоки. При этом, удалось добиться максимальной эффективности конденсации 97%. Тем самым найдены условия, при которых улучшается эффективность осаждение порошка на подложку.

По результатам моделирования формирования наплавочного валика проведена численная интерполяция высоты и ширины валика, а также глубины и ширины ванны расплава, по дискретному набору натурных экспериментов, в которых менялись: расход порошка, мощность и скорость сканирования лазера. Для интерполяции были проведены экспериментальные исследования наплавки железного порошка (состав Fe=87,4%, Cr=6,7%, Ni=4,7%, Al=1,2%) фирмы SulzerMetco на сталь марки «Ст3пс» коаксиальным соплом Precitec YC52. Во всех экспериментах диаметр области нагрева составлял 3 мм. Средний размер частиц порошка около 20 мкм. В экспериментах исследовалось влияние скорости сканирования лазера Vs, мощности лазера Pl и массового расхода порошка Vp на геометрические размеры ванны расплава и валика. Результаты интерполяции – на рис. 3.

Рис. 3 – Влияние скорости сканирования Vs, мощности лазера Pl и массового расхода порошка Vp на размеры валика: H – высота валика, h – глубина ванны расплава, L – ширина валика. Все размеры указаны в миллиметрах. Внизу показаны размеры валика и ванны расплава при варьировании скорости сканирования лазера от 250 до 800 мм/мин при фиксированных расходе порошка (15 г/мин) и мощности лазера (625 Вт)

Для латерального сопла установлено, что длина ламинарной части струи определяется двумя факторами: скоростью поступления газа в сопло и скоростью его сброса через колпачок циклона. Проанализированы зависимости начальной скорости порошка от расходов транспортного и защитного газов: максимальная начальная скорость порошка составляет 17,5 м/с на выходе из сопла и достигается при расходах транспортного и защитного газов 5 и 8 л/мин соответственно. Минимальная скорость порошка составляет 6,1 м/с и достигается при расходах 4 и 8 л/мин. Следовательно, начальную скорость порошка на выходе из сопла в большей мере определяет расход защитного, а не транспортного газов, что подтверждается экспериментально. Скорость частиц порошка у подложки возрастает пропорционально начальной скорости частиц с коэффициентом наклона 0.034 – такая зависимость характерна для случая, когда подложка расположена дальше, чем длина ламинарной части струи (частицы начинают тормозиться в результате турбулентного рассеяния). При нахождении положки в зоне ламинарности, зависимость скорости у подложки от начальной скорости выражена существеннее.

3. Сверхзвуковое напыление с использованием лазера

Для быстрого создания металлических покрытий используется сверхзвуковое газодинамическое напыление. Если же при этом подогревать обрабатываемую поверхность до температуры ниже точки плавления, улучшается металлургический контакт и прочностные характеристики покрытия. С целью оптимизации режимов работы установки напыления разработана соответствующая математическая модель [4], учитывающая нестационарную газовую динамику, точную трехмерную геометрию сверхзвукового сопла (как внутри, так и снаружи  с профилем Лаваля), турбулентный режим течения, динамику дискретной фазы, а именно частиц порошка, впрыскиваемых в сопла Лаваля. В широком диапазоне начальных температур газа и давлений на входе сопла Лаваля наблюдаются периодические ударные волны – Бочки Маха (рис. 4), что отлично подтверждается экспериментом.

Рис. 4 – а) Рассчитанные распределения скорости, давления и температуры газа на выходе из сопла, начальная температура газа 300 K, давление 20 атм. б) Шлирен-визуализация газовых потоков при тех же условиях.

Установлена зависимость между начальной скоростью частиц порошка и точной их инжектирования внутри сопла Лаваля. 
 vx= a*xb+c , где коэффициенты с 95% доверительной вероятностью равны: a = 532.4 (510.6, 554.2); b = -0.7335 (- 0.7431, -0.7239); .
c = -47.22 (-100.7, 6.269). Анализ газовой динамики показал, что угол расхождения частиц на выходе из сопла возрастает с увеличением точки впрыска частиц относительно входа газа в сопло, т.е. чем ниже скорость гранул порошка, чем толще становится струя частиц на выходе. Моделирование газовой динамики, позволило установить зависимость длины ламинарной части струи  газа от температуры и  давления на входе трубки. Установлены допустимые пределы начальной скорости частиц и массового расхода, при которых достигается наибольшая однородность покрытия (рис. 5). В частности, при массовом расходе частиц порошка бронзы (размер гранул – в интервале 30 – 40 мкм) от 0 до 12 г/с и начальной скорости частиц от 30 до 100 м/с в центральной части подложки, совпадающей с осью сопла, относительная концентрация осажденных частиц выше 80%. При расходе порошка от 0 до 1.5 г/с   и скоростях от 80 до 100 м/с достигается 100% эффективность осаждения частиц. Однако, производительность напыления уменьшается пропорционально расходу порошка.

Рис. 5 – Квадратичная интерполяция результатов расчетов относительной концентрации напыленного слоя на оси (r=0) от массового расхода порошка (m) и начальной скорости частиц (v). Слева: вид в 3D. Справа: вид «сверху»

4. Связь между режимами наплавки и свойствами конечного изделия

На основании полученных в ходе натурных экспериментов результатов, составлена база параметров выращивания изделия (включая свойства материалов и режимы установки) и свойств конечного изделия.

Из таблицы можно видеть, что оптимальное сочетание параметров лазерной наплавки трибомеханических и микроструктурных свойств создаваемых изделий соответствует образцу №10. Для количественной оценки корреляции микроструктуры выращенного изделия была разработана программа на MATLAB, определяющая по фотографиям срезов изделия: число эллиптических частиц (гранул) в срезе; число непрерывных дендритов; размеры (попиксельные площади) гранул; минимальный, средний и максимальный размер гранул в образце; плотность покрытия гранулами, определяемая, как отношение суммарной площади найденных на фотографии гранул к полной площади среза.

Таблица 1

База данных свойств готовых изделий в соответствии со свойствами исходных материалов и режимами работы установки

| Номер образца | Мощность лазера P кВт | Скорость подачи порошка г/мин | Линейная скорость движения пучка мм/с | Ширина лазерного пятна, мм | Трибомеханические характеристики, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4 | 5 | 15 | 1,5 | 5 |
| 2 | 0,5 | 6 | 16 | 1,5 | 7 |
| 3 | 0,6 | 7 | 17 | 1,5 | 9 |
| 4 | 0,7 | 8 | 18 | 1,5 | 10 |
| 5 | 0,8 | 9 | 19 | 1,5 | 12 |
| 6 | 0,9 | 10 | 20 | 1,5 | 15 |
| 7 | 1 | 11 | 21 | 1,5 | 20 |
| 8 | 1,1 | 12 | 22 | 1,5 | 21 |
| 9 | 1,2 | 13 | 23 | 1,5 | 22 |
| 10 | 1,3 | 14 | 24 | 1,5 | 23 |

Программа работает по следующему алгоритму:

- В цикле выбирается текущая фотография;

- Проводится расчет фона фотографии применением к каждому пикселю изображения матрицы конволюции вида 010111010, что приводит к сглаживанию исходного изображения. Сила сглаживания (радиус в пикселях, в окрестности которого и будет выполнено сглаживание каждой точки изображения) выбирается по критерию: r=sx+sy2*0.1, где sx и sy – размеры исходного изображения в пикселах (ширина и высота). Коэффициент 0.1 показывает, что радиус сглаживания будет составлять 10% от среднего размера изображения;

- Изображение нормируется вычитанием рассчитанного на предыдущем шаге фона;

- Изображение конвертируется из RGB-представления в бинарное: представляется двумерной матрицей, содержащей значения 0 или 1. Таким образом, проводится пороговая фильтрация изображения. Выбирается параметр фильтрации (в нашем случае – оставляем единицами все, что составляет 75% от средней яркости изображения), вычисляем пороговое значение:
Threshold=min⁡(I)+ 0.75*maxI-min⁡(I)

- Здесь min(I) и max(I) – минимальное и максимальное значения яркости пиксела RGB-изображения I в градациях серого (допустимый диапазон: [0..255]). Далее проводится фильтрация изображения I по критерию: I<Threshold. В итоге получается двумерная бинарная матрица.

- Для каждого из пикселей бинарного изображения определяется наличие соседних «не пустых» пикселей (у которых значение в матрице = 1), таким образом определяются контуры гранул и дендритов, образовавшихся в процессе кристаллизации расплава.

- Для каждой из таких обнаруженных областей вычисляется ее площадь (равная числу пикселей в области). Рассчитываются минимальная, средняя по изображению, и максимальная площади. Далее они нормируются на общую площадь исходного изображения (sx*sy).

- Строится двумерная матрица, где каждой ячейке соответствует значение площади гранулы, найденной в координатах этой ячейки. Если гранулы нет – то ячейке присваивается значение ноль.

- Строится гистограмма, демонстрирующая распределение числа найденных гранул по их площади.

- Для всех образцов рассчитываются относительная площадь покрытия covering и относительная средняя (по отдельному изображению) площадь гранулы или дендрита δA (вычисляется, как средняя площадь, деленная на разность минимальной и максимальной площади).

Сравнительный анализ формы и площади дендритов показал, что одновременное увеличение мощности лазерного излучения и скорости сканирования пучка (оба параметра растут с номером образца) приводит к незначительному росту средней площади гранулы (хотя, сама форма кристаллов начинает качественно меняться – от гранул до дендритов). При дальнейшем повышении скорости сканирования происходит скачок относительной площади покрытия карбидных включений: скорость кристаллизации там выше, и дендриты срастаются в достаточно крупные гранулярные структуры. Плотность такого среза также повышается, что и обуславливает, в итоге, более высокую (по сравнению с предыдущими образцами) устойчивость к трибомеханическим нагрузкам (Таблица 1).

Дальнейшее увеличение скорости сканирования лазерным пучком (образец № 10) приводит к увеличению скорости кристаллизации расплава, распределение растворенных в матрице карбидов становится однороднее, что также повышает износостойкость. Однако при этом относительная площадь покрытия уменьшается до значений, соответствующих образцам 3–8, что свидетельствует о худшем перемешивании компонентов расплава. Таким образом, в результате конкурентного влияния диффузии и скорости остывания расплава, наблюдается максимум однородности, когда время лазерного воздействия достаточно для быстрого роста кристаллов, а диффузия – для их взаимного перемешивания.

Заключение

Разработана экспериментально-теоретическая база для исследования и оптимизации процессов лазерного аддитивного производства, а также синтеза и сфероидизации порошковых материалов. Проведено полное математическое моделирование взаимодействия лазерного излучения с веществом, газовой динамики, динамики частиц порошка, фазовых переходов для различных конфигураций установок лазерной наплавки, сверхзвукового лазерного напыления и лазерного спекания. Установлены четкие зависимости между условиями процесса аддитивного производства (физико-химический состав материалов порошка и подложки, форма частиц порошка, расход порошка и газов, температура газа, рабочее давление, глубина фокусировки и мощность лазера) и свойствами конечного изделия (геометрические размеры наплавленного валика и ванны расплава, микрокристаллическая структура образца, теплопроводность места спайки, трибомеханические характеристики).

Полученные результаты позволяют для широкого спектра задач аддитивного производства подобрать оптимальные инструменты и режимы их работы для получения изделий заданной геометрии с определенными заранее физико-химическими свойствами.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (госзадание №9.3236.2017/ПЧ) и в рамках госконтракта № 14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.

Литература

- Исхаков Ф.Р., Кудимов О.В., Липатов А.Н., Цивильский И.В., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. Технологический плазмохимический реактор для обработки порошковых материалов для лазерной наплавки / Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли" (АКТО 2016). – 2016. – С. 559–563.

- Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Назмиев Р.И., Цивильский И.В., Нагулин К.Ю., Волошин А.В. Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование динамики газовых потоков в спектроаналитической индуктивно-связанной плазме / Труды Оптического общества им. Д.С. Рождественского. В сборнике статей международной конференции "Прикладная Оптика-2010" -С.Петербург -2010.- С.234–238.

- D.Sh. Akhmetshin, K.Yu. Nagulin, I.V.Tsivilskiy, A.Kh. Gilmutdinov A CFD model of gas flow in a coaxial head for laser cladding / Лучевые технологии и применения лазеров (BTLA-2015): сб. трудов 8-й международной конференции. – С.-Пб.: Изд-во института лазерных и сварочных технологий, 2015. – p. 233-240.

- D.Sh. Akhmetshin, K.Yu. Nagulin, I.V.Tsivilskiy, A.Kh. Gilmutdinov Numerical simulation of gas dynamics in the supersonic laser cladding / Лучевые технологии и применения лазеров (BTLA-2015): сб. трудов 8-й международной конференции. – С.-Пб.: Изд-во института лазерных и сварочных технологий, 2015. – P. 226–233