УДК 678.747.2

Полимерные  композиционные  материалы  нового  поколения 
для  авиационной,  электротехнической  и  строительной промышленности

Polymeric  composite  materials  of  new  generation  for  aviation, electrotechnical  and  building  industry

Гуняева А.Г. 1; Раскутин А.Е. 1; Гуляев И.Н. 1; 
Сидорина А.И. 1; Мишкин С.И. 1

Gunyaeva Anna Georgievna, Raskutin Alexander Evgenyevich, 
Guliaev Ivan Nikolaevich, Sidorina Alexandra Igorevna, 
Mishkin Sergey Igorevich

anna-gunyaeva@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В статье приведены результаты экспериментальных исследований, проведенных во ФГУП «ВИАМ», по разработке углепластиков типа 
ВКУ-25, ВКУ-29, ВКУ-39 на основе эпоксидного связующего ВСЭ-1212 и наполнителей из углеродных волокон производства фирм КНР и России, альтернативных наполнителям фирм «Porcher Ind.» (Франция)  и «Toho Tenax» (Япония, Германия); описан ряд инновационных проектов ФГУП «ВИАМ», в ходе которых были разработаны материалы (угле- и стеклопластики) для строительного (мост, шпунтовые ограждения) и электротехнического (крепежные электроизолирующие стяжки для применения в качестве соединительных элементов силовых блоков коммутаторов на основе импульсных фототиристоров) применения.

Ключевые слова:

российские и китайские наполнители, углеродные волокна, ПКМ, полимерные связующие, стеклопластик, углепластик, композитные шпунты, композитный мост, фоторезистор.

Abstract:

In the article are described the ex-remental researches, which have been carried out in FSUE «VIAM», on development carbon composite the type VKU-25, VKU-29, VKU-39 on the basis of epoxy binder VSE-1212 and fabric from carbon fibers of production of the firms China's People Republic and Russia, alternative to fabric of firms «Porcher Ind.» (France) and «Toho Tenax» (Japan, Germany); describe of innovative projects of  VIAM Federal State Unitary Enterprise is described, during which materials (carbon and fibreglasses) for construction (the bridge, rabbet barriers) and electrotechnical (fixing electric insulating couplers have been developed for application as coupling elements of power blocks of switches on the basis of pulse photothyristors) applications.

Keywords:

Russian and Chinese fabric, carbon fibres, PСM, polymeric binders, fibreglass, carbon, composite rabbets, composite bridge, photothyristors.

Реферат

Во ФГУП «ВИАМ»  разработан комплекс рекомендованных к применению ПКМ на основе эпоксидного расплавного связующего
ВСЭ-1212 и импортных армирующих наполнителей фирм «Toho Tenаx» (Япония) и «Porcher Ind.» (Франция) для применения в, разработанной
АО «ОДК-Авиадвигатель», конструкции мотогондолы двигателя ПД-14 и других газотурбинных двигателей.

В условиях санкций затруднено приобретение широко используемых импортных наполнителей производства фирмы  «Toho Tenax» (Япония) и фирм «Porcher Ind.» (Франция), необходимых для производства препрегов стекло- и углепластиков, разработанных во ФГУП «ВИАМ». В связи с этим встала острая необходимость поиска альтернативных поставщиков углеродных волокон и наполнителей.

В качестве альтернативных поставщиков углеродных армирующих наполнителей были рассмотрены производители-фирмы Китайской Народной Республики (КНР) и российская фирма ООО «Алабуга-Волокно».

Проведены экспериментальные исследования по разработке углепластиков типа ВКУ-25, ВКУ-29, ВКУ-39 на основе эпоксидного связующего ВСЭ-1212 и наполнителей из углеродных волокон производства фирм «Zhongfu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd», 
«Jiangsu Hengshen Fiber Material Co, Ltd» (КНР) и ООО «Алабуга-Волокно» (Россия), альтернативных наполнителям фирм «Porcher Ind.»  и
«Toho Tenax».

Кроме материалов авиационного назначения  ФГУП «ВИАМ» участвовал в ряде инновационных проектов, в ходе которых были разработаны материалы для строительного и электротехнического применения.

Во ФГУП «ВИАМ» рамках инновационного проект шифр «Арка» в 2016 году возведен пилотный объект в сельском поселении Языково Карсунского района Ульяновской области. Арочные элементы изготавливаются по технологии вакуумной инфузии из углепластика марки ВКУ-51 на основе связующего ВСВ-43 и плетеного углеродного рукава. Разработанный стеклопластик марки ВПС-58 применяется при изготовлении профилированных настила.

В рамках инновационного проект шифр «Опора» разработаны материалы взамен широко применяемым в российской энергетике изделий из материала марки Durostone ® немецкой компании Рехлинг. В частности из этого материала изготавливают крепежные электроизолирующие стяжки для применения в качестве соединительных элементов силовых блоков коммутаторов на основе импульсных фототиристоров.

В рамках проекта «Шпунт» во ФГУП «ВИАМ» были разработаны высокоэффективное эпоксивинилэфирное связующее марки ВСВ-41, обладающее комплексом свойств, соответствующих его применению при изготовлении элементов шпунтовых ограждений, стеклопластик  марки ВПС-60Р, обладающий высокими характеристиками по влаго- и водостойкости,  светостойкости, хорошим сохранением свойств после воздействия УФ-излучения. С их использованием установлена подземная защитная стенка, исключающая подвижки грунта и обеспечивающая противофильтрационную завесу.

Введение

На сегодняшний день в Российской Федерации на государственном уровне оказывается поддержка развития производства композиционных материалов и изделий из них в рамках реализации государственной программы «Разработка технологий получения комплекса композиционных материалов (композитов) нового поколения, изделий и конструкций из них» и подпрограммы «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» [1, 2]. В ходе реализации подпрограммы предполагается внедрение композиционных материалов и изделий из них гражданского назначения в ключевых секторах экономики [3].

Во ФГУП «ВИАМ» разработан комплекс рекомендованных к применению ПКМ на основе эпоксидного расплавного связующего
ВСЭ-1212 и импортных углеродных армирующих наполнителей фирм «Toho Tenаx» (Япония) и «Porcher Ind.» (Франция) для применения в, разработанной АО «ОДК-Авиадвигатель», конструкции мотогондолы двигателя ПД-14 и других газотурбинных двигателей.

В рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности России на 2013–2025 годы» для обеспечения национальной безопасности, технологической независимости и мобилизационной готовности возникла необходимость замены композиционных материалов [6] на основе зарубежных наполнителей [7] на полимерные композиционные материалы на основе связующих и наполнителей российского производства [8]. В качестве альтернативных поставщиков углеродных армирующих наполнителей рассмотрены китайские производители-фирмы КНР и российская фирма
ООО «Алабуга-Волокно». В качестве альтернативных наполнителей стеклотканям [9] арт. 7781 и 120 производства «Porcher Ind.» рассматривается продукция ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (республика Беларусь). Результаты экспериментальных исследований альтернативных наполнителей показали, что по своим текстильным и прочностным характеристикам они находятся на уровне стеклянных тканей производства «Porcher Ind.».

В последнее время наблюдается устойчивый рост использования ПКМ в строительной и электротехнического индустрии для защиты и усиления несущих конструкций, изготовление несущих и вспомогательных конструкций и изделий, композитной арматуры и др. ПКМ, по сравнению с используемыми традиционными материалами, несмотря на их более высокую стоимость, обладают рядом преимуществ, таких как: высокая удельная прочность (отношение прочности к весу), химическая стойкость и отсутствие коррозии, долговечность. ФГУП «ВИАМ» завершил  ряд инновационных проектов [10,11], в ходе которых были разработаны материалы для строительного и электротехнического применения, подробные описание которых приведено далее в докладе

Экспериментальная часть

Экспериментальные исследования по разработке углепластиков типа  ВКУ-25, ВКУ-29, ВКУ-39 на основе углеродных наполнителей из углеродных волокон производства ООО «Алабуга-Волокно»

Проведены работы по опробованию углеродных волокон Umatex UMT40-3K-EP и Umatex UMT49-12K-EP производства ООО «Алабуга-Волокно», в том числе и в углеродных наполнителях.

Исследованы свойства волокна Umatex UMT49-12K-EP и образцы микропластика на его основе и связующего ВСЭ-1212. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Свойства углеродного волокна Umatex UMT49-12K-EP

| Наименование показателей Характеристика | Волокно Umatex UMT49-12K-EP | Сертификат качества волокна Umatex UMT49-12K-EP (требования стандарта) | Результаты испытаний в ООО «Алабуга-Волокно» |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля замасливателя (содержание аппрета), % (ASTM C613) | 1,0 0,9-1,2 | 1,0-1,7 | 1,2 |
| Линейная плотность, текс (ASTM D 3776) | 768 767-770 | 728-773 | 768 |
| Плотность волокна, г/см3(ASTM D 792) | 1,79 1,78-1,80 | 1,75-1,81 | 1,77 |
| Предел прочности при растяжении, МПа (ASTM D 4018) | 4240 4100-4360 | 5000 | ≥ 4500 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа (ASTM D4018) | 278 262-4360 | 269 | 255-280 |
| Относительное удлинение при разрыве, % (ASTM D 4018) | 2,2 1,8-2,4 | 1,2 | 1,0-1,7 |

Установлено, что полученные значения линейной  плотности,  плотности волокна и содержания аппрета соответствуют значением, указанным в сертификате качества на волокно Umatex UMT49-12K-EP и совпадают с результатами испытаний в ООО «Алабуга-Волокно». Значения прочности при растяжении, модуля упругости при растяжении, относительного удлинения при разрыве микропластика на основе волокон Umatex UMT49-12K-EP и связующего ВСЭ-1212, характеризуют высокие механические свойства волокна и возможность получения из него ПКМ с комплексом высоких упруго-прочностных характеристик, однако они ниже, чем указано в сертификате качества на волокно
Umatex UMT49-12K-EP и, соответственно, не совпадают с результатами испытаний ООО «Алабуга-Волокно».

На автоматизированной пропиточной установке Coatema BL-2800 изготовлены экспериментальные партии препрегов углепластиков типа ВКУ-29 ВКУ-39, ВКУ-25 на основе связующего ВСЭ-1212 и российских наполнителей производства ООО «Алабуга-Волокно», альтернативных наполнителям фирм фирм «Porcher Ind.»  и «Toho Tenax».

Из полученных препрегов на основе российских углеродных наполнителей и связующего ВСЭ-1212 были изготовлены партии экспериментальных образцов углепластиков марок ВКУ-25/UMT49, 
ВКУ-29/UMT49.200, ВКУ-39/UMT40.200, исследованы их механические свойства под укладкой [0]. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты испытаний экспериментальных образцов углепластиков ВКУ-25/UMT49 
в сравнении с аналогом

| Наименование показателей Характеристика | Т,°С | Углепластик марки ВКУ-25/UMT49 на основе жгутового наполнителя из волокна Umatex UMT49-12K-EP | Аналог - углепластик ВКУ-25 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродного жгута HTS-45 12К фирмы «Toho Tenax» |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 20 | 2135 2055-2265 | 1950 1860 – 2050 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 20 | 156 154-160 | 120 115 – 126 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 20 | 1225 1040-1380 | 900 825 – 1030 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 20 | 97 94-101 | 85 80 – 91 |

Таблица 3

Результаты испытаний экспериментальных образцов углепластиков 
ВКУ-29/UMT49.200 в сравнении с аналогом

| Наименование показателей Характеристика | Т,°С | Углепластик ВКУ-29/UMT49.200 на основе однонаправленной УТ-1000-200-12К ткани из волокна Umatex UMT49-12K-EP | Аналог - углепластик ВКУ-29 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродной ткани фирмы Porcher арт. 4510 из углеродного жгута HTS40 12K фирмы «Toho Tenax» |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 20 | 1912 1830-2080 | 1800 1750-1900 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 20 | 125 113-131 | 110 107-112 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 20 | 870 790-950 | 900 850-930 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 20 | 76 70-83 | 70 67-73 |

Таблица 4

Результаты испытаний экспериментальных образцов углепластиков  ВКУ-39/ UMT40.200 в сравнении с аналогом

| Наименование показателей Характеристика | Т,°С | Углепластик ВКУ-39/UMT40.200 на основе равнопрочной ткани арт. Сва-92067 из волокна Umatex | Аналог - углепластик ВКУ-39 на основе связующего ВСЭ-1212 и ткани Porcher арт. 3692 из углеродного жгута HTA40 3K фирмы «Toho Tenax» |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 20 | 732 722-744 | 780 750-800 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 20 | 68 66-69 | 65 64-68 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 20 | 700 620-750 | 720 680-780 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 20 | 80 77-83 | 73 67-78 |

По уровню механических характеристик экспериментальные образцы углепластиков ВКУ-25/UMT49, ВКУ-29/UMT49.200, 
ВКУ-39/UMT40.200  на основе связующего ВСЭ-1212 и наполнителя из российских углеродных волокон Umatex производства ООО «Алабуга-Волокно» и не уступают аналогам – углепластикам ВКУ-25, ВКУ-29 и ВКУ-39 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродных наполнителей фирм «Porcher Ind.»  и «Toho Tenax».

Экспериментальные исследования по разработке углепластиков типа  ВКУ-25, ВКУ-29, ВКУ-39 на основе углеродных наполнителей из углеродных волокон производства КНР

Из ассортимента выпускаемых ими углеродных материалов для исследований были выбраны углеродные волокна SYT45-3K,
SYT49(S)-12K фирмы «ZhongFu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd» (КНР) и HF10-3K, HF30-12K фирмы «Jiangsu Hengshen Fiber Material Co, Ltd» (КНР), аналогичные углеродным волокнам HTА-40, HTS-45 фирмы «Toho Tenax».

На примере углеродных волокон SYT49(S)-12K фирмы «Zhongfu Shen Ying» и  HF30-12K фирмы «Jiangsu Hengshen» с целью оценки возможности их применения в производстве препрегов углепластиков типа ВКУ-25, ВКУ-29, ВКУ-39 были проведены испытания углеродных волокон и микропластиков на их основе, а также проведено сравнение полученных результатов с зарубежным аналогом – углеродным волокном HTS45 12K фирмы «Toho Tenax» (Япония). Результаты исследований представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты испытаний образцов углеродных волокон производства КНР и микропластиков на их основе

| Свойства | Углеродное волокно SYT49(S)-12K фирмы «Zhongfu Shen Ying» (КНР) | Углеродное волокно HF30-12K фирмы «Jiangsu Hengshen» (КНР) | Зарубежный аналог - углеродное волокно HTS45 12K фирмы «Toho Tenax» (Япония) |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание аппрета, % (ASTM C613-14) | 1,2 1,1-1,3 | 1,1 1,1-1,2 | 1,2 1,2-1,3 |
| Линейная плотность, текс (ASTM D3776/D 3776 (2016)) | 791 789-793 | 781 779-782 | 792 790-794 |
| Предел прочности при растяжении, МПа (ASTM D4018-17) | 4270 4030-4540 | 4270 4140-4510 | 4125 3900-4310 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа (ASTM D4018-17) | 247 240-257 | 236 221-249 | 243 235-251 |
| Относительное удлинение, % (ASTM D4018-17) | 2,4 2,2-2,9 | 2,0 1,7-2,2 | 2,1 1,8-2,2 |

Установлено, что по значениям линейной плотности, содержания аппрета, предела прочности при растяжении  и модуля упругости при растяжении  углеродное волокно SYT49(S)-12K находится на уровне аналога – углеродного волокна HTS45 12K. Относительное удлинение  на 14% выше по сравнению с аналогом. По значениям линейной плотности, предела прочности при растяжении, модуля упругости при растяжении  и относительного удлинения углеродное волокно HF30-12K находится на уровне аналога – углеродного волокна HTS45 12K. Содержание аппрета  для углеродного волокна HF30-12K на 8% ниже, а относительное удлинение  на 11% выше по сравнению с аналогом.

По техническим требованиям ФГУП «ВИАМ» фирмой «Beijing ORIT Co. Ltd.» были изготовлены углеродные тканные наполнители из углеродного волокна обеих рассматриваемых фирм-производителей КНР.

На автоматизированной пропиточной установке Coatema BL-2800 изготовлены экспериментальные партии препрегов углепластиков типа ВКУ-29 ВКУ-39, ВКУ-25 на основе связующего ВСЭ-1212 и наполнителей из углеродных волокон производства КНР. Из полученных препрегов изготовлены образцы углепластиков типа ВКУ-29, ВКУ-25, ВКУ-39 и исследованы их свойства под укладкой [0]. Результаты исследований представлены в таблицах 6‒8.

Таблица 6

Свойства экспериментальных образцов углепластика типа ВКУ-39 на основе волокон производства  КНР в сравнении с аналогом

| Свойства | Т,°С | Углепластик типа ВКУ-39 на основе связующего ВСЭ-1212 и равнопрочной углеродной ткани арт. CCT205 из углеродного волокна |  | Российский аналог – углепластик ВКУ-39 на основе ткани Porcher арт. 3692 из углеродного жгута HTA40 3K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYT45(S)-3К | HF10-3K |  |
| Предел прочности при растяжении, МПа (ASTM D3039) | 20 | 1020 990÷1070 | 1010 930÷1090 | 780 750-800 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа (ASTM D3039) | 20 | 70 68÷73 | 70 67÷73 | 65 64-68 |
| Относительное удлинение при растяжении, % (ASTM D3039) | 20 | 1,4 1,4÷1,4 | 1,4 1,3÷1,4 | 1,1 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее (ASTM D6641) | 20 | 750 720÷790 | 740 690÷790 | 720 680-780 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа (ASTM D6641) | 20 | 60 55÷63 | 58 55÷61 | 52 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа (ASTM D2344) | 20 | 67 65÷70 | 71 68÷73 | 73 67-78 |

Таблица 7

Свойства экспериментальных образцов углепластика типа ВКУ-29 на основе волокон производства  КНР в сравнении с аналогом

| Свойства | Т,°С | Углепластик типа ВКУ-29 на основе связующего ВСЭ-1212 и однонаправленной углеродной ткани арт. CPP205 из углеродного волокна |  | Российский аналог - углепластик ВКУ-29 на основе углеродной ткани фирмы Porcher арт. 4510 из углеродного жгута HTS40 12K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYT49(S)-12K | HF30-12K |  |
| Предел прочности при растяжении, МПа, (ASTM D3039) | 20 | 1990 1930÷2050 | 2050 1990÷2130 | 1800 1750-1900 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа, (ASTM D3039) | 20 | 119 115÷121 | 123 118÷130 | 110 107-112 |
| Относительное удлинение при растяжении, % (ASTM D3039) | 20 | 1,6 1,6÷1,6 | 1,6 1,6÷1,6 | 1,5 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, (ASTM D6641) | 20 | 980 950÷1010 | 1000 960÷1090 | 900 850-930 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа, (ASTM D6641) | 20 | 116 114÷118 | 118 115÷123 | 104 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа, (ASTM D2344) | 20 | 87 81÷94 | 91 84÷97 | 70 67-73 |

Таблица 8

Свойства экспериментальных образцов углепластиков ВКУ-25/SYT49S и  
ВКУ-25/HF30S на основе волокон производства КНР в сравнении с аналогом

| Свойства | Т,°С | Углепластик типа ВКУ-25 на основе связующего ВСЭ-1212 и жгутового наполнителя из углеродного волокна |  | Российский аналог – углепластик ВКУ-25 на основе углеродного жгута HTS-45 12К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYT49(S)-12K | HF30-12K |  |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее (ASTM D3039) | 20 | 2190 2010÷2320 | 2180 2010÷2440 | 1950 1860 – 2050 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее (ASTM D3039) | 20 | 149 141÷170 | 150 141÷172 | 120 115 – 126 |
| Относительное удлинение при растяжении, % (ASTM D3039) | 20 | 1,5 1,5÷1,5 | 1,5 1,5÷1,5 | 1,5 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее (ASTM D6641) | 20 | 1190 1090÷1320 | 1290 1110÷1510 | 900 825 – 1030 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее (ASTM D6641) | 20 | 110 107÷113 | 120 115÷123 | 95 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа, не менее (ASTM D2344) | 20 | 109 108÷110 | 110 104÷114 | 85 80 – 91 |

По уровню свойств экспериментальные образцы углепластиков типа ВКУ-39, ВКУ-29, ВКУ-25 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродных наполнителей из  углеродных волокон фирм «Zhongfu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd» и «Jiangsu Hengshen Fiber Material Co, Ltd» (производства КНР) не уступают и даже превосходят аналоги – углепластики ВКУ-25, ВКУ-29 и ВКУ-39 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродных наполнителей фирм «Porcher Ind.»  и «Toho Tenax».

Изготовленные фирмой «Beijing ORIT Co. Ltd.» (КНР) тканые наполнители соответствуют по техническим требованиям, разработанным во ФГУП «ВИАМ» тканым углеродным армирующим наполнителям: однонаправленной ткани ВТкУ-3 (аналога однонаправленной ткани фирмы   «Porcher Ind.» арт. 4510) и равнопрочной ткани ВТкУ-2.200 (аналога равнопрочной ткани фирмы «Porcher Ind.» арт. 3692).

Результаты свойств углепластиков на основе тканых углеродных армирующих наполнителей ВТкУ-2.200 и  ВТкУ-3 (производства ФГУП «ВИАМ») из углеродных волокон SYT49(S)-12K и SYT45-3K (производства фирмы «Zhongfu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd») соответственно  представлены в таблице 9.

Таблица 9

Свойства образцов углепластиков марок ВКУ-39/ВТкУ-2.200  в сравнении с аналогами

| Свойства | Углепластик ВКУ-39/ВТкУ-2.200 | Российский аналог - углепластик ВКУ-39 |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 1090 | 760 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 79 | 65 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 745 | 680 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 73 | - |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 1230 | 750 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 69 | 50 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 75 | 71 |

Согласно данным таблицы 9 по прочности при растяжении образцы углепластика ВКУ-39/ВТкУ-2.200 превосходят российский аналог – углепластик ВКУ-39 (на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродной ткани ткани фирмы «Porcher» арт. 3692) – на 45%, по модулю упругости при растяжении на 32%, по прочности при сжатии на 24%, по прочности при изгибе на 64%, по модулю упругости при изгибе на 38%, а по прочности при межслоевом сдвиге находятся на его уровне.

Таблица 10

Основные свойства образцов углепластика ВКУ-29/ВТкУ-3 в сравнении с аналогами

| Свойства | Углепластик ВКУ-29/ВТкУ-3 | Российский аналог - углепластикВКУ-29 |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 2290 | 1830 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 144 | 106 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 1070 | 920 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 123 | - |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 2055 | 1300 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 125 | 100 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 83 | 77 |

Показано, что по прочности при растяжении образцы углепластика ВКУ-29/ВТкУ-3 на 43%, по модулю упругости при растяжении на 31%, по прочности при сжатии на 7%, по прочности при изгибе на 58%, по модулю упругости при изгибе на 25% и по прочности при межслоевом на 19% превосходят российский аналог – углепластик ВКУ-29 (на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродной ткани фирмы «Porcher» арт. 4510) (таблица 10).

ПКМ для электротехнической и строительной

промышленности

Кроме материалов авиационного назначения ФГУП «ВИАМ» участвовал в ряде инновационных проектов, в ходе которых были разработаны материалы для строительного и электротехнического применения.

В настоящее время на территории России существует огромное количество мостов через малые реки, которые находятся в аварийном состоянии и требующие ремонта или реконструкции. Разработанные технологии позволяют изготавливать составные элементы для строительства в непосредственной близости от строящегося моста, тем самым свести транспортно-логистические издержки фактически к нулю. Кроме того, применение ПКМ нового поколения позволяет увеличить срок полезного использования мостового сооружения свыше 50 лет.

Во ФГУП «ВИАМ» рамках инновационного проекта шифр «Арка»

в 2016 году возведен пилотный объект в сельском поселении Языково Карсунского района Ульяновской области (рисунок 1). Для строительства пилотного мостового сооружения было необходимо 19 арочных элементов длиной 11,98 м и стрелой подъема 1,62 м радиусом по огибающей поверхности 11,0 м и 32 листа профилированного настила габаритами 3000×1500 мм толщиной 4 мм. Мост оснащен оптоволоконной системой мониторинга арочных элементов и дорожным детектором.

Арочные элементы изготавливаются по технологии вакуумной инфузии из углепластика марки ВКУ-51 на основе атмосферо- и химически стойкого эпоксивинилэфирного связующего ВСВ-43 и плетеного углеродного рукава. Разработанный стеклопластик марки
ВПС-58 применяется при изготовлении профилированных настила, который изготавливается также инфузионным методом на основе связующего  ВСВ-43 и стеклянной равнопрочной ткани Ortex-560.

Рис. 1 – Арочный мост – пилотный объект в сельском поселении Языково 
Карсунского района Ульяновской области

Также ФГУП «ВИАМ» в рамках инновационного проекта шифр «Опора» разработаны материалы взамен широко применяемым в российской энергетике изделий из материала марки Durostone ® немецкой компании Рехлинг. В частности из этого материала изготавливают крепежные электроизолирующие стяжки для применения в качестве соединительных элементов силовых блоков. Такие материалы обладают высокой прочностью, стойкостью к воздействиям окружающей среды и не подвержены коррозии.

В рамках проекта «Опора» во ФГУП «ВИАМ» были разработаны технологии изготовления опорных плит и электроизолирующих стяжек соединительных элементов из композиционных материалов для силовых сборок блоков коммутаторов на основе импульсных фототиристоров, предназначенных для создания сверхмощных электромагнитных полей в схемах импульсной энергетики.

Было разработано пултрузионное связующее марки ВСЭ-39 на эпоксидной основе. На его основе было разработано 2 марки стеклопластика: ВПС-61 на основе рубленного волокна и ВПС-61/Т25 на основе однонаправленной ткани. Стеклопластики имеют высокие характеристики и находятся на одном уровне с импортными аналогоми. Из стеклопластика ВПС-61 изготавливают плиты методом вакуумной инфузии, которые являются основой для производства гаек для стяжек.

Шпилька представляет собой гибридный материал – в центре однонаправленный сердечник из ВПС61/Т25 по краям ВПС-61
(рисунок 2а). Такая конструкция необходима для обеспечения требуемых механических нагрузок в сочетании с качественной резьбой. Опорные плиты изготавливаются прессованием препрега углепластика ВКУ-49 на основе связующего ВСЭ-37 и равнопрочной ткани марки Ст 12050 производства «ХК Композит» (рисунок 2б).

а                                                        б

Рис. 2 – Опорные плиты и  электроизолирующие стяжки:

а) Шпилька с сердечником ВПС61/Т25, гайка из стеклопластика ВПС-61; 
б) Опорные плиты  из углепластика ВКУ-49

Оценка резьбового соединения показала, что наши изделия находятся на одном уровне с импортным аналогом, однако  за счет использования российской компонентной базы стоимость наших изделий будет ниже на 20–30% в зависимости от типо-размера.

В конструкцию пилотного объекта (рисунок 3): силовой сборки была заложена шпилька М24, хотя по уровню требуемых механических характеристик вполне подходит шпилька М22 или М18.

Вес пилотного объекта за счет использования углепластиковых плит вместо стальных был снижен на 35% с 80 кг до 50 кг и это не предел так запас прочности так же чрезмерен.

Данные крепежные элементы могут применяться во многих областях гражданской промышленности – химическое производство, нефтегазовая отрасль, судостроение, строительство, энергетика.

Рис. 3 – Силовая  сборка блоков коммутаторов (напряжение 12 000В)

В рамках проекта «Шпунт» во ФГУП «ВИАМ» были разработаны высокоэффективное эпоксивинилэфирное связующее марки ВСВ-41, обладающее комплексом свойств, соответствующих его применению при изготовлении элементов шпунтовых ограждений.

Данное двухкомпонентное эпоксивинилэфирное связующее возможно использовать для изготовления изделий с высокой коррозионной устойчивостью методами вакуумной инфузии, контактного формования или намотки.

Во ФГУП «ВИАМ» отработаны способы изготовления двух основных типов элементов шпунтовых ограждений: шпунт круглого сечения, изготавливаемый на основе плетеного рукава: шпунт  корытного типа, изготавливаемый на основе равнопрочной стеклоткани (рисунок 4).

Рис. 4 – Шпунт корытного типа, изготовленный на основе равнопрочной стеклоткани

Разработанный стеклопластик марки ВПС-60Р обладает высокими характеристиками по влаго- и водостойкости, светостойкости, хорошим сохранением свойств после воздействия УФ-излучения. Физико-механические свойства материала показаны на уровне существующих стеклопластиков.

Изготовлены элементы шпунтовых ограждений двух типов, круглого сечения и корытного типа, проведены испытания конструктивно-подобных элементов. Полученные результаты позволили дать теоретическую основу для возможного прогнозирования прочности шпунтовых заготовок с другими геометрическими характеристиками.

С использованием изготовленной партии элементов шпунтовых ограждений, установлена подземная защитная стенка, исключающая подвижки грунта и обеспечивающая организацию противофильтрационной завесы.

Выводы и рекомендации

На основании проведенных исследований и анализа в качестве поставщика углеродных волокон, аналогичных углеродным волокнам HTА-40, HTS-45 фирмы «Toho Tenax» (Япония), была выбрана фирма КНР «Zhongfu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd» выпускающая углеродные волокна SYT49(S)-12K, SYT45-3K и российская фирма ООО «Алабуга-Волоко», выпускающая углеродные волокна марки  Umatex.

Применение углепластиков типа ВКУ-25, ВКУ-39, ВКУ-29 на основе связующего ВСЭ-1212 и углеродных наполнителей из углеродных волокон производства фирм «Zhongfu Shen Ying Carbon Fiber Co, Ltd» и
ООО «Алабуга-Волокно» обеспечит альтернативную замену углепластиков марок ВКУ-39, ВКУ-29, ВКУ-25 на основе наполнителей фирм «Porcher Ind.» и «Toho Tenax», что снизит технологические и экономические риски, при этом разрабатываемые ПКМ не будут уступать аналогам по ФМХ.

Во ФГУП «ВИАМ» рамках инновационного проект шифр «Арка» в 2016 году возведен пилотный объект в сельском поселении Языково Карсунского района Ульяновской области. Арочные элементы изготавливаются по технологии вакуумной инфузии из углепластика марки ВКУ-51 на основе связующего ВСВ-43 и плетеного углеродного рукава. Разработанный стеклопластик марки ВПС-58 применяется при изготовлении профилированных настила.

В рамках инновационного проект шифр «Опора» разработаны материалы взамен широко применяемым в российской энергетике изделий из материала марки Durostone ® немецкой компании Рехлинг. В частности из этого материала изготавливают крепежные электроизолирующие стяжки для применения в качестве соединительных элементов силовых блоков коммутаторов на основе импульсных фототиристоров.

В рамках проекта «Шпунт» во ФГУП «ВИАМ» были разработаны высокоэффективное эпоксивинилэфирное связующее марки ВСВ-41, обладающее комплексом свойств, соответствующих его применению при изготовлении элементов шпунтовых ограждений, стеклопластик  марки ВПС-60Р, обладающий высокими характеристиками по влаго- и водостойкости,  светостойкости, хорошим сохранением свойств после воздействия УФ-излучения. С их использованием установлена подземная защитная стенка, исключающая подвижки грунта и обеспечивающая противофильтрационную завесу.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии, 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

- Каблов Е.Н. Композиты: сегодня и завтра // Металлы Евразии, 2015. №1. С.36-39.

- Каблов Е.Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России / Сб. науч.-информац. материалов. 3-е изд. М.: ВИАМ. 2015. 720 с.

- Сидорина А.И., Гуняева А.Г. Рынок углеродных волокон и композитов на их основе (обзор) // Химические волокна, 2016. № 4. С.48–53.

- Sidorina A.I., Gunyaeva A.G. Market for Carbon Fibres and Composites Based on them. A review // Fibre Chemistry, Vol. 48, № 4, 2016, p.306-310.

- Раскутин А.Е., Соколов И.И. Углепластики и стеклопластики нового поколения // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2013. №4 Ст.9 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 09.06.2017).

- Сидорина А.И., Гуняева А.Г. Тканые армирующие наполнители для полимерных композиционных материалов. Обзор // Химические волокна. 2017. ¬№ 2. С. 00-00.

- Валуева М.И., Гуляев И.Н., Сидорина А.И. Рынок российских углеродных наполнителей сегодня. Обзор // Новости материаловедения. Наука и техника, 2016. № 4. С. 77-87. URL: http://www.materialsnews.ru (дата обращения 08.06.2017).

- Курносов А.О., Мельников Д.А., Соколов И.И. Стеклопластики конструкционного назначения для авиастроения // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2015. №8. Ст. 08. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 09.06.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-1-8-8.

- Донецкий К.И., Караваев Р.Ю., Цыбин А.И., Вешкин Е.А., Михалдыкин Е.С. Конструкционный стеклопластик для изготовления элементов шпунтовых ограждений // Авиационные материалы и технологии, 2017.

- Мишкин С.И., Раскутин А.Е., Евдокимов А.А., Гуляев И.Н. Технологии и основные этапы строительства первого  в России арочного моста из полимерных материалов// Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2017. №6. Ст.05. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 15.06.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-6-5-5.