УДК 621.78

Повышение  механических  и  эксплуатационных  свойств  деталей  из титановых  сплавов  обработкой  пульсирующими  газовыми  потоками

Иванов Д.А.1, к.т.н.

Ivanov Denis Anatolevich

ivanov.denis.71@mail.ru

1Санкт-Петербургский государственный университет

гражданской авиации

Аннотация:

Данный доклад посвящен оценке влияния обработки пульсирующими дозвуковыми воздушными потоками изделий из термоупрочняемых титановых сплавов на их механические и эксплуатационные свойства.

Ключевые слова:

титановые сплавы, детали машин, термическая обработка, пульсирующие газовые потоки.

Annotation:

This report is dedicated to the evaluation of the influence of the processing by the pulsatory subsonic air flow of articles made of the thermo-hardened titanium alloys on their mechanical and performance properties.

Keywords:

titanium alloys, machine part, heat working, the pulsatory gas flows.

Введение

На отечественных и зарубежных промышленных предприятиях в настоящее время широко применяют различные методы повышения механических свойств деталей машин и металлоконструкций – термическую и химико-термическую обработку, механизированную и ручную наплавку, пластическое деформирование поверхности, металлизацию распылением и другие. Ни один из данных методов не является универсальным, на ряду с преимуществами, каждый из них   характеризуется совокупностью недостатков, ограничивающих его применение, что делает актуальным поиск альтернативных способов повышения механических и эксплуатационных свойств металлических изделий.

Для успешного решения задач эксплуатации и обслуживания современной авиационной техники необходимо иметь представление о всех новейших технологиях, применяемых в практике упрочняющей  обработки конструкционных материалов, в том числе использующих струйные технологии.

Реферат

В конструкции воздушных судов, деталей авиационной техники и приборов широко применяются детали из термоупрочняемых титановых сплавов, использование которых имеет тенденцию к увеличению. Их конструкционная прочность в значительной степени зависит от термической обработки, являющейся в большинстве случаев завершающей стадией изготовления деталей.

Вместе с тем, для изготовления деталей авиационной техники и  приборов также используются металлические материалы, не подвергаемые упрочняющей термической обработке. Как правило, они упрочняются холодным пластическим деформированием, что влечет снижение значений показателей надежности.

Значительное число современных технологий основано на использовании струйных течений газов и жидкостей. Обработка металлических деталей пульсирующим газовым потоком (газоимпульсная обработка) – один из новых перспективных методов повышения конструктивной прочности машин и механизмов, снижения металлоемкости, увеличения срока их эксплуатации, который может применяться как к термоупрочняемым изделиям, так и к деталям, не подвергаемым упрочняющей термообработке [1–4]. Также детали и элементы конструкций, в процессе эксплуатации нередко подвергаются воздействию нестационарных газовых течений и важно знать, какое влияние на структуру, механические и эксплуатационные свойства они могут оказать.

Сплавы на основе титана, благодаря высокой удельной прочности, жаропрочности и коррозионной стойкости представляют собой важнейший конструкционный материал для авиационной техники. В области авиастроения титан все больше вытесняет алюминий и коррозионностойкую сталь.

Преимущество замены стали титановыми сплавами в авиации заключается в снижении веса без потери прочности, что обуславливает  расширение применения титановых сплавов в авиастроении при производстве двигателей, постройке фюзеляжей, изготовлении обшивки и шасси и крепежных деталей. В авиационных  двигателях титан применяется для изготовления лопаток компрессора, дисков турбины и многих других штампованных деталей, вытесняя легированные стали.

Листовой титан применяется для изготовления кожухов, защитных оболочек кабелей, из листов легированного титана изготовляются различные элементы жесткости, шпангоуты фюзеляжа, нервюры и т. д.

Сплавы на основе титана обладают высокой удельной прочностью, жаропрочностью и почти столь же коррозионностойки, как технический титан. Тем не менее, твердость, а значит и износостойкость деталей из титановых сплавов недостаточно высока и даже малое ее повышение представляет значительный промышленный интерес.

В конструкции  деталей машин и приборов широко применяются упрочняемые закалкой и последующим старением детали из термоупрочняемых двухфазных титановых сплавов, причем их использование  имеет тенденцию к увеличению. Для упрочняющей термической обработки подобных деталей важную роль играют охлаждающие среды. Применение при закалке таких интенсивных охладителей, как вода приводит к поводке, в особенности длинномерных деталей и деталей сложной формы, короблению и образованию трещин.

Использование в качестве закалочных сред таких менее резких охладителей, как минеральные масла, а также водные растворы полимеров создает проблему утилизации и при этом не всегда обеспечивает требуемую скорость охлаждения. Поэтому представляется перспективным использование закалочной среды, не уступающей вышеперечисленным по закаливающей способности, уменьшающей поводку и трещинообразование и в то же время являющейся экологически чистой – пульсирующий водовоздушный поток.

Исследовалась эффективность применения пульсирующего дозвукового воздушного и водовоздушного потока в качестве закалочной среды при упрочняющей термической обработка титанового -сплава ВТ14, используемого для изготовления тяжелонагруженных деталей (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав в % титанового сплава ВТ14 ГОСТ 19807 - 91

| Fe | C | Si | Mo | V | N | Al | Zr | O | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0.25 | до 0.1 | до 0.15 | 2.5-3.8 | 0.9-1.9 | до 0.05 | 3.5-6.3 | до 0.3 | до 0.15 | до 0.015 |

Стандартный способ упрочняющей термической обработки изделия или заготовки из титанового сплава ВТ14 реализуется следующим образом: детали из сплава ВТ14 упрочняются закалкой от 850–880°C в воде и последующим старением при 480–500°C в течение 12–16 ч.

Основным недостатком данного способа является поводка в результате закалки  изделий в таком интенсивном охладителе, как вода, а также их недостаточно высокая твердость и износостойкость.

Перед изобретением была поставлена задача уменьшить поводку в ходе закалки двухфазных титановых сплавов, наблюдаемую у длинномерных изделий и изделий сложной формы при применении таких резких охладителей, как вода, а также повысить твердость после закалки и старения, благодаря чему увеличится износостойкость изделий из данных сплавов.

Вследствие закалки в структуре данного титанового сплава должна появляться мартенситная -фаза, вызывающая снижение твердости.

Закалка осуществлялась как в воде, так и в пульсирующей воздушной и водовоздушной смеси с температуры, после чего образцы подвергались  искусственному старению.

Результаты исследования показали, что скорость охлаждения в установке без подвода воды недостаточна для закалки титанового сплава (твердость 32 HRC после закалки в воздушном потоке, 30 HRC после закалки в воде, а после старения – 36 и 37 HRC соответственно). Зато после закалки в пульсирующей водовоздушной смеси при меньшей, чем в воде скорости охлаждения получена твердость не выше, чем при закалке в воде и твердость после старения 39 HRC против 37 (см. табл. 2 , и гистограмму рис. 1).

Более высокая твердость после старения титанового сплава, закаленного в пульсирующей водовоздушной смеси в сравнении с закаленным в воде может быть объяснена более дисперсной мартенситной -фазой, образующейся при закалке под влиянием пульсаций водовоздушного потока, распад которой в процессе старения обеспечивает повышение твердости и прочности.

Решение поставленной задачи было достигнуто тем, что в способе термической обработки изделий из двухфазных титановых  сплавов  путем закалочного нагрева, выдержки  и закалочного охлаждения с последующим искусственным старением закалочное охлаждение осуществляли в среде, представляющей собой пульсирующий водовоздушный поток.

Изобретение реализуется следующим образом: изделие из двухфазного титанового сплава ВТ14 нагретое в электропечи до температуры закалки от 850 до 880°C после требуемой выдержки помещают в рабочую камеру, где охлаждают под действием пульсирующего  водовоздушного потока, обладающего скоростью от 25 до 30 м/c,  частотой колебаний от 830 до 1000 Гц,  импульсным воздушным давлением от 8 до 12 кПа и переменным звуковым давлением от 80 до 
90 дБ, оказывающего на закаливающееся изделие комплексное воздействие. Расход воды при этом составляет от 1 до 1,5 л/мин.

Как следствие, при меньшей, чем в воде скорости охлаждения получена твердость не выше, чем при закалке в воде и более высокая твердость после старения.

Пульсации водовоздушной смеси обеспечивают релаксацию напряжений, возникающих в результате закалочного охлаждения и тем самым уменьшают поводку изделий.

После закалки изделие подвергается искусственному старению в электропечи при температуре от 480 до 500°C в ходе которого достигается повышение твердости за счет выделения дисперсных частиц α-фазы, в случае закалки с применением газоимпульсной обработки более значительное, чем в случае

Таким образом изобретение позволило получить технический результат, а именно уменьшить поводку при термической обработке изделий из двухфазных титановых сплавов, а также повысить твердость и износостойкость в сравнении со стандартной упрочняющей термической обработкой подобных сплавов.

Таблица 2

Твердость титанового сплава ВТ14 после закалки в воде, пульсирующем воздушном потоке, пульсирующей водовоздушной смеси и последующего искусственного старения

| Закалочная среда | HRC после закалки | HRC после старения |
| --- | --- | --- |
| Вода | 30 | 37 |
| Пульсирующий воздушный поток | 32 | 36 |
| Пульсирующая водовоздушная смесь | 29 | 39 |

## Рис. 1 – Свойства титанового сплава ВТ14 после стандартных закалки в воде с последующим старением и закалки в экспериментальной установке  пульсирующей водовоздушной смесью с последующим старением по стандартному режиму

Изделия из титановых сплавов зачастую в процессе эксплуатации подвергаются ударным нагрузкам и возможность повышения устойчивости к подобным нагрузкам является актуальной задачей.

Образцы из стандартно обработанного титанового сплава ВТ14 испытывались на динамический изгиб после газоимпульсной обработки при частоте колебаний параметров потока 900 Гц и импульсном воздушном давлении 130 дБ и без таковой. Исследования показали, что 
15 мин обработки недостаточно для существенного повышения ударной вязкости, по всей видимости из-за устойчивости сплава к ползучести. В результате газоимпульсной обработки продолжительностью 20 мин. ударная вязкость KСU составила 0,6 МДж/м2, против 0,51 МДж/м2 у необработанных, что на 17,7% больше (рис. 2).

Рис. 2 – Сплав ВТ14 Изломы ударных образцов после испытаний.

а – без обработки, б – газоимпульсная обработка

Выводы

Механические волны, генерируемые пульсациями газового потока, способны оказывать влияние на конструктивную прочность металлических материалов. Представляют практический интерес данные о положительном влиянии газоимпульсной обработки на конструктивную прочность термоупрочняемых титановых сплавов.

- Литература

1. Булычев А.В., Иванов Д.А. Воздействие газоимпульсной обработки на структуру, свойства и напряженное состояние металлических изделий // Технология металлов. –  2013. – №11. – С. 30–33.

2. Иванов Д.А., Засухин О.Н. Использование пульсирующего дозвукового газового потока для повышения эксплуатационных свойств металлических изделий // Технология металлов. – 2015. –  № 1. – С. 34–38.

3. Иванов Д.А., Засухин О.Н. Повышение коррозионной стойкости конструкционных сталей газоимпульсной обработкой // Технология металлов. –  2015. – №10. – С. 27–31.

4. Иванов Д.А., Засухин О.Н. Обработка инструментальных сталей пульсирующими газовыми потоками // Технология металлов. – 2016. –  №9. – С. 39–43.

© Д.А. Иванов, 2017