УДК 621.791.1

Лазерная  сварка  перспективных  алюминиевых 
и  алюминий-литиевых  сплавов

Laser  welding  of  perspective  aluminum  and  aluminum-lithium  alloys

Скупов А.А. 1; Лукин В.И. 1, д.т.н.; Пантелеев М.Д. 1, Гриднев Ю.М. 1

Skupov A.A., Lukin V.I., Panteleev M.D., Gridnev Yu. M.

weld_lab@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Применение лазерной сварки для создания конструкций из высокопрочных алюминий-литиевых сплавов обладает рядом неоспоримых преимуществ, однако это связано с большими сложностями вследствие склонности этих сплавов к образованию горячих трещин, пористости, а также разупрочнению под воздействием термического цикла сварки плавлением.

Ключевые слова:

лазерная сварка, алюминий-литиевые сплавы, присадочные материалы, термическая обработка.

Abstract:

Laser welding of high-strength aluminum-lithium alloys has a number of undeniable advantages, but it has some difficulties related with low resistance to hot cracking, porosity and softening caused thermal cycle of fusion welding.

Keywords:

laser welding, aluminum-lithium alloys welding, filler materials, heat treatment

Реферат:

В данной работе исследовались особенности формирования структуры и свойств сварных соединений алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469, выполненных лазерной сваркой. Установлено, применение присадочных материалов системы Al-Cu (Св1201 и Св1221) улучшает формирование сварного шва, снижает вероятность образования дефектов типа рыхлоты по границам зерен и повышает механические свойства сварных соединений. Проведение полной термической обработки сварных соединений обеспечивает повышение их прочностных характеристик до 0,9 от прочности основного материала. Разработаны режимы лазерной сварки, обеспечивающие высокие значения пластичности и ударной вязкости, при этом уровень прочности сварных соединений сплава В-1481 составил 0,6 от прочности основного материала, а для сплава В-1579 – 0,9.

Введение

Снижение веса с одновременным снижением стоимости производства – наиболее сложная задача в области разработки штампо-сварных конструкций фюзеляжей пассажирского самолета и без создания новых перспективных материалов совместно с технологиями их соединения решить ее не представляется возможным [1, 2].

Одним из самых ранних стратегических решений в этом плане было решение компанией Airbus по замене клепаных конструкций на конструкции, изготовленные лазерной сваркой. В настоящее время лазерная сварка успешно применяется при изготовлении панелей нижней части фюзеляжа самолетов А318, А340-600HGW и А380, рисунок 1а. В рамках этого проекта стрингер сваривался с обшивкой панелей, рисунок 1б  Данная технология позволила уменьшить вес самолета на 15%, что существенно снизило расход топлива [3].

| Рис. 1 – Применение сварных панелей в современных самолетах Airbus (а) и процесс лазерной сварки панели фюзеляжа (б) |  |
| --- | --- |

В России процессы лазерной сварки практически не получили внедрения в промышленное производство. Это связано с отсутствием сертификации этих технологий и отсутствием нормативно-технологической документации, определяющей их использование в различных отраслях производства.

Однако, на протяжении последних лет во ФГУП «ВИАМ» разрабатывались технологии лазерной сварки алюминиевых и алюминий-литиевых сплавов, позволяющие применить их в сварных конструкциях элементов фюзеляжа перспективных изделий авиационной техники [4–7].

Алюминий-литиевые сплавы, созданные на базе системы Al-Cu-Li, характеризуются пониженной плотностью, повышенной жесткостью.  Они являются альтернативой основным конструкционным алюминиевым сплавам и превосходят их по прочностным, ресурсным характеристикам и коррозионной стойкости.

Высокопрочные алюминий-литиевые сплавы характеризуются повышенной склонностью к образованию горячих трещин и значительным разупрочнением (до 50%) при аргонодуговой сварке, что ограничивает их применение в сварных конструкциях. Высококонцентрированные источники энергии, такие как лазерный или электронный луч, позволяют получить качественно новые результаты, недоступные традиционным способам сварки. За счет высокой концентрации энергии лазерного луча образуется малый объем сварочной ванны и, тем самым, в 5–6 раз снижаются деформации свариваемых деталей по сравнению с традиционной аргонодуговой сваркой [8–10].

Жёсткий термический цикл, характерный для лазерной сварки, существенно сокращает зону термического влияния, предотвращает фазовые и структурные превращения в околошовной зоне, приводящие к разупрочнению и снижению коррозионной стойкости сварных соединений. Сварные соединения, выполненные лазерным лучом, в ряде случаев превосходят традиционные виды сварки по характеристикам прочности, коррозионной стойкости и деформациям под действием сварочно-термического цикла, что позволяет рассматривать лазерную сварку как конечную сборочную операцию, не требующую последующей механической обработки и правки [11–15].

Наличие дефектов в сварных швах, наиболее характерной из которых при сварке плавлением алюминиевых и алюминий-литиевых сплавов является пористость может значительно снизить механические свойства. Высокие скорости охлаждения при лазерной сварке приводят к неравновесным условиям кристаллизации, при которых возможно образование микрорыхлот, расположенных по границам зерен, которые являются причиной возникновения трещин. Для предотвращения образования таких дефектов рекомендуется режимы лазерной сварки, обеспечивающие наименьшее термическое воздействие на основной материал, тщательную подготовку поверхности под сварку, а также присадочные материалы, улучшающие качество формирования сварного шва и повышающие механические свойства сварных соединений [16].

До недавнего времени для сварки алюминиевых сплавов  в основном использовали CO2-лазеры, благодаря высокой степени их теоретической и технологической проработки. Однако, наиболее перспективным является применение оптоволоконных иттербиевых лазеров. Это обусловлено их высоким КПД, более чем в два раза превышающим данный показатель CO2-лазеров, а также возможностью доставки лазерного излучения к месту сварки по оптоволокну, а не оптическим зеркалами, которые требуют создания специальных конструктивных систем, препятствующих более гибкому использования лазерного излучения [17].

Материалы и методы

В данной работе исследовались особенности формирования структуры и свойств сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469, высокоресурсного алюминий-литиевого сплава В-1481 и высокотехнологичного алюминиевого сплава В-1579, выполненных лазерной сваркой.

Алюминий-литиевые сплавы, созданные на базе системы Al-Cu-Li, характеризуются пониженной плотностью, повышенными жесткостью, прочностью и усталостными характеристиками. Среди алюминий-литиевых сплавов третьего поколения на основе системы Al-Cu-Li известны высокопрочные российские и зарубежные сплавы В-1461, 
В-1469, 2199 и 2196. Они являются альтернативой основному конструкционному алюминиевому сплаву В95пчТ2. В сплаве нового поколения В-1481 в результате понижения содержания Li, дополнительного легирования Zn, Ag и Mg, применения термомеханической обработки и ступенчатых режимов старения обеспечено повышения вязкости разрушения при сохранении высоких прочностных характеристик. Сплав В-1481 является высокоресурсным алюминий-литиевым сплавом нового поколения.

Сплав марки В-1579 – свариваемый термически неупрочняемый алюминиевый деформируемый сплав системы Al-Mg-Sc. Сплав легирован микродобавками редкоземельных материалов, что обеспечило повышение механических свойств по сравнению с базовыми термически неупрочняемыми алюминиевыми сплавами за счет эффекта структурного упрочнения и образования мелкодисперсных нерастворимых фаз с алюминием. Он может применятся в конструкциях изделий ракетно-космической техники, судостроения, авиационной техники и машиностроения.

Стойкость против образования горячих трещин оценивалась по методике МГТУ им. Н.Э. Баумана на специальной установке ЛТП 1-6, критерием количественной оценки технологической прочности металла по данной методике служит величина критической скорости деформации растяжения Vкр металла шва в процессе кристаллизации, при которой в нем начинают возникать горячие трещины.

Лазерная сварка (ЛС) листовых полуфабрикатов сплавов В-1461 и 
В-1469 толщиной 2–3 мм проводилась в состоянии Т1 (закалка + искусственное старение) с использованием иттербиевого волоконного лазерного источника фирмы «ИРЭ-Полюс» ЛС-5 мощностью 5 кВт. Лазерная сварка листовых полуфабрикатов В-1481 (в состоянии Т1 – закалка + искусственное старение толщиной 3,0 мм) и В-1579 (толщиной 2,0 мм с в отожженном состоянии) проводилась с использованием  роботизированного комплекса лазерной гибридной сварки LaserWeld 8R60, в состав которого входит иттербиевый волоконный лазерный источник фирмы «ИРЭ-Полюс» ЛС-8 мощностью 8 кВт. Фокусировка лазерного излучения, передаваемого к месту обработки по волокну, осуществлялась фокусирующей головкой Precitec YW50.

Стыковые сварные соединения выполнялись, как с использованием присадочных проволок Св1201 и Св1221 (Al-10Cu-Sc) диаметром 1,2 мм, так и без присадочного материала.

Методы исследования и геометрические размеры образцов для определения механических характеристик (σв, α, KCU) сварных соединений соответствовали ГОСТ 6996-66 и ГОСТ 1497-84. Механические свойства сварных соединений определялись после ЛС и после полной термической обработки (закалка + искусственное старение).

Исследования микроструктуры проводилось на не травленых шлифах с помощью сканирующего электронного микроскопа Verios 460, конфокального лазерного сканирующего микроскопа Olimpus Lekst OLS3100 и просвечивающего электронного микроскопа JEM200CX. Объекты для электронномикроскопических исследований были приготовлены методом ионной полировки для наиболее точного выявления участка сварного соединения. Фрактографические исследования образцов после испытаний на ударный изгиб проводились с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-6490LV.

Результаты

Как правило, алюминиевые сварные соединения, выполненные лазерной сваркой, характеризуются некоторым занижением шва 
(рисунок 2 а, в), вызванным провисанием сварочной ванны в связи с малой вязкостью расплава. Такая геометрия шва негативно сказывается на прочностных характеристиках соединения. Добавление присадки позволяет увеличить площадь сечения шва (рисунок 2 б, г), улучшая механические свойства сварного соединения. Кроме того, появляется возможность легирования металла шва за счет применения присадочного материала с необходимым химическим составом и снижения риска образования горячих трещин. Другим достоинством использования присадки при лазерной сварке является факт стабилизации проплавления при формировании сварного шва.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 2 – Влияние присадочной проволоки на формирование и геометрию сварного шва: а, б – сплав В-1469 с присадкой и без присадки, соответственно; в, г – сплав 
В-1461 с присадкой и без присадки, соответственно

Во ФГУП «ВИАМ» разработан ряд присадочных материалов для сварки плавлением высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. В частности, для сварки сплавов системы Al-Cu-Li применяются присадочные материалы на основе алюминия, содержащие 6–10% меди с добавлением редкоземельных металлов (РЗМ). Такие присадочные материалы обеспечивают снижение склонности к образованию горячих трещин.

Использование РЗМ в металлургии основано на их высоком химическом сродстве к кислороду, сере, азоту и водороду, примеси которых ухудшают свойства сплавов. РЗМ также образуют тугоплавкие соединения с вредными примесями и устраняют легкоплавкие эвтектические включения. Эта группа металлов обладает модифицирующим действием. Измельчение кристаллов металла достигается при введении незначительных количеств РЗМ [18].

Исследование состава присадочного материала на стойкость против образования горячих трещин показало, что применение нового присадочного материала марки Св1221, легированного РЗМ, позволяет значительно повысить Vкр сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469 (таблица 1).

Таблица 1

Результаты испытаний на стойкость против образования 
горячих трещин сплавов В-1461, В-1469

| Марка материала | Марка присадки | Vкр, мм/мин |
| --- | --- | --- |
| В-1461 | Св1221 | 3,64 |
|  | Св1201 | 2,34 |
| В-1469 | Св1221 | 3,9 |
|  | Св1201 | 2,55 |

Для сварных швов системы Al-Cu характерно наличие хрупких интерметаллидных ободков по границам зерен или дендритных ветвей, что обуславливает пониженную пластичность. Особенно это относится к высоколегированным высокопрочным сплавам [19].

Исследования нетравленых шлифов на растровом электронном микроскопе показали, что в сварных швах, выполненных ЛС без присадочного материала, присутствуют участки микрорыхлоты, расположенной по границам зерен (рисунок 3 а, б).

Наличие таких дефектов в сварном шве и, особенно вблизи зоны сплавления, может привести к снижению механических характеристик[20]. При лазерной сварке с проволокой Св1201 количество таких дефектов значительно меньше (рисунок 3 в, г), а при использовании в качестве присадки Св1221 удается практически избежать их появления (рисунок 3д,е).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

Рис. 3 – Микроструктура сварных соединений: а – сплава В-1461 без присадки; б – сплава В-1469 без присадки; в – сплава В-1461 с Св1201; г – сплава В-1469 с Св1201; 
д – сплава В-1461 с Св1221; е – сплава В-1469 с Св1221

Для более детального изучения характера и размеров данного дефекта были проведены исследования на конфокальном (рисунок 4) и просвечивающем электронном (рисунок 5) микроскопе, которые позволили установить, что размеры выявленных дефектов могут колебаться от 1 до 5 мкм по ширине и от 0,04 до 0,7 мкм по глубине.

а

б

в

г

Рис. 4 – Микроструктура сварного шва (а) ×100 и профилограммы дефектов (б, в, г)

а

б

в

Рис. 5 – Микрорыхлоты в структуре сварных швов

Следует отметить, что при аргонодуговой сварке алюминий-литиевых сплавов подобные дефекты отсутствуют. Следовательно, их появление связано с наличием больших скоростей кристаллизации, типичных для процесса лазерной сварке. Высокие скорости охлаждения при лазерной сварке приводят к неравновесным условиям кристаллизации при которых возможно образование микрорыхлот.

Применение присадочного материала при ЛС улучшает формирование сварного шва и повышает механические свойства сварных соединений (таблица 2). При этом, прочность сварных соединений повышается на 7–20%, а ударная вязкость на 7–30% в зависимости от марки сплава и состава присадочного материала. Оптимальное сочетание прочности и пластичности получено для сварных соединений сплава 
В-1469 с присадкой Св1201 и для сварных соединений сплава В-1461 с присадкой Св1221. Проведение после сварки закалки и искусственного старения позволяет значительно повысить механические характеристики сварных соединений. Уровень прочности повышается до 0,9 от прочности основного материала.

Таблица 2

Механические характеристики сварных соединений сплавов В-1461 и В-1469

| Марка сплава | Марка присадочного материала | Вид термообработки после сварки | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σв, МПа | KCU, кДж/м2 | α, град |
| В-1461 | Св1201 | - | 315 | 107 | 42 |
|  |  | Т1 | 490 | 130 | 40 |
|  | Св1221 | - | 335 | 115 | 35 |
|  |  | Т1 | 495 | 115 | 35 |
|  | без прис. | - | 275 | 80 | 35 |
| В-1469 | Св1201 | - | 350 | 175 | 72 |
|  |  | Т1 | 495 | 195 | 80 |
|  | Св1221 | - | 360 | 170 | 55 |
|  |  | Т1 | 500 | 170 | 78 |
|  | без прис. | - | 335 | 150 | 54 |

Повышение механических свойств сварного соединения после полной термической обработки может быть обусловлено выравниванием зеренной структуры по всему сварному соединению в ходе рекристаллизации (рисунок 6 а, в). Также можно отметить состояние границ: в отличие от сварки без полной термообработки, где границы столбчатых и равноосных зерен декорированы сплошным слоем медесодержащих включений (рисунок 6 а, б), после полной термообработки на границах рекристализованных зерен наблюдаются отдельные, округлой морфологии частицы, не огрубляющие границ, и не ухудшающие вязкость разрушения (рисунок 6 в, г).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 6 – Электронномикроскопическое изображения субзеренной структуры сварного шва сплава В-1461: а, б – без термообработки; в, г – после термообработки

Влияние выявленных дефектов на механические свойства сварных соединений можно проследить по результатам фрактографических исследований образцов после испытаний на ударный изгиб (KCU). Для образцов, полученных ЛС без присадочного материала, в изломах присутствуют вторичные трещины, развивающиеся по участку с рыхлотой (KCU=74 кДж/м2 для сплава В-1461 и 160 для сплава В-1469) 
(рисунки 7, 8).

| а |  | б |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 7 – Строение излома образца сплава В-1461 а – трещина по участку с рыхлотой; б – рыхлота |  |  |  |
| а |  | б |  |
| Рис. 8 – Строение излома образца сплава В-1469: а – строение излома в центральной зоне; б – вторичная трещина |  |  |  |

Полученные результаты исследований особенностей лазерной сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов стали основой для разработки технологий сварки новых высокоресурсного алюминий-литиевого сплава В-1481 и высокотехнологичного алюминиевого В-1597. Исследовалось влияние режимов лазерной сварки на механические характеристики сварных соединений сплавов В-1579 и В-1481 (таблица 3) без присадочных материалов.

Алюминиевый и алюминий-литиевый сплавы по-разному реагируют на воздействие термического цикла сварки. На сварных соединениях сплава В-1579 с увеличением скорости сварки (уменьшением погонной энергии, соответственно) происходит повышение прочностных и снижение усталостных характеристик.

Сплав В-1481 более чувствителен к воздействию термического цикла сварки. Для него, чем выше скорость сварки, тем меньше разупрочнение и выше значения усталостных характеристик.

Таблица 3

Исследование влияния скорости сварки на механические свойства сварных соединений

| Марка сплава | Скорость сварки Vсв, м/ч | σв св.соед, МПа | KCU, кДж/м2 | α, град | МЦУ, Nср, циклов σмах=157 МПа Кt=50Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1579 | 60 | 315 | 200 | 80 | 131550- 166010 |
|  | 90 | 325 | 205 | 92 | 28640-35300 |
|  | 120 | 350 | 190 | 100 | 23520-27670 |
| В-1481 | 60 | 270 | 115 | 52 | 62490-75290 |
|  | 90 | 280 | 105 | 48 | 116210-289110 |
|  | 120 | 310 | 95 | 48 | 318100-375580 |

Однозначно можно сказать, что для сварки сплава В-1481 необходимо применять жесткие режимы сварки. На рисунке 9 представлена зависимость усталостных характеристик сварных соединений от режима лазерной сварки.

Рис. 9 – Зависимость МЦУ от скорости сварки

Анализ усталостных характеристик показал, что при лазерной сварке без присадочного материала сварные соединения сплава В-1481 показали максимальные значения МЦУ (более 300·кциклов) при скорости сварки Vсв=120 м/ч, а для сплава В-1579 максимальные значения МЦУ получены для сварных соединений, выполненных со скоростью Vсв=60 м/ч.

Оба сплава показали высокие значения пластичности и ударной вязкости. При этом уровень прочности сварных соединений сплава В-1481 составил 0,6 от прочности основного материала, а для сплава В-1579 – 0,9.

Можно отметить, что для сварных соединений сплава В-1579, полученных лазерной сваркой, удалось получить высокие значения механических характеристик без использования присадочного материала.

Исследовалось влияние состава присадочного материала и последующей термической обработки на механические свойства алюминий-литиевого сплава В-1481 (таблица 4). Применение присадочного материала марки Св1221, разработанного во ФГУП «ВИАМ» позволило значительно повысить прочность сварного соединения, до 0,8 от прочности основного материала.

Таблица 4

Механические характеристики сварных соединений сплава В-1481

| Марка присадочного материала | Вид термообработки после сварки | σв св. соед., МПа | KCU, кДж/м2 | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св1201 | - | 370 | 136 | 73 |
|  | Т1 | 470 | 145 | 62 |
| Св1221 | - | 400 | 125 | 64 |
|  | Т1 | 470 | 125 | 53 |

Термическая обработка после сварки (закалка + искусственное старение), так же как и для сплавов В-1461 и В-1469, повышает прочность практически до уровня основного материала (коэффициент разупрочнения составил 0,94).

Заключение

Применение при ЛС высокопрочных алюминий-литиевых сплавов 
В-1461 и В-1469 присадочных материалов иного химического состава, чем основной материал системы Al-Cu (Св1201 и Св1221) без лития позволяет менять склонность к горячеломкости, структуру металла шва и переходной зоны, а также снижает вероятность образования дефектов типа рыхлоты по границам зерен, что в конечном итоге повышает комплекс механических свойств сварных соединений. При этом прочность сварных соединений повышается на 7–20%, а ударная вязкость на 16–30% для сплава В-1469 и В-1461, соответственно.

Термическая обработка сварных соединений (закалка + искусственные старение) повышает прочность сварных соединений до 0,9 от прочности основного материала, что может быть обусловлено выравниванием зеренной структуры сварного соединения в ходе рекристаллизации и изменением морфологии выделений по границам зерен.

Разработаны режимы лазерной сварки, обеспечивающие наиболее высокие прочностные свойства сварных соединений  алюминиевого сплава В-1579 – 0,9 от прочности основного материала, для алюминий-литиевого сплава В-1481 – 0,6 без присадки и 0,8 с присадкой. Установлено, что при увеличении скорости сварки повышается МЦУ сварных соединений сплава В-1481, для сплава В-1579 характерна обратная зависимость.

Литература

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Оспенникова О.Г. Перспективные алюминиевые сплавы и технологии их соединения для изделий авиакосмической техники. 2-ая международная конференция и выставка «Алюминий-21. Сварка и пайка». Тезисы доклада.2012. С. 8.

- Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов. //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 157–167.

- Welding and joining of aerospace materials edited by M.C. Chaturvedi. Published by Woodhead publishing limited. 2012. 430 p.

- Грушко О.Е., Овсянников Б.В., Овчинников В.В. Алюминиево-литиевые сплавы: металлургия, сварка, металловедение. /М.: Наука, 2014, 296 с.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Жегина И.П., Иода Е.Н. Особенности и перспективы сварки алюминий-литиевых сплавов /В сб. Авиационные материалы и технологии. Вып. Технология производства авиационных металлических материалов М.: ВИАМ. 2002. С. 12–19.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Оспенникова О.Г. Сварка и пайка в авиакосмической промышленности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Сварка и безопасность». 2012. Т. 1. С. 21–30.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Особенность лазерной сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Труды ВИАМ. 2016. №10. Ст.07 (73-79).

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А., Фомина М.А., Овчинников В.В., Малов В.В. Влияние термической обработки на свойства сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов, выполненных сваркой трением с перемешиванием. // Наукоемкие технологии в машиностроении, 2015, № 1, С. 8–13.

- Лукин В.И., Скупов А.А., Иода Е.Н. Исследование свариваемости алюминий-литиевого сплава. // Сварочное производство. 2017. №5. С. 18–24.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Антипов В.В., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Эффективность применения присадочных материалов при лазерной сварке высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Сварочное производство. 2016. №10. С. 17–21.

- Шиганов И.Н., Холопов А.А., Трушников А.В., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Лазерная сварка высокопрочных алюминий-литиевых сплавов с присадочной проволокой //Сварочное производство №6 2016 С. 44–50.

- Григорьянц А.Г. Лазерная сварка металлов. М.: Высшая школа. 1988. 207с.

- Справочник по лазерной сварке. Под ред. С.Катаяма.М.:Техносфера. 2015. 704с.

- Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. М.: Машиностроение. 1989. 304 с.

- Шиганов И.Н., Шахов С.В., Холопов А.А. Лазерная сварка алюминиевых сплавов авиационного назначения // Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана. Серия "Машиностроение". 2012 . № 5. С. 34–50.

- Шиганов И.Н., Холопов А.А. Лазерная сварка алюминиевых сплавов //Фотоника. 2010. №3. С. 6–10.

- Григорьянц А.Г., Грезев В.А. Отличительные особенности лазерной сварки с применением оптоволоконных и CO2-лазеров. // Сварочное производство 2014. №12. С. 17–24.

- Скупов А.А., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д. Новые присадочные материалы для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Труды ВИАМ. 2016. №9. Ст.04 (30-37).

- Шамрай В.Ф., Клочкова Ю.Ю., Лазарев Э.М. и др. Структурные состояния материала листов алюминий-литиевого сплава В-1469 // Металлы. 2013, №5, С. 77–84.

- Аннин Б.Д., Фомин В.М., Антипов В.В., Иода Е.Н., Карпов Е.В., Маликов А.Г., Оришич А.М., Черепанов А.Н. Исследование технологии лазерной сварки алюминиевого сплава 1424 //Доклады академии наук 2015. Т. 465. №4. С. 1–6.