УДК: 546.287

Термоаналитические  исследования  формирования  интерфазного покрытия  на  основе  систем  поликарбосилан-олигосилазан-роливсан

Thermoanalytic  investigations  of  interphase  coating  formation  
based  on  the  systems  polycarbosilane-oligosilazane-rolivsan®

Хасков М.А. 1; Шестаков А.М. 1; Сорокин О.Ю. 1; Гуляев А.И. 1; 
Давыдова Е.А. 1; Сульянова Е.А. 1; Синяков С.Д. 1

Khaskov M.A., Shestakov A.M., Sorokin O.Yu., Gulyaev A.I., 
Davydova E.A., Sulyanova E.A., Sinyakov S.D.

khaskovma@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе методами дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрии и инфракрасной спектроскопией изучено термокинетическое поведение керамообразующих систем на основе поликарбосилана, олигосилазана и Роливсана®. Для выбора оптимального состава интерфазного покрытия использовали данные растровой электронной микроскопии и измерения динамического краевого угла смачивания на границе «пиролитический графит – раствор прекурсора интерфазы – воздух». Рассчитанные кинетические параметры реакций отверждения композиции позволили оптимизировать температурно-временный режим процесса получения непрерывного, равномерного и бездефектного интерфазного покрытия.

Ключевые слова:

сверхвысокотемпературные керамоматричные композиционные материалы, интерфазное покрытие, кинетика реакции отверждения.

Abstract:

The thermokinetic behavior of preceramic system based on polycarbosilane, oligosilazane and Rolivsan® was investigated by differential scanning calorimetry, thermogravimetry and IR-spectroscopy. The scanning electron microscopy and dynamic contact angle measurements on the border of pyrolytic graphite-air-preceramic system solutions were used to choose the optimal composition of interphase coating. The kinetic parameters calculated allowed optimizing the time-temperature schedule to obtain continuous, uniform and defect-free interphase coating.

Keywords:

ultra-high-temperature ceramic matrix composites, interphase coating, kinetics of curing reaction.

Реферат:

Проведены измерения динамического краевого угла смачивания на поверхности «растворы прекурсоров интерфазы – пиролитический графит –воздух». Показано, что исследуемые растворы хорошо смачивают углеродные волокна в степени, необходимой для дальнейшего получения равномерного интерфазного покрытия. На основании данных растровой микроскопии и термогравиметрического анализа было показано, что наиболее перспективным, с точки зрения потери массы при отверждении и получения равномерно распределённой интерфазного покрытия на углеродных волокнах является состав, содержащий поликарбосилан, олигосилазан и Роливсан. Методами ИК-спектроскопии и ДСК изучены процессы отверждения и предложены возможные механизмы химических реакций. Проведённые кинетические расчёты позволили предположить модель четырёх последовательных реакций, на основании которой предложен режим отверждения интерфазного покрытия.

Введение

В настоящее время керамоматричные композиционные материалы (ККМ) привлекают всё большее внимание в современном материаловедении и технологии [1]. В частности, ККМ с высокотемпературной матрицей являются наиболее перспективными материалами для использования в теплонагруженных конструкциях перспективных летательных аппаратов, где изделия должны обладать длительным ресурсом работы в условиях воздействия высоких температур, окислительной среды, продуктов сгорания топлива, переменных механических и тепловых нагрузок [2]. Например, при сгорании топлива в жидкостном ракетном двигателе температура пламени в случае использования гидразина и жидкого кислорода может достигать 3050°С, тогда как при использовании смеси жидкий кислород и этанол температура может превышать 3500°С [3].

При формировании ККМ с армирующим наполнителем из углеродного волокна (УВ), УВ должно быть предварительно покрыто равномерным бездефектным, так называемым, интерфазным покрытием, задачей которого, помимо придания волокну защитных свойств, является создания компромисса между слишком высокой и слишком низкой адгезией матрицы с волокном. Высокая адгезия будет способствовать реализации ККМ физико-механических свойств, характерных для матрицы с её низкой трещиностойкостью и хрупкостью. Низкая адгезия не будет приводить к диссипации энергии разрушения на границе «наполнитель-волокно», что также не приведёт к повышению механических свойств по сравнению с неармированной керамической матрицей. Слой интерфазы должен быть химически и структурно устойчивым в условиях эксплуатации изделия, не иметь трещин и пор, причём коэффициенты линейного термического расширения (КЛТР) интерфазы должны быть как можно ближе к КЛТР волокна.

Поликарбосиланы (ПКС) привлекают на протяжении последних 40 лет повышенный интерес как прекурсоры для высокотемпературной керамики [1], обладающей уникальной комбинацией физико-химических свойств и позволяющие существенно улучшить эксплуатационные характеристики конечных изделий [4], что может быть использовано и для формирования интерфазного покрытия. Стоит отметить, что чистый поликарбосилан при отверждении в инертной атмосфере склонен к образованию летучих циклических соединений, что существенно понижает выход керамического остатка. Ранее было показано, что добавление в ПКС при отверждении соединений с непредельными углерод-углеродными связями [5, 6] позволяет повысить выход керамического остатка на 20–30% по сравнению с чистым поликарбосиланом. В этой связи разработка составов интерфазного покрытия на основе ПКС с добавлением двойных С-С связей для увеличения выхода керамического продукта является важной и актуальной задачей. Одними из перспективных претендентов для применения в разработке керамических матриц на основе ПКС являются винилолигосилазаны и  производные метакрилатов (Роливсаны), содержащих двойные С-С связи.

В работе проведены термоаналитические исследования твёрдофазных реакций при формировании интерфазного покрытия, получаемого из керамообразующих полимеров на основе композиций из поликарбосилана, олигосилазана и Роливсана.

Материалы и методы

В качестве исходных реагентов использовали поликарбосилан ПКС-М производства ФГУП «ГНИИХТЭОС», содержащий 49.78 масс.% Si, 0.70 масс.% водорода за счёт Si-H групп (увеличение массы ПКС-М при нагревании на воздухе до 200°С составляло 14.56 %), Роливсан марки МВ-1  -низковязкая (2.0±0.5 Пас) моно-олигокомпозиция не содержащая растворителей и состоящая из трёх мономерных ароматических сложных эфиров (M1, M2, M3) и ненасыщенный димер Д2-2 с метакрилатными конечными группами, образуемыми монометакрилатом M2 (nD20=1.588, плотность 1.09 г/см3, содержание (масс. %): C  - 79.1, H - 6.56, O - 14.34) и олиговинилсилазан ПОЛИСИЛ-04М (прозрачная жёлтая жидкость, содержащая 81 масс.% нелетучих компонентов, 37.5  масс. %  Si, и 20.0 масс. % N).

Были приготовлены композиции на основе ПКС-М, ПОЛИСИЛ-04М и Роливсан МВ-1 с массовым соотношением компонентов 4/1/1 
(ПКСЗР-21), 2/0/1 (ПКСР-21), 2/1/0 (ПКСЗ-21), 0/1/1 (ЗР-11), 4/0/1 
(ПКСР-41) соответственно.

Образцы керамообразующих композиций готовили путем растворения исходных компонентов в толуоле (гексане для составов содержащих ПОЛИСИЛ-04М) марки «ХЧ» при комнатной температуре с последующим удалением растворителя вакуумированием образцов до постоянной массы при остаточном давлении 1 мм рт.ст. при температуре 40°С.

Растворы прекурсоров наносились на углеродную ткань с предварительно удалённым аппретом посредством отжига при 400°С методом пропитки и сушились до постоянной массы.

Термоаналитические исследования реакций проводили на приборе синхронного термического анализа СТА Netzsch 449 F3 Jupiter при скоростях нагревания 5 К/мин, 10 К/мин и 20 К/мин в динамической атмосфере аргона (70 мл/мин). Кинетические расчёты проводили с использованием специализированного программного пакета Netzsch Thermokinetics.

ИК-спектроскопию образцов проводили на спектрометре Bruker Tensor 27 в диапазоне волновых чисел от 400 до 4000 см-1 с разрешением 1 см-1. Для этого навеску анализируемого вещества (1–2 мг) тщательно перемешивали с отожжённым KBr (200 мг) в шаровой мельнице и прессовали в таблетки.

Измерение краевого угла смачивания на границе «воздух-исследуемый раствор прекурсора интерфазного покрытия-пиролитический графит» проводили с использованием в качестве подложки пиролитического полированного графита производства МЕДИНЖ 
(г. Пенза).

Для исследования структуры интерфазного покрытия и определения элементного состава структурных составляющих были изготовлены поперечные шлифы жгутов углеродных волокон с покрытием. На исследуемую поверхность шлифов наносили токопроводящий слой (слой платины толщиной 10–15 нм) на установке для ионного напыления JFC-1600. Определение локального элементного состава образцов проводили в соответствии с ГОСТ 22309-2015 методом качественного микрорентгеноспектрального анализа на растровом электронном микроскопе Zeiss EVO MA 10 (Carl Zeiss, Великобритания), оснащённом энергодисперсионным спектрометром «X-Max» (Oxford Instruments, Великобритания) с применением калибровки по сертифицированным эталонам. Диапазон регистрируемых элементов для качественного анализа – от Вe (атомный номер Z=4) до U (Z=92). Локальность анализа – 1 мкм2. Глубина анализа – 1 мкм. Получение микрофотографий проводили в режиме обратно отраженных электронов при ускоряющем напряжении 25 кВ и увеличениях от ×1000  до ×10000. Контраст изображения структуры в отражённых электронах определяется средним атомным номером фазы: чем выше атомный номер, тем светлее данный участок.

Результаты

На начальном этапе были измерены краевые углы смачивания приготовленных 10-масс.% растворов прекурсоров интерфазного покрытия на пиролитическом графите, который имитировал поверхностные свойства матрицы-наполнителя (углеродного волокна). Полученные результаты представлены на рис.1.

Рис.1 – Динамика изменения краевого угла смачивания на границе «исследуемой раствор-пиролитический графит-воздух»

Как видно из рис. 1 краевые углы смачивания растворов уменьшаются, что связано с испарением растворителя, причём значения углов меньше 20°, что, возможно, говорит о хорошем смачивании углеродного волокна исследуемыми растворами прекурсоров интерфазного покрытия.

Далее были изучены термические и термокаталитические свойства исследуемых прекурсоров интерфазного покрытия. На рис. 2 представлены данные ТГ и ДСК изученных прекурсоров интерфазы. Как видно из данных ТГ, наименьшей потерей массы при нагреве до 450°С и одинаковом соотношении поликарбосилана (67 масс.%) характеризуется состав ПКСЗР-21, который и был выбран для дальнейших исследований, в частности для расчёта кинетических параметров для отработки температурно-временного режима равномерного отверждения.

Рис. 2 – Данные термогравиметрии (слева) и дифференциальной сканирующей калориметрии (справа) изученных составов прекурсоров интерфазы

Более того, согласно данным растровой электронной микроскопии (рис. 3, слева) данный состав характеризуется более равномерным распределением интерфазы на поверхности углеродного волокна.

Результаты определения локального элементного состава образцов интерфазы, исследуемой методами электронной микроскопии, приведены в виде спектров на рисунке 3 (для сравнения приведены спектры центра углеродного волокна). Как видно из рис. 3 в образце присутствуют структурные составляющие различного цвета, что может быть обусловлено многостадийным процессом отверждения (рис. 2, справа) исследуемых прекурсоров интерфазного покрытия.

Рис. 3 – Данные растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа составов ПКСР-21 (верх) и ПКСЗР-21 (низ), нанесённых на углеродное волокно, с последующим отверждением и пиролизом

Структурным составляющим с наибольшей яркостью соответствует наибольшее содержание кремния и сравнительно невысокое содержание углерода и кислорода. Структурным составляющим интерфазы, характеризующимся наименьшей яркостью, соответствует наименьшее содержание кремния и большее содержание углерода и кислорода. Стоит отметить, согласно данным рентгеноспектрального микроанализа в различных структурных составляющих ПСКЗР-21 отсутствует азот, тогда как в олигосилазане его содержится 20 масс.%, что в пересчёте на исследуемый состав поликарбосилан/олигосилазан/роливсан (4/1/1 массовых частей), соответствует порядка 3,3 масс.% азота. Возможное объяснение наблюдаемому явлению может быть присутствие кислорода в другом компоненте ПКСЗР-21 - Роливсане, что может приводить при температурах отверждения к образованию летучих оксидов азота, которые удаляются из зоны реакции. Данное явление может быть в дальнейшем использовано для уменьшения содержания кислорода в конечном композиционном материале.

Как видно из данных ДСК (рис. 2) отверждение состава ПКСЗР-21 сопровождается несколькими последовательными экзо-эффектами. Для возможного выяснения природы данных химических реакций были проведены ИК-спектроскопические исследования образцов после их выдержки при различных температурах.

На рис. 4 представлены ДСК кривые в области температур от 100 до 250°С, где наблюдается первый эффект отверждения композиций и ИК-спектры образцов ПКСЗР-21, выдержанных при различных температурах в атмосфере аргона.

Рис. 4 – Кривые ДСК в области взаимодействия двойных связей С-С некоторых композиций (слева) и ИК-спектры композиций ПКСЗР-21,  нагретые до различных температур (справа)

Как видно из рис. 4 химическая реакция, протекающая в чистом Роливсане при максимуме Tmax=223°С, смещается в область более низких температур в присутствие как поликарбосилана (состав ПКСР-21, уменьшение Tmax на 10°), так и в присутствие олигосилазана (СЗ-11, уменьшение Tmax на 7°), что может указывать на их каталитическое действие данного химического процесса. Стоит однако отметить, что одновременное присутствие поликарбосилана и олигосилазана (состав ПКСЗР-21) приводит к аддитивному уменьшению максимума реакции (уменьшение Tmax на 22°), что возможно указывает на синергетическое каталитическое действие данных компонентов на химическую реакцию в области от 100 до 250°С. Соблюдение правила аддитивности тепловых эффектов в пределах ошибки эксперимента при изменении составов позволяют предположить, что ни поликарбосилан, ни олигосилазан не участвуют в химическом взаимодействии при данной температуре. С другой стороны данный экзо-термический эффект, как видно из рисунка 4, является суперпозицией, по крайней мере, двух экзотермических реакций,  поэтому природа данного химического взаимодействия требует дополнительных исследований.

Нагрев состава ПКСЗР-21 до температуры 240°С приводит к уменьшению колебаний, характерных для Роливсана, причём колебания в области волновых чисел 1630–1640 см-1, которые характерны для колебаний двойных С-С связей, практически полностью исчезают. Полученные результаты позволяют предположить, что эффект в области температур от 100 до 250°С связан с взаимодействием двойных связей Роливсана, а неизменная при этих температурах масса образца позволяет предположить о реакции полимеризации в изученном составе с участием непредельных углерод-углеродных связей, причём присутствие как поликарбосилана, так и олигосилазана катализирует данный процесс.

Нагрев образца до 350°С приводит к уменьшению колебаний в области 1015 см-1 и 832 см-1, характерных для колебаний Si-Н связей, что, возможно, указывает на то, что экзотермическая реакция в интервале температур от 250 до 370°С связана с химическим взаимодействием «активного» водорода. Соблюдение правила аддитивности тепловых эффектов в пределах ошибки эксперимента при изменении составов позволяют предположить, что в вышеуказанной области температур как поликарбосилан, так и олигосилазан участвуют в химическом взаимодействии при данной температуре. Стоит отметить, что интенсивность колебаний при 3392 см-1, характерных для группы N-H, в интервале данных температур практически не изменяется, что, возможно, указывает на отсутствие взаимодействия «активного» водорода олигосилазана. Возможными механизмами взаимодействия является как реакция гидросилилирования фрагмента Si-H поликарбосилана оставшихся двойных связей в Роливсане, так и двойных связей в олигосилазане, в котором согласно определению «бромного числа» содержится до 1 мол.% двойных С-С связей (по спецификации производителя – винильных, Si-C=C). Взаимодействие поликарбосилана с Роливсаном в данной области температур может быть также обусловлено, в том числе, и взаимодействием карбоксильных групп метакриловой кислоты Роливсана с восстановителем Si-H поликарбосилана. В пользу данной гипотезы указывает уменьшение при данной температуре колебаний при 1719 см-1, характерных для карбонильной группы.

Уменьшение интенсивностей колебаний при  1015 см-1 и 832 см-1, характерные для колебаний Si-Н связей, и колебаний при 3392 см-1, характерные для колебаний N-H связей в олигосилазане, позволяет предположить, что реакция в области температур от 350 до 460°С связана со взаимодействием «активного» водорода при атомах кремния и азота с продуктами низкотемпературного (<350°С) отверждения.

Вследствие того, что реакция отверждения протекает без изменения массы, для кинетических расчётов были использованы данные ДСК, снятые при различных скоростях нагревания [7], в предположении справедливости пропорциональности степени превращения тепловому потоку [8].

На рис. 5 представлены ДСК-кривые нагревания образца ПКСЗР-21, снятые при различных скоростях нагревания и аппроксимированные моделью четырёх последовательных реакций. Как видно из рис.5 удаётся добиться достаточно хорошей аппроксимации, однако стоит отметить, что вторая реакция, протекающая в интервале температур от 250 до 380°С, наилучшие результаты аппроксимации показывает при использовании модели автокаталитической реакции [9], что, возможно, указывает на автокаталитическую природу данной реакции, которая как раньше было предположено, является результатом взаимодействия «активного» водорода поликарбосилана.

Рис. 5 – Кривые ДСК, снятые при различных скоростях и аппроксимированные моделью четырёх последовательных реакций (слева), и предложенный режим отверждения интерфазного покрытия состава ПКСЗР-21 (справа)

На основании полученной кинетической модели четырёх последовательных реакций был предложен режим отверждения, где в качестве параметра оптимизации использовали равномерное изменение степени превращения. Полученный режим представлен на рис. 5. Данный подход, возможно, позволит получить равномерное покрытие с минимальным количеством дефектов, вызванных химической усадкой образца, выделением низкомолекулярных продуктов и т.д.

Выводы

В работе проведены измерения динамического краевого угла смачивания на поверхности «пиролитический графит-воздух-растворы прекурсоров интерфазы». На основании полученных результатов предположено, что исследуемые растворы обладают хорошей смачивающей способностью относительно углеродного волокна. Данные термогравиметрического анализа и растровой микроскопии показали, что наиболее перспективным, с точки зрения потери массы при отверждении и получения равномерно распределённой интерфазной матрицы на углеродных волокнах, является состав содержащий поликарбосилан, олигосилазан и Роливсан. Методами ИК-спектроскопии и ДСК изучены процессы отверждения и предложены возможные механизмы химических реакций. Предположено, что в интервале температур от 100 до 250°С протекают реакции полимеризации двойных С-С связей Роливсана. В области температур от 250 до 350°С, как предположено, протекают реакции гидросилилирования оставшихся двойных связей в Роливсане и двойных винильных связей в олигосилазане, а также восстановление карбоксильной группы фрагментов метакриловой кислоты Роливсана «активным» водородом Si-H поликарбосилана. В области температур от 350 до 500°С «активный» водород поликарбосилана Si-H и олигосилазана N-H взаимодействуют с продуктами низкотемпературного (<350°С) отверждения. Проведённые кинетические расчёты позволили предположить модель четырёх последовательных реакции, на основании которой предложен режим отверждения интерфазного покрытия.

Благодарности

Авторы выражают благодарности Валуевой М.И. и Зелениной И.В. за подготовку образцов углеродных волокон и пропитку образцов углеродной ткани растворами интерфазы, Сибилевой С.Ю. за предоставления оборудования для измерения динамического краевого угла смачивания, а также Головиной Е.Ю. и Прокоповой Л.А. за определение бромного числа исследуемых прекурсоров.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ-17-03-01163 «Исследование влияния условий формирования интерфазного покрытия и матричного материала на структуру и свойства сверхвысокотемпературного конструкционного керамоматричного композита класса C/(Zr-Si-C)»

Литература

- Colombow P., Mera G., Riedel R., Soraru G.D. Polymer-Derived Ceramics: 40 Years of Research and Innovation in Advanced Ceramics //Journal of American Ceramic Society. 2010. V.93. №7. P.1805–1837.

- Сорокин О.Ю., Ваганова М.Л., Солнцев С.Ст., Осин И.В. Соединение карбидокремниевой керамики методом гибридного искрового плазменного спекания //Журнал прикладной химии. 2015. Т. 88. № 5. 
С. 798–804.

- Upadhya K., Yang J.M., Hoffman W. Advanced materials for ultrahigh temperature structural applications above 2000°C // Report of Air Force Research Laboratory, OMB No. 0704-0188, 23 p.

- Каблов Е.Н., Гращенков Д.В., Исаева Н.В., Солнцев С.Ст. Перспективные высокотемпературные керамические композиционные материалы //Российский химический журнал. 2010. Т.LIV. №1. С. 20–24.

- Shestakov A.M., Shvets N.I., Khaskov M.A., Ponomarenko S.A., Minakov V.T. Compounds based on polycarbosilane and bismaleimide as precursors of ceramic-matrix composites //Russian Journal of Applied Chemistry, 2015, V.88, № 9, pp. 1481–1488.

- Shestakov A.M., Minakov V.T., Shvets N.I., Ponomarenko S.A., Khaskov M.A., Mekhanik E.A. Preceramic polymeric compounds based on polycarbosilane and diallylbisphenol A //Russian Journal of Applied Chemistry, 2014, V.87, № 11, p. 1665–1673.

- Khaskov M.A. The using of thermal analysis methods for the construction of isothermal transformation diagrams of thermosets //Polymer Science, Series B. 2017.  V. 59, № 1.  P. 51–61.

- Khaskov M.A. Extension of the time–temperature–transformation diagram taking into account thermal properties of components for optimizing the curing of polymer matrix composites //Russian Journal of Applied Chemistry. 2016. V.89. №4. P. 622–630.

- Хасков М.А. Построение диаграмм изотермического превращения термореактивных матриц на основании различных кинетических моделей //Клеи. Герметики. Технологии, 2017, № 5, с.20-27