Контроль  гранулометрического  состава  и  морфологии  порошков, применяемых  в  аддитивных  технологиях

Беленький1 Д.И., Лесников Е.В.

1ФГУП ВНИИФТРИ

Аддитивные технологии – сравнительно новый вид технологий, разрабатывающийся со второй половины двадцатого века, а активно применяющийся в разных отраслях, в частности, в промышленности и машиностроении, только последние двадцать лет, когда появились первые аддитивные машины. Основной принцип заключается в том, что изделие создается при помощи послойного добавления материала различными способами, такими как наплавление или напыление порошка, жидкого полимера или композитного материала. В настоящее время аддитивные технологии получили широкое распространение и продолжают бурно развиваться и внедряться. Это неудивительно, т.к. такие технологии позволяют изготовить изделия, которые невозможно получить по классической технологии, а в некоторых случаях применять аддитивные технологии просто намного эффективнее [1]. Ведь они позволяют изготовлять детали изделий, приспособления и даже целые сборки. Одним из наиболее распространённых методов, относящихся к аддитивным технологиям, является метод селективного лазерного спекания (Рис. 1). Этот метод получил широкое распространение благодаря высокой скорости и точности получаемых изделий, а также возможности изготовления изделий из различных материалов, в том числе металлов. В данном методе в качестве материалов используются порошки (как правило, металлические) микрометрового размерного диапазона.

Рис. 1 – Принцип метода селективного лазерного спекания

Качество выпускаемой продукции напрямую зависит от состава и свойств используемого порошка. Неправильные размер частиц и распределение частиц по размерам, форма частиц, площадь поверхности и плотность могут стать причиной недостаточного уплотнения и спекания металлического порошка [2].

На сегодняшний день не существует базы национальных стандартов для аддитивного производства, в частности, по общей и специальной квалификации материалов (металлопорошковые композиции и синтезированные материалы), конструкциям, технологиям, оборудованию, контролю качества, контролю свойств и порядку применения деталей аддитивного производства в изделиях и др.

Между тем, к характеристикам порошков для аддитивных технологий предъявляются очень жесткие требования. В первую очередь – это обеспечение сферичности, определенного гранулометрического состава с высоким выходом годного, высокая химическая однородность, пониженное содержание газовых примесей. На данный момент предприятия закупают и используют аналоги зарубежного производства, поставляемые фирмами-производителями установок. При этом в условиях конкретного производства требуются металлические порошки именно отечественных сплавов. На сегодня в России годовая потребность существующего парка установок для аддитивного производства в порошковых материалах составляет примерно 30–50 тонн/год [3].

С учетом того, что большая часть порошков - металлические и их размер лежит в микрометровом диапазоне, метод статического рассеяния света [4] может выступать в роли экспресс-метода для определения гранулометрического состава. Данный метод заключается в измерении интенсивности углового рассеяния плоской монохроматической электромагнитной волны на частицах. На основе индикатрисы рассеяния, регистрируемой многоэлементным фотоприемным устройством, решается обратная задача рассеяния для моделей частиц сферической формы и определяется средний размер частиц. В зависимости от размера частиц, а точнее от отношения π·dλ, где λ  – длина волны электромагнитного излучения, d – размер частицы, индикатриса рассеяния изменяется, причем, чем меньше размеры частиц, тем более симметричным становится рассеяние под углами 0° и 180° (релеевское приближение π·dλ≪1 ) [5].

Определение размера частиц по измеренной индикатрисе рассеяния сводят к решению интегрального уравнения Фредгольма первого рода с тем или иным ядром в зависимости от параметра дифракции p:, 					            p=π·dλ     				       (1)

где d – размер частицы; λ – длина волны зондирующего излучения.

В этом случае интегральное уравнение будет иметь вид:

(2)

где Θ – угол рассеяния;  I0 – интенсивность рассеянного излучения; 
f(p) – функция распределения частиц по p; k(p, Θ) – ядро интегрального уравнения.

В анализаторах в зависимости от значения p, как правило, используют два ядра уравнения (2).

Так, при p > 10 применяют приближение Фраунгофера, при этом ядро интегрального уравнения k1 определено по формуле

(3)

где J1(p,Θ) – функция Бесселя первого порядка.

При  p < 10 для определения функции f(p) используют теорию Ми и ядро интегрального уравнения k2 определено по формуле

(4)

где an(p,m) и bn(p,m) – коэффициенты, вычисляемые с помощью функций Риккати-Бесселя при известном относительном коэффициенте преломления частиц;Pn(cosΘ) и τn(cosΘ) – определяют с помощью присоединенных полиномов Лежандра. Типичное устройство технической реализации метода показано на рис. 2

Рис. 2 – Типичное устройство технической реализации метода 
статического рассеяния света

Однако у данного метода есть  существенный недостаток, который заключается в допущении о сферичности частиц. Существует ряд математических поправок, позволяющих несколько сгладить данный недостаток, но их применение без знания морфологии частиц может увеличить погрешность измерений.

Исследование морфологии частиц является второй ключевой задачей при контроле качества порошков, применяемых в аддитивных технологиях. Казалось бы, растровая электронная микроскопия позволяет решить данную задачу, но, как показывает практика, в процессе производства требуется более простой, быстрый и менее затратный в использовании метод. Тем более, что погрешность электронных растровых микроскопов зачастую достигает 10% .

В качестве менее дорогостоящего, более простого и быстрого метода можно использовать метод статического анализа изображений (рис. 3), основанный на съемке изображений диспергированного образца цифровой камерой и последующей математической обработке с учетом формы и размеров частиц. Существующие приборные реализации метода позволяет проводить контрольные измерения за 10–30 минут. Применение данных о морфологии частиц в выборе модели обработки данных при исследовании их размеров позволяет существенно снизить погрешность измерений размеров частиц.

Рис. 3 – Пример технической реализации метода статического анализа изображений

Наступившая эпоха аддитивных технологий наследует некоторые особенности формования изделий сложных форм и преодолевает ряд ограничений прошлого технологического уклада. Использование современных аддитивных технологий позволяет в минимальные сроки получить трехмерный объект практически любой архитектуры из компьютерной модели. Страны, сделавшие ставку на развитие аддитивных технологий, сегодня занимают наиболее выгодные позиции в мировом разделении труда.

С учетом сложившейся ситуации, в которой порошки для аддитивных технологий производятся в основном разработчиками установок, реализующих эти технологии, становится очевидным, что без создания отечественных материалов, используемых в аддитивных технологиях, невозможно создание  инфраструктуры промышленного производства в этой области.

В свою очередь, для решения задачи точного экспресс-анализа гранулометрического состава и морфологии порошков, применяемых в аддитивных технологиях комбинация методов статического анализа изображений и статического рассеяния излучения является крайне перспективным, быстрым, легкореализуемым и экономически выгодным решением.

Литература

1 Зайцев А.М. Разработка направлений повышения эффективности технологической подготовки производства деталей и узлов ракетно-космической техники: дис. ... кандидата технических наук. Москва, 2016.

2 Slotwinski J. A. et al. Characterization of metal powders used for additive manufacturing //Journal of research of the National Institute of Standards and Technology. – 2014. – Т. 119. – С. 460.

3 Каблов Е. Н. Аддитивные технологии-доминанта национальной технологической инициативы //«Интеллект&Технологии». – 2015. – №. 2.

4 Zimm B. H. The scattering of light and the radial distribution function of high polymer solutions //The Journal of chemical physics. – 1948. – Т. 16. – №. 12. – С. 1093-1099.

5 Debye P. Light scattering in solutions //Journal of Applied Physics. – 1944. – Т. 15. – №. 4. – С. 338–342.