УДК 539.214.9

Экспериментальное  исследование  механических  свойств 
и  предельных  характеристик  авиационных  сплавов 
в  условиях  высокоскоростного  деформирования

Инюхин А.В.1; Костырева Л.А.2, к. ф.-м. н.; 
Моссаковский П.А.1, к. ф.-м. н.

1Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М. В. Ломоносова (НИИ механики МГУ), г. Москва

2Акционерное общество «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»), г. Москва

Аннотация:

В работе обосновывается необходимость дополнительной сертификации и создания обновленных государственных стандартов (ГОСТов) по механическим свойствам авиационных материалов в условиях высокоскоростного деформирования.

Реферат:

В работе делается акцент на необходимость учета и контроля влияния высокоскоростного нагружения на механические свойства существующих и вновь разрабатываемых авиационных материалов. Отмечено, что в настоящее время единственным отраженным в ГОСТах параметром, характеризующим динамическое поведение материалов, является ударная вязкость, что недостаточно для разработки корректных расчетных методик оценки непробиваемости корпусов ГТД при обрыве рабочих лопаток и анализа птицестойкости с целью обеспечения надежного прохождения соответствующих сертификационных испытаний. Предложено в дополнение к уже имеющимся механическим характеристикам материалов включать динамические диаграммы нагружения (вплоть до разрушения) в зависимости от скоростей деформаций, температур и вида напряженно-деформированного состояния (НДС). Обсуждены экспериментальные методики для исследования динамического поведения материалов в условиях высокоскоростного деформирования и повышенных температур, а также обобщенная структура и параметры базы данных по сбору и анализу результатов проводимых испытаний. В качестве иллюстрации в работе приведены характерные статические и динамические диаграммы нагружения для титановых сплавов, а также результаты экспериментально-вычислительного исследования по анализу непробиваемости корпуса ГТД вследствие обрыва рабочей лопатки и их сравнение с результатами верификационного стендового испытания.

Ключевые слова:

легкие авиационные сплавы, динамические свойства, метод Кольского, баллистические тесты.

Хорошо известно [1-2], что в условиях высокоскоростного деформирования, когда скорость деформаций в материале достигает порядка 1000…10000 с-1, его механические свойства могут существенно отличаться от статических.

На Рис.1-2 изображены диаграммы нагружения для двух различных типов материалов (обычная сталь и специальный композит), полученные при различных скоростях деформаций. В обоих случаях отмечается высокий уровень динамического упрочнения.

Риc. 1– Динамические диаграммы нагружения (сталь45)

Рис. 2 – Динамические диаграммы нагружения (композит: алюминиевый порошок с эпоксидным связующим)

Для большинства легких авиационных сплавов (титановых и алюминиевых) эффект от динамического упрочнения при скоростях деформаций порядка 1000 с-1 может достигать 30-50%. Поэтому в задачах, связанных с ударным воздействием и пробиваемостью, приходится вносить поправки для корректировки механических свойств материалов. К этому же классу относятся две актуальные задачи современного авиадвигателестроения: анализ непробиваемости корпусов ГТД и оценка птицестойкости.

Условие непробиваемости корпусов ГТД в случае обрыва лопатки ротора относится к числу наиболее важных требований в современном авиадвигателестроении.  Необходимость в надежной расчетной методике оценки непробиваемости особенно существенна на этапе проектирования нового изделия. Единичные дорогостоящие стендовые испытания с воспроизведением обрыва лопатки по характерным сценариям, проводимые на заключительном этапе большой работы по проектированию двигателя, должны лишь подтвердить качество использованной расчетной методики. За последние несколько десятков лет расчетные методы оценки непробиваемости претерпели значительную эволюцию: от относительно простых полуэмпирических методик, основанных на консервативных энергетических критериях, до современных подходов к анализу закритического поведения конструкций, использующих прямое компьютерное моделирование в сочетании с набором натурных и виртуальных экспериментов, необходимых для идентификации параметров расчетной схемы. Проблема большинства расчетных методов, основанных на компьютерном моделировании, – недостаточный уровень обоснованности и достоверности получаемых результатов. Причинами такого положения являются: недостаточность экспериментальных данных о динамических свойствах материалов; отсутствие общепринятых и сертифицированных методик для их определения; связанное с этим невысокое качество используемых в расчетах математических моделей материалов; а также большой разброс по величине ударной вязкости (единственного на сегодня подвергающегося контролю качества параметра, отвечающего за динамические свойства материала).

Экспериментальные методы исследования динамического поведения материалов

Одним из наиболее востребованных в настоящее время методов исследования динамического поведения материалов при высокоскоростном деформировании является метод Кольского на основе разрезного стержня Гопкинсона [3-5]. Принципиальная схема экспериментального стенда, реализующего этот метод, приведена на Рис. 3. В классическом варианте, предназначенном для испытаний на одноосное сжатие, представляет собой систему из двух одинаковых длинных цилиндрических мерных стержней кругового сечения, между которыми на общей оси размещена малоразмерная цилиндрическая таблетка-образец из исследуемого материала. Принцип действия стержня Гопкинсона заключается в определении динамических напряжений, деформаций или перемещений на концах стержней по данным тензодатчиков, расположенных на середине мерных стержней. Нагружающий импульс εIt трапецеидальной формы в передающем стержне 3 возбуждается посредством ударника 2, аналогичного по свойствам и геометрии мерным стержням, но меньшей длины. В предположении, что длины волн в нагружающем импульсе много больше диаметра мерных стержней, возмущение будет распространяться по стержням без дисперсии (с сохранением формы) со скоростью продольной волны C, равной.Eρ.

Рис. 3 – Схема метода Кольского

При достижении образца 4 падающая волна из-за различий площадей поперечных сечений и акустических жесткостей ρC стержней и образца расщепляется: часть ее отражается обратно волной εRt, а часть проходит через образец во второй стержень 5 волной εTt. Образец при этом претерпевает упругопластическую деформацию, в то время как стержни деформируются упруго. Зависимости εIt,  εRt и εTt регистрируются тензодатчиками 6. В предположении однородности деформированного состояния образца и равенства сил на торцах мерных стержней  Pt=EAεTt, где E и A – модуль Юнга и площадь поперечного сечения стержней, получают выражения для вычисления величин деформаций, скоростей деформаций и напряжений в испытуемом образце, которые используют в дальнейшем  для построения диаграммы нагружения (As – площадь поперечного сечения образца):

σst=EAAsεTt=EAAsεIt+εRt

εst=-2CL00tεRtdt

εst=-2CL0εRt

Особенностью экспериментальной установки, реализующей метод Кольского в НИИ механики МГУ, является возможность исследовать динамические свойства материалов в условиях повышенных и высоких температур с использованием удаленной от оси мерных стержней нагревательной печи (до 1200о С), а также фиксировать и расшифровывать деформации образца при помощи двух высокоскоростных видеокамер и системы цифровой корреляции изображений DIC (Рис. 4).

Рис. 4 – Экспериментальный стенд для испытаний по методу Кольского с высокотемпературной печью и DIC видеосистемой

В качестве примера приведены динамические диаграммы по результатам испытаний по методу Кольского титанового сплава при повышенных температурах (Рис. 5):

Рис. 5 – Результаты исследования влияния температуры 
на динамические свойства материалов

Помимо традиционных вариантов метода Кольского в экспериментах на одноосные сжатие и растяжение в настоящее время разработано множество его модификаций, реализующих различные виды НДС в образце [4]. В особенности это необходимо для исследования предельных характеристик материалов, которые, как правило, существенно зависят от вида НДС. В качестве примера приведем разработанный авторами вариант оснастки и образца для испытаний на динамический сдвиг (Рис.6):

Рис. 6 – Оснастка и образец для испытаний на динамический сдвиг по методу Кольского

В числе других экспериментальных методов, пригодных для изучения динамических свойств материалов и, в особенности, для установления предельных параметров материалов, следует выделить баллистические ударные тесты с использованием пластин–мишеней различных толщин.

Исследование предельных состояний материала

Одной из наиболее сложных и наименее продвинутых проблем в области исследования динамических свойств материалов является задача экспериментального построения предельной поверхности разрушения в зависимости от вида НДС, скорости деформаций и температуры. Отдельным вопросом здесь стоит сама разработка и постановка тех экспериментов, в которых будет реализовываться требуемый вид НДС. Помимо этого, в состояниях, близких к предельному, деформации в образцах перестают быть однородными, что затрудняет или делает невозможным прямую расшифровку экспериментальных данных. Это приводит к необходимости использования совместной экспериментально-вычислительной итерационной процедуры с использованием виртуальных стендов (компьютерных аналогов стендов натурных) [6–8]. Тут кстати оказываются и современные методы цифровой корреляции изображений, которые позволяют восстановить весь процесс деформирования части поверхности образца вплоть до момента разрушения. Таким образом, исследователь в качестве результата каждого такого испытания получает как некие интегральные замеряемые характеристики (конечное удлинение или сужение образца, суммарные сила и момент, осредненные напряжения и деформации, характер разрушения), так и историю изменения полей НДС. Все это служит дополнительным источником информации при последующем моделировании соответствующей виртуальной задачи и определении параметров полной математической модели материала.

Для построения качественной предельной поверхности разрушения требуется проведение достаточно большого количества испытаний, включающих как статические, так и динамические эксперименты, включая испытания по методу Кольского и его модификациям, а также баллистические ударные тесты. Характерные типы образцов в таких испытаниях и визуализация результатов натурных и виртуальных тестов показаны на Рис.7.

Рис. 7 – Образцы для исследования динамических свойств материалов и построения предельной поверхности разрушения. Натурный эксперимент и расчет

Рис. 8 – Характерная форма предельной поверхности разрушения 
для металлических сплавов

Характерная для металлических сплавов криволинейная форма поверхности разрушения, представляющая зависимость предельной пластической деформации как функции от двух параметров, характеризующих вид напряженного состояния (параметра вида НДС и параметра Лоде), представлена на Рис. 8.

Несмотря на существенный прогресс в разработке адекватных предельных поверхностей материалов, достигнутый за последнее время, многие аспекты этой проблемы остаются неисследованными. К таковым, в частности, относится учет влияния истории деформирования на предельные характеристики. В этом смысле представляется перспективным использование для характеристики скорости изменения вида деформированного состояния аналога параметра Лоде в терминах скоростей деформаций.

Сбор, актуализация и обработка данных

В настоящее время также актуальной является проблема сохранения, обработки данных и их адаптации для текущих нужд. Зачастую, в виду отсутствия общих стандартов, исследование свойств каждого конкретного материала выливается в уникальную трудоемкую научно-исследовательскую работу. На данном этапе видится целесообразным создать базовую платформу, задающую общую структуру подобных исследований с возможностью ее дальнейшего наполнения и расширения. Обобщенная схема такой платформы представлена на Рис. 9. Она включает в себя блоки регистрации проводимых испытаний, сбора первичной информации (с измерительной и иной фиксирующей аппаратуры), интеграции с внешними расчетными модулями, а также организующий работу платформы блок внутреннего и внешнего интерфейса. В дальнейшем планируется детальная проработка каждого блока.

Рис. 9 – Обобщенная схема базы данных динамических свойств материалов

Пример использования предложенного подхода в задаче оценки непробиваемости корпуса ГТД

В рамках проектирования ГТД было поставлено стендовое испытание по обрыву рабочей лопатки. Предварительно были выполнены работы по расчетной оценке непробиваемости корпусов изделия с учетом вышеизложенных замечаний, касающихся исследования динамических свойств материалов. Результаты сравнения натурного и виртуального эксперимента представлены на Рис. 10.

Рис. 10 – Сравнение результатов натурного и виртуального испытаний по обрыву рабочей лопатки ГТД

В примененной модели были отражены эффекты скоростной и температурной чувствительности материала, была широко исследована и верифицирована поверхность разрушения материала корпуса. В целом получено хорошее количественное и качественное соответствие результатов.

Выводы:

Отмечен существенный дефицит экспериментальных данных, относящихся к исследованию механических свойств материалов при высокоскоростном деформировании и явная недостаточность единственного контролируемого при производстве параметра – ударной вязкости, отвечающего за динамическое поведение.

Обоснована необходимость включения экспериментальных динамических диаграмм нагружения в диапазоне скоростей деформаций 100–10000 с-1 в нормы и сертификаты авиационных материалов и создание соответствующих обновленных ГОСТов.

3)	Обоснована важность и намечены пути решения проблемы определения предельных механических параметров материала в зависимости от вида НДС и построения поверхности локального разрушения в пространстве деформаций.

4)	Доказана эффективность системы верификационных экспериментов для идентификации динамических свойств материалов, включающие испытания по методу Кольского и баллистические ударные тесты.

ПОДДЕРЖКА: работа выполнена в рамках проекта 17-08-00334 А «Экспериментально-вычислительное исследование определяющих соотношений и критериев разрушения конструкционных материалов в условиях высокоскоростного деформирования и повышенных температур» при поддержке РФФИ.

Литература

1. Динамика удара. (Перевод с англ.) / Под ред. Зукас Дж. А., Николас Т., Свифт Х. Ф. и др. - М.: Мир. 1985. – 296 С.

2. Кольский Г. Волны напряжений в твердых телах (Перевод с англ.) -   М.: ИЛ. 1955. – 192 С.

3. Брагов А. М., Ломунов А. К. Использование метода Кольского для динамических испытаний конструкционных материалов // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Всесоюз. межвуз. сб. Нижний Новгород. 1995. вып. 51. С. 127-137.

4. A. M. Bragov, L. A. Igumnov, A. Yu. Konstantinov, A. K. Lomunov, S. Yu. Linvinchuk. Use of Hopkinson Method and its Modifications in the USSR and Russia. Proceedings of Hopkinson Centenary Conference, Cambridge, 69-100 (2014)

5. Chen, W. and Song, B. Split Hopkinson (Kolsky) Bar. Springer, 2011

6. Об исследовании непробиваемости легких композиционных корпусов / П. А. Моссаковский, Ф. К. Антонов, М. Е. Колотников, Л. А. Костырева // Вестник двигателестроения. Запорожье ОАО "Мотор Сич". — 2012. — № 2. — С. 180–184.

7. Моделирование поведения титанового сплава ВТ20 при ударном взаимодействии / Е. В. Ломакин, А. М. Брагов, А. Ю. Константинов, М. Е. Колотников, П. А. Моссаковский, Л. А. Костырева, and Ф. К. Антонов.. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2011. — № 1. — С. 129–132

8. О критериях разрушения металлов при динамическом нагружении / П. А. Моссаковский, Ф. К. Антонов, М. Е. Колотников, Л. А. Костырева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2011. — № 4. — С. 1639–1641.