УДК 669.141.232: 669.182.36:669.018.472

Механизм  псевдо-инварного  эффекта  в

многослойных  материалах  на  основе  сталей

Mechanism  pseudo-invar  effect  in  multilayer  
materials  based  on  steels

Плохих А.И. 1, к.т.н.; Сафонов М.Д. 1; Колесников А.Г. 1, д.т.н.

A.I. Plokhikh, M.D. Safonov, A.G. Kolesnikov

plokhikh@bmstu.ru, MSafonov@bmstu.ru, agk@bmstu.ru

1ФГБОУ ВПО «Московский государственный  технический университет им. Н.Э. Баумана» (Национальный Исследовательский Университет), 
Москва

1Bauman Moscow State Technical University (National Research University of Technology), Moscow

Аннотация:

В работе представлены результаты исследования анизотропии термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР), который был обнаружен в многослойном металлическом материале, изготовленном методом горячей пакетной прокатки, на основе сталей 08кп и 08Х18.

Ключевые слова:

горячая пакетная прокатка, многослойный металлический материал, направление прокатки, дилатометрический анализ, термический коэффициент линейного расширения (ТКЛР).

Abstract:

The paper presents the results of research into Coefficients of Thermal Expansion (CTE) anisotropy discovered in multilayer metal material produced by hot pack rolling based on 1008 and AISI 430  steels.

Keywords:

hot pack rolling, multilayer metal material, rolling direction, dilatometric analysis, сoefficients of thermal expansion (CTE).

В работе показано, что многослойный материал имеет аномально низкие значения ТКЛР в направлении перпендикулярном к плоскости проката (ND). Для объяснения этого явления была предложена гипотеза о взаимосвязи нормальных и касательных напряжений, возникающих на межслойных границах такого материала. Подтверждением гипотезы, является значительное влияние, которое оказывают напряжения сжатия, возникающие в направлении перпендикулярном плоскости проката ND, со стороны стали с более высокими значениями ТКЛР (сталь 08Х18) на сталь 08кп, которая претерпевает α→γ переход в процессе нагрева. Показано, что величина α→γ перехода, зафиксированная в процессе нагрева образца стали 08кп, многократно возрастает в том случае, когда сталь находится в составе многослойной композиции.

Создание перспективных образцов современной техники требует использование нового класса материалов, способных самостоятельно адаптироваться в зависимости от внешних воздействий. Такими воздействиями, приводящими к резкому изменению характеристик материала, является внешняя нагрузка, температура, давление, влажность и ряд других факторов. Эти изменения «вынуждают» материал, и конструкцию в целом, в динамическом режиме подстраиваться к внешним условиям и регулировать собственный отклик для получения оптимальных эксплуатационных характеристик. Такие материалы, по нашему мнению, можно условно разделить на «активные» и «пассивные». Первые, совершают вынужденные действия при подаче внешнего сигнала из центра управления [1, 2], адаптивная же реакция вторых, является результатом самостоятельного изменения свойств под действием внешних условий. Эти «пассивные» материалы, обладая нелинейными деформационными или тепловыми характеристиками, способны так же адаптивно реагировать на внешнее воздействие. Такие эффекты наблюдаются в основном в композиционных материалах и являются результатом взаимодействия локальных микроскопических полей упругих напряжений, что не встречается в материалах с однородной структурой.

Изучением теоретических аспектов создания таких композиционных материалов занимались многие исследователи, что стало результатом обнаружения ряда интересных эффектов в композитах, а также привело к активизации работ по поиску материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона и ТКЛР [3–6].

Анализ результатов многочисленных исследований показывает, что инварный эффект является многогранным, часто встречающимся в природе явлением [7]. Ярким примером этому, является хорошо изученное соединение ZrW2O8, имеющее отрицательный ТКЛР изотропного характера, во всем температурном интервале своего существования [8].

Применение пластической деформации, приводящее к формированию текстуры, позволило обнаружить инварные аномалии в цветных сплавах на основе титана и меди, при условии протекания в них мартенситного превращения [9, 10].

Результаты последних исследований в этом направлении, показывают перспективу получения широкого спектра конструкционных материалов, которые могут обладать отрицательными значениями ТКЛР на основе текстурованных материалов претерпевающих мартенситное превращение, включая стали (рис. 1).

Известны работы по созданию математической модели, в соответствии с которой, ТКЛР может иметь отрицательные значения в материалах со слоистым строением на основе бинарных (иридий+инвар) либо тройных (иридий+вольфрам+инвар) композиций металлов. Основным критерием при выборе материалов для композиций, является существенная разница в модуле нормальной упругости Е и значении ТКЛР, которая для выбранных материалов может отличаться в 4–5 раз [6].

Рис. 1 – Сравнительная диаграмма теплового расширения и теплопроводности для материалов с положительными и отрицательными значениями ТКЛР [11]

Однако технологические аспекты, связанные с совместимостью подобных материалов, межслойной диффузией легирующих элементов, способами создания неразрывной связи между слоями, благодаря которым и стало бы возможным проявление указанного эффекта, рассмотрены не были. Поэтому актуальной, является идея реализации разработанных подходов в конструкционных металлических материалах, имеющих особое, слоистое строение, но которые были бы получены на основе доступных и технологичных  материалов, например на основе сталей.

Исходя из представленных соображений нами, в качестве модельной, была выбрана композиция, состоящая из сталей 08кп и 08Х18. Первичные композитные заготовки состояли из 100 чередующихся между собой листов указанных сталей толщиной 0,5 мм, по 50 каждой марки соответственно. По разработанному ранее экспериментальному технологическому маршруту включающему, мерную резку заготовок из листов, обработку их поверхности, сборку нарезанных листов в пакет, вакуумирование пакета и последующее  пластическое деформирование методом горячей прокатки при температуре 1000оС, были получены заготовки полосового сортамента шириной 100 и толщиной 10 мм [12].

Полученные после первого цикла  полосы толщиной 10 мм были докатаны до толщины 2 мм, зачищены, собраны в пакет, и в соответствии с описанным выше технологическим маршрутом, прошли второй цикл обработки, путем проведения горячей пакетной прокатки, до толщины 10 мм.

Для проведения дилатометрических исследований из горячекатаной полосы были вырезаны образцы одинаковой длины равной 10 мм, которая соответствовала толщине проката. Образцы вырезались в трех направлениях: в вдоль направления проката (RD), в плоскости проката (TD) и в направлении перпендикулярном плоскости проката (ND).

Таким образом, объекты исследования имели одинаковые размеры, но разное структурное строение – после первого цикла это были стослойные образцы, которые имели толщину единичного слоя равную 
100 мкм, а после второго цикла, когда количество слоев составляло около 2000 шт, толщина слоя не превышала 5 мкм.

Измерения были выполнены на дилатометре DIL-402C производства фирмы «Netzsch» (Германия) с держателем и толкателем из корунда в интервале температур от 20 до 1200°С при нагреве и охлаждении печи со скоростью 5 град/мин в атмосфере технически чистого аргона. Температура измерялась платина-платинородиевой термопарой (тип S), расположенной в непосредственной близости от образца, с погрешностью не превышающей 5°С. Учитывая тот факт, что длина образцов не превышала 10 мм, для тарировки прибора и получения базовой линии дилатометра, использовался самостоятельно изготовленный эталон из сплава «пирос» длиной 10 мм и диаметром 6 мм.

Проведенное дилатометрическое исследование показало (рис. 2), что исследуемый многослойный материал имеет аномалию теплового расширения (L/L) в направлении перпендикулярном к плоскости прокатки ND. Одновременно с этим, в плоскости этого же листового материала, в направлениях RD и TD, ход дилатометрической кривой, с незначительными отклонениями, совпадает с трендом термического расширения стали 08Х18.

Учитывая, что α→γ переход в процессе нагрева стали 08кп, происходит с уменьшением параметров кристаллической решетки, можно предположить, что усиление этого сжатия связано с наложением напряжений со стороны расширяющихся слоев стали  08Х18.

Рис. 2 – Зависимость относительного удлинения при нагреве многослойного материала  08Х18+08кп в направлениях RD, TD и ND (образец толщиной 10 мм, кол-во слоев 100)

Этот эффект более нагляден при сравнении температурных зависимостей ТКЛР (альфа) образца стали 08кп и дилатограммы композиции многослойного материала в направлении  ND (рис. 3). Визуально, разница абсолютной величины аномалии от α→γ перехода, построенная в одном масштабе, составляет около 300 %.

Рис. 3 – Зависимость ТКЛР при нагреве стали 08кп и многослойного материала  08Х18Н10+08кп в направлении ND

При этом такое же сильное действие, но уже растягивающего свойства со стороны слоев стали 08Х18, напряжения оказывают на слои стали 08кп в направлениях RD и TD, что, вызывает практически полную компенсацию сжатия, обусловленную α→γ переходом.

Схематично, эта модель действующих напряжений, возникающих при нагреве многослойного материала, представлена на рис. 4.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4 – Схема влияние касательных (а) и нормальных (б) напряжений на слои 
стали 08кп, со стороны слоев стали 08Х18

После реализации двух технологических циклов обработки значительных изменений в исследуемом материале не наблюдаются, что может говорить о формировании термически стабильной  структуры 
(рис. 5).

Рис. 5 – Зависимость относительного удлинения при нагреве многослойного материала 08Х18+08кп в направлениях RD, TD и ND (образец толщиной 10 мм, 
кол-во слоев 2000)

Одновременно с этим произошло незначительное увеличение абсолютных значений ТКЛР в направлении ND (см. табл.). Аномалия в направлении  ND начинает проявляться при температуре 600°С, достигает своего минимального значения 3,410-61/оС к моменту окончания α→γ перехода (800°С), а затем возрастает до значения 7,310-61/оС при 1200°С.

Таблица

Термический коэффициент линейного расширения композиции 
08Х18+08кп, α, 10-6 1/оС

| Направление | Температурный интервал, от 20°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|  | 100 слоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 14,1 | 15,0 | 15,2 | 16,0 | 16,5 | 16,8 |
| TD | 8,8 | 9,6 | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 13,0 | 13,0 | 13,9 | 14,5 | 15,0 |
| ND | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 12,8 | 11,8 | 9,3 | 1,9 | 3,1 | 2,6 | 3,4 |
|  | 2000 слоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 14,0 | 14,8 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 16,4 |
| TD | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,3 | 14,1 | 14,7 | 15,1 | 15,3 |
| ND | 11,0 | 11,4 | 12,2 | 12,6 | 12,7 | 12,2 | 10,9 | 3,4 | 5,1 | 6,4 | 7,3 |

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что действительно, формирование многослойной структуры способно оказать влияние на значения ТКЛР в нормальном, к плоскости материала направлении. Однако, уменьшение абсолютных значений коэффициента, обусловлено благоприятным сочетание условий при нагреве, а именно совпадением знака сжимающих напряжений стали 08Х18 с направлением изменения параметров решетки стали 08кп.

При этом важным остается сам факт значительной анизотропии температурной зависимости ТКЛР многослойного стального материала, что может предполагать его избирательное, адаптивное поведения при использовании в узлах и устройствах требующих термической компенсации в процессе эксплуатации.

Литература

- Шалин P.E., Машинская Г.П., Железина Г.Ф., Морозов Г.А. Адаптирующиеся (интеллектуальные) материалы и проблемы их создания // Межотраслевой науч.- техн. сб. «Технология». Сер. Конструкции из композиционных материалов.– М.: ВИМИ 1995, вып. 2, - С. 43–48.

- Гуляев И.Н., Гуняев Г.М., Раскутин А.Е. Полимерные композиционные материалы с функциями адаптации и диагностики состояния//Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 242–253.

- A. Bensoussan, J.-L. Lions and G. C. Papanicolaou, Asymptotic Analysis for Periodic Structures, North Holland, Amsterdam, 1978.

- E. Sanchez-Palencia, Nonhomogeneous Media and Vibration Theory, Lecture Notes in Physics 127, 1980.

- Almgren R.F. An isotropic three-dimensional structure with Poisson’s ratio. J. of  Elasticity,  1985, v. 15, pp. 427-430.

- Колпаков А. Г., Ракин С.И. К задаче синтеза композиционного материала одномерного строения с заданными характеристиками //Прикладная механика и техническая физика, 1986, № 6, С. 143–150

- Хоменко О.А. Происхождение и особенности инварных аномалий физических свойств. Fe–Ni сплавы с ГЦК-решеткой//Физика металлов и металловедение, 2007, том 104, №2, С. 15–165

- Mary, T. A., Evans, J. S. O., Vogt, T. & Sleight, A. W. Negative thermal expansion from 0.3 K to 1050 K in ZrW2O8. Science 272, 90–92 (1996).

- Y. Wang, J. Gao, H. Wu, S. Yang, X. Ding, D. Wang, X. Ren, Y. Wang, X. Song,J. Gao, Strain glass transition in a multifunctional b-type Ti alloy, Sci. Rep. 4 (2014).

- Kainuma, R., Wang, J. J., Omori, T., Sutou, Y., & Ishida, K. Invar-type effect induced by cold-rolling deformation in shape memory alloys. Appl. Phys. Lett. 80, 4348–4350 (2002).

- J. Monroe, D. Gehring, I. Karaman, R. Arroyave, D. Brown, B. Clausen, Tailored thermal expansion alloys, Acta Mater. 102 (2016) 333–341.

- Колесников А.Г., Плохих А.И., Михальцевич И.Ю. Исследование возможности получения субмикро- и наноразмерной структуры в многослойных материалах методом горячей прокатки // Производство проката. 2010. № 3. С. 25–31.