УДК 62-233.21

Металлические  композиционные  материалы  с  высоким керамическим  наполнением  триботехнического  назначения

Metallic  composite  materials  with  high  ceramic  filling 
for  tribotechnical  purposes

Севостьянов Н.В. 1, к.т.н.;  Ефимочкин И.Ю. 1

Sevostyanov Nikolay Vladimirovich, Efimochkin IvanYurievich

kolia-phone@mail.ru, iefimochkin@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе исследованы триботехнические свойства металлокерамических композиционных материалов с высоким наполнением керамической фазы. В качестве керамической фазы использовались оксид алюминия, карбид титана, карбид кремния, карбонитрид титана. Триботехнические испытания проводились по трем схемам трения с контртелами из различных материалов. Дана оценка влияния состава керамической фазы, материала контртела и схемы трения на триботехнические характеристики.

Ключевые слова:

трение, металлокерамика, подшипник скольжения, контртело.

Abstract:

In the paper, tribotechnical properties of metal-ceramic composite materials with high filling of the ceramic phase are investigated. As the ceramic phase, aluminum oxide, titanium carbide, silicon carbide, titanium carbonitride were used. Tribotechnical tests were carried out on three schemes of friction with counterweights from various materials. The effect of the composition of the ceramic phase, the counterbody material and the friction scheme on tribotechnical characteristics is estimated.

Keywords:

Friction, cermet, metal-ceramics, slider bearing, counterbody.

Реферат:

Цель работы – установление влияния состава керамической фазы, материала контртела и схемы испытания трения на триботехнические характеристики металлического композиционного материала.

В триботехнических испытаниях использовано три схемы трения: возвратно-поступательная с шариком, возвратно-поступательная с пальцем и диск по диску.

Наилучшие результаты по снижению коэффициента трения при трении в условиях без смазки показал композиционный материал содержащий карбонитрид титана.

Металлокерамические композиционные материалы с высоким керамическим наполнением рассматриваются, как перспективные материалы для подшипников скольжения высоконагруженных узлов трения авиационной техники.

В узлах трения современных летательных аппаратов нагрузки на подшипники качения достигают теоретического предела. Для создания перспективных силовых агрегатов для летательных аппаратов с увеличенной тяговой мощностью требуется иной подход решения узлов трения [1]. Одним из вариантов является применение подшипников скольжения. Их преимущество перед подшипниками качения заключается в большой несущей способности за счет развитой поверхности контакта трения. Однако для подшипников скольжения требуются особые материалы способные работать в столь жестких условиях.

Металлокерамические композиционные материалы (МКМ) с высоким содержание керамической составляющей (до 75% и более) связанной металлической матрицей могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения [2].

В качестве керамической составляющей для МКМ могут применяться карбиды, нитриды, карбонитриды, бориды, силициды, оксиды, интерметаллиды и более сложные керамоподобные соединения, а так же их комбинации [3]. Дополнительно в состав могут входить вещества из класса «твердых смазок» (графит, дисульфид молибдена, гексогональный нитрид бора и др.) обладающих слоистой структурой и легкоплавкие металлы, выполняющих роль гидродинамических смазок в тонких слоях между трущимися поверхностями. В парах трения-скольжения из МКМ удается получить низкие значения коэффициента трения, сравнимого с подшипниками качения и малую величину потерь на трение, и высокий ресурс [4].

К достоинствам подшипников скольжения стоит отнести [5]:

– способность работать в условиях высоких нагрузок;

– большой интервал рабочих температур;

– высокая виброустойчивость;

– способность работы в условиях сухого трения;

– постепенное развитие отказа подшипника.

Из недостатков подшипников скольжения можно отметить склонность к автоколебаниям на некоторых режимах работы.

На сегодняшний день во всем мире ведется поиск и разработка перспективных материалов для применения в особо тяжело нагруженных узлах трения авиационных двигателей. Особенность подшипников скольжения заключается в том, что рассматривать необходимо пару трения трущихся материалов, как правило, применяют разнородные материалы [6, 7]. Применение материалов с высоким сродством приводит к схватыванию такой пары трения и адгезионному износу [8].

Современные керамические материалы для узлов трения обладают высокой твердостью, износостойкостью теплопроводностью и более низким коэффициентом трения по сравнению со сталью. Однако керамические материалы не способны выдерживать значительные динамические нагрузки. Создание триботехнических материалов на металлической основе связывающей керамическую фазу позволяет сочетать свойства керамики (твердость, износостойкость) и вибростойкость металлов.

Металлокерамические композиционные материалы для исследований изготавливали методом порошковой металлургией [9]. Конгломерацию образцов производили методом гибридного искрового спекания.

Порошки исходных компонентов, с дисперсностью не более 100 мк, загружались в размольный стакан со стальными шарами из шарикоподшипниковой стали. В процессе подготовки порошкового материала на валковой мельнице осуществляются следующие процессы: размол крупных фракций порошка, перемешивание и образование композиционных гранул.

Процесс компактирования металлокерамического композионного материала осуществляется методом горячего прессования. Температурный режим спекания устанавливался индивидуально для каждого материала с учетом объемной доли и состава керамической фазы.

Исследования триботехнических характеристик проводили на универсальном трибометре UMT-3. Коэффициент трения измерялся по возвратно-поступательной схеме трения пластина-цилиндр и плоскость-сфера с амплитудой 5 мм и частотой 13 Гц (рис. 1). Такая схема трения позволяет оценить триботехнические характеристики не только для характерного вида трения, но и для большого диапазона скоростей скольжения включая момент страгивания. Для исследований были использованы два различных материала в качестве контртел керамика (карбид вольфрама) и сталь (ЭП866). Помимо природы материала контртела различаются пятном контакта. Шарик из карбида вольфрама (ø6 мм) имеет пятно контакта в форме точки, в связи с этим давление в пятне контакта даже при незначительных нагрузках велико [10]. Палец из стали ЭП866 (ø6 мм) имеет развитую площадь контакта в пятне сопряжения. В связи с этим, нагрузка для каждого контртела была своя, для шарика 1 H, а для стального пальца 10 H.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 1 – Схема реализации схем триботехнических испытаний: 
а – возвратно-поступательная с шариком; б –  возвратно-поступательная с пальцем; 
в – пара трения кольцо-кольцо

С целью приближения процесса трения к реальным условиям были проведены триботехнические испытания по схеме трения кольцо-кольцо с осевым вращением (рис. 2). Испытания проводили в условиях вращения с частотой 1 и 2 Гц и нагрузкой 10 и 20 H. Данная схема трения позволяет получить развитую площадь контакта, постоянную скорость скольжения, участие в процессе трения свей рабочей поверхности одновременно.

В работе проведены триботехнические испытания металлокерамических композиционных материалов содержащих фазы карбида титана, оксида алюминия, карбонитрида титана, карбида кремния связанных металлической матрицей на основе никелевого сплава. Наполнение керамической фазы колебалось в диапазоне от 55 до 75%.

Результаты испытаний с шариком из карбида вольфрама приведены в таблице 1. Наименьшее значение коэффициента трения достигнуто у образца, содержащего 75% оксида алюминий. Столь низкое значение коэффициента трения для оксида алюминия по сравнению с карбидом титана можно объяснить разным составом трущихся материалов, оксида и карбида, в отличие от случая трения карбида титана с карбидом вольфрама.

Как можно видеть, с уменьшением массовой доли керамики в составе материала коэффициент трения растет, как для TiC, так и для Al2O3. Увеличение коэффициента трения для карбида титана не столь значительно, как для оксида алюминия с уменьшением керамической составляющей. Даже при содержании оксида алюминия в МКМ более 50% коэффициент трения высокий. Более высокую стабильность антифрикционных свойств карбида титана можно объяснить большей твердостью и стойкостью к износу.

Для сравнения в таблице 1 приведены данные результатов измерения коэффициента трения по графиту плотного мелкокристаллического марки МПГ-7. Значительный коэффициент трения для графита, являющегося по природе твердой смазкой, можно объяснить высоким контактным давлением шариком, что вызывает процесс резания.

Таблица 1

Коэффициент трения МКМ по шарику из «WC» 
по возвратно-поступательной схеме трения

| Материал | Нагрузка P, H. | f, коэф трения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni-TiC(75%) | 1 | 0,33 |  |
| Ni-TiC(40%) | 1 | 0,47 |  |
| Ni-Al2O3(75%) | 1 | 0,25 |  |
| Ni-Al2O3(60%) | 1 | 0,73 |  |
| Ni-Al2O3(55%) | 1 | 2,96 | Значительный износ |
| Графит | 1 | 0,63 | Небольшой износ |

В таблице 2 приведены данный трибологических испытаний МКМ в паре трения со сталью ЭП866. Самый низкий коэффициент трения имеет МКМ с карбидом титана. МКМ с оксидом алюминия показывает низкий коэффициент трения лишь при высоком содержании керамической составляющей. С уменьшением доли керамической составляющей в МКМ в обоих случаях коэффициент трения закономерно увеличивается. Видно, что при пониженном содержании керамической составляющей, МКМ с карбидом титана имеет более низкий коэффициент трения, чем МКМ с оксидом алюминия.

Во время трибологических испытаний МКМ с оксидом алюминия был установлен значительный износ.

Для сравнения в таблице 2 приведены данные результатов измерения коэффициента трения по графиту плотного мелкокристаллического марки МПГ-7. Графит имеет самый низкий коэффициент трения из испытанных материалов. Однако, надо учитывать, что применение в чистом виде возможно только в легко нагруженных узлах трения.

Таблица 2

Коэффициент трения МКМ по пальцу из стали ЭП866  
по возвратно-поступательной схеме трения

| Материал | Нагрузка P, H. | f, коэф трения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni-TiC(75%) | 10 | 0,40 | Скрип |
| Ni-TiC(40%) | 10 | 0,58 | Скрип |
| Ni-Al2O3(75%) | 10 | 0,45 | Скрип |
| Ni-Al2O3(60%) | 10 | 0,76 | Скрип |
| Ni-Al2O3(55%) | 10 | 0,76 | Скрип, значительный износ |
| Графит | 10 | 0,39 | «Мягкая работа» |

В связи с тем, что в подшипниках скольжения нагрузка распределяется на значительную рабочую площадь пары трения, были проведены триботехнические испытания металлокерамических материалов по схеме диск-диск. В качестве контртела использовалась подшипниковая сталь 95Х18. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициент трения МКМ по кольцу из стали 95Х18 по схеме трения кольцо-кольцо

| Материал | Нагрузка P, H | Частота вращения, Гц | f, коэф трения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni-TiC(60%) | 10 | 1 | 0,1636 |
|  | 20 | 1 | 0,1806 |
|  | 20 | 2 | 0,1975 |
| Ni-SiC(60%) | 10 | 1 | 0,1612 |
|  | 20 | 1 | 0,1331 |
|  | 20 | 2 | 0,1457 |
| Ni-TiCN(60%) | 10 | 1 | 0,096 |
|  | 20 | 1 | 0,082 |
|  | 20 | 2 | 0,092 |

Наименьший коэффициент трения показал металлокерамический композиционный материал содержащий карбонитрид титана Ni-TiCN (таб. 3).

На примере композиционного материала Ni-TiC видно, что при смене вида схемы испытания наблюдается значительное изменение коэффициента трения. Объясняется тем, что при возвратно-поступательном движении существуют позиции с нулевой скоростью движения и, как следствие, возникновение в них режимов трения страгивания со значительными величинами коэффициента трения, в отличие от линейного скольжения с постоянной скоростью.

Коэффициент трения различных материалов изменяется разнонаправленно в зависимости от изменения скорости скольжения. Так, коэффициент трения Ni-TiC увеличивается с увеличением скорости скольжения, а Ni-SiC и Ni-TiCN – уменьшается. Увеличение скорости скольжения приводит к изменению температурных режимов тренния, площади и количеству контактов трущихся поверхностей. Выявление причины и механизма изменения коэффициента трения с изменением скорости скольжения, является вопросом детальных исследований.

Увеличение нагрузки на пару трения во всех случаях привело к увеличению коэффициента трения. В данном случае, рост коэффициента трения с увеличением нагрузки можно объяснить повышением нагрузки на имеющиеся контакты трения, так как пластическая деформация практически отсутствует в испытываемых материалах.

Таким образом, в результате триботехнических испытаний установлено значительное влияние природы материалов трущихся тел в паре трения и состава материала на процесс трения. Показано, что в случае разнородных материалов пары трения коэффициент трения ниже, чем сходных по природе.

На коэффициент трения значительное влияние оказывает схема трения и природа материала. Изменение режима трения (скорости скольжения и нагрузки на контакт трения) приводит к возникновению новых условий трения (площадь контакта, температурный режим, пластическая деформация в зоне контакта трения), которые неоднозначно влияют на изменение коэффициента трения.

Для применения и дальнейшей разработки материалов для подшипников скольжения узлов трения авиационной техники можно рекомендовать металлокерамические материалы содержащих карбонитридид тина. Металлокерамические материалы содержащие оксид алюминия возможно эксплуатировать только с высоким содержанием керамической фазы или подбирать материал контртела иной природы для обеспечения низкого коэффициента трения и низкого износа.

Литература

1. Иванов Е.В. Создание износостойких и антифрикционных материалов и покрытий для космического корабля «Буран» // Авиационные материалы и технологии. 2013. №S-1. С. 142–151.

2. Вашарин С.А., Федоров А.Е., Кочерга Л.Н. Состояние и перспективы применения подшипников скольжения из керамических материалов и твердых сплавов в насосном оборудовании / Труды VII Международной научно-технической конференции «СИНТ»13» г. Воронеж. 2013 . С. 184 – 191.

3. Подшипник скольжения с наноструктурным антифрикционным керамическим покрытием: пат. 2476736 Рос. Федерация; опубл. 27.02.2013 Бюл. № 6. – 5с.

4. Критский В.Ю., Зубко А.И. Исследование возможности использования керамических авиационных подшипников скольжения нового поколения в конструкциях опор роторов газотурбинных двигателей // Двигатель. 2013. №3(87). С. 24-26.

5. Чернавский С.А., Подшипники скольжения. М.: Машгиз, 1963, 245 с.

6. Зубко А.И., Донцов С.Н. Исследование условий работоспособности и разработка диагностики керамических подшипников нового поколения // Электронный журнал «Труды МАИ». №74. С. 1 – 30. URL: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=49296 (дата обращения 15.05.2017).

7. Климов А.К., Климов Д.А., Низовцев В.Е., Ухов П.А. Эффективность применения наноструктурированных композиционных материалов и изделий из них в авиационной промышленности // Электронный журнал «Труды МАИ». №67. С. 1 – 15. URL: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=41486 (дата обращения 15. 05.2017).

8. Dwivedi D. K. Adhesive wear behaviour of cast aluminium–silicon alloys: overview //Materials & Design (1980-2015). – 2010. – Т. 31. – №. 5. – С. 2517-2531.

9. Сорокин О.Ю., Солнцев С.Ст., Евдокимов С.А., Осин И.В. Метод гибридного искрового плазменного спекания: принцип, возможности, перспективы применения // Авиационные материалы и технологии. 2014. №S6. С. 11-16. DOI: 10.18577/2071-9140-2014-0-s6-11-16.

10. Хренов О.В., Дмитрович А.А., Лешок А.В. Металлокерамические фрикционные материалы. Учеб.-метод. пособие. БНТУ: Минск – 2011.