УДК 539.43:681.3: 629.7.083

Влияние  деградации  свойств  ремонтной  заплаты  на 
эффективность  клеевого  ремонта  авиационных  конструкций

Федотов А.А. 1

Fedotov Alexey Alexandrovich

alexey.a.fedotov@inbox.ru

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация:

В статье предложена методика построения аналитической модели клеевого ремонта алюминиевой обшивки композитными заплатами. Анализ эффективности ремонта проводится по величине роста размера повреждения в зависимости от числа циклов приложенной нагрузки. Приведены результаты расчета эффективности ремонта для углепластиковой заплаты с учетом деградации упругих свойств материала, проведено сравнение эффективности ремонта заплатами, выполненными из различных материалов.

Ключевые слова:

клеевой ремонт, аналитическая модель, деградация свойств композитов.

Abstract:

The paper describes the method of the analytical model creation for the composite bonded repairs of aluminum skin. Repair effectiveness is assessed by means of damage growth rate per number of cycles of the applied load. Repair effectiveness calculation results for the case of composite bonded repair with carbon patch affected by stiffness degradation are given. Comparison of the calculation results for the patched made of different materials is provided.

Keywords:

bonded repair, analytical model, composite properties degradation.

- Введение

Вопрос внедрения экономически целесообразных методов поддержания и восстановления летной годности воздушных судов (ВС), выполненных из алюминиевых сплавов и полимерных композиционных материалов (ПКМ), встает все более остро в связи с ростом объемов авиаперевозок и повышения требований по регулярности выполнения полетов.

На современном этапе развития техники существует возможность реализовать технологию клеевого ремонта конструкций ВС заплатами из ПКМ, которая будет давать экономический эффект для эксплуатации существующих и перспективных летательных аппаратов гражданской авиации [1]. В качестве преимуществ клеевых ремонтов можно отметить [2]:

– увеличение ресурса выполненного ремонта по сравнению с аналогичным болтовым ремонтом – по причине отсутствия дополнительных отверстий под крепеж;

– снижение массы ремонтных накладок-заплат;

– меньшее влияние на аэродинамику отремонтированных наружных поверхностей ВС.

Для задач проектирования ремонтных операций необходимо иметь расчетный модуль, который будет позволять оценивать напряженно-деформированное состояние (НДС) системы конструкция-клей-заплата для каждого случая повреждения и учитывать вероятность и скорость роста такого повреждения, а также принимать во внимание изменение свойств примененных материалов. Построенный расчетный модуль, имеющий в основе метод инклюзии ([3] – [4]), позволяет построить относительно простую и достаточно точную для предварительных проектировочных расчетов аналитическую модель клеевого ремонтного соединения и оценить эффективность ремонта при учете данных по деформации свойств ремонтной заплаты из ПКМ.

- Моделирование клеевого ремонта

Для расчета клеевого ремонта схема соединения разбивается на две области – металлическая пластина с отверстием по форме приклеенной заплаты и составная пластина «заплата – клеевой слой – обшивка». Для алгоритмизации процесса расчета принимается, что на первом этапе производится оценка влияния ремонтной заплаты на НДС обшивки и схему распределения внутренних усилий между обшивкой и заплатой при отсутствии повреждений, а на втором этапе расчета определяется характер развития повреждения как реакция на новое НДС обшивки из-за присутствия приклеенной заплаты – производится расчет коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) в поврежденной обшивке методами механики разрушения. Укрупненная блок-схема расчетного модуля клеевого ремонтного соединения представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Блок-схема расчетного модуля

  - . Расчет НДС клеевой системы без учета повреждения

Расчет НДС производится отдельно для пластины с отверстием и для инклюзии с последующей стыковкой решений по условиям совместности деформаций. НДС будет задаваться наличием внешних механических и температурных нагрузок. Установка ремонтной заплаты лишь с одной стороны обшивки приводит к появлению дополнительного изгибающего момента в клеевом соединении, что обуславливает возникновение переменных по толщине материала механических напряжений, которые рассматриваются как суперпозиция изгибных и мембранных компонент.

  - . Определение КИН в обшивке с учетом повреждения

На основе полученных на предыдущем этапе величин напряжений производится расчет КИН в вершине трещины в обшивке для определения возможности и параметров роста этой трещины. Наличие ремонтной заплаты моделируется при помощи набора упругих «пружин», перекрывающих трещину и соединяющих ее берега [5]. Средние и изгибные напряжения принимаются постоянными вдоль линии трещины и равными своим значениям в центре обшивки в точке начала координат.

КИН в вершине повреждения (трещины) будет определяться вкладом мембранной и изгибной составляющих. Вычисление значений этих составляющих КИН в вершине трещины производится из решения интегрального уравнения, содержащего интеграл типа Коши. Решение полученной системы проводится по методу Галеркина с разложением неизвестных функций в полиномы Чебышёва.

2.3. Анализ деградации упругих свойств материала заплаты.

Развитие повреждения в алюминиевой обшивке задается циклически приложенной к обшивке нагрузкой и усталостными свойствами материала обшивки, которые определяются на основе серии стандартизованных испытаний. В ремонтном соединении часть нагрузки ослабленной повреждением обшивки воспринимается заплатой; очевидно, что в этом случае нагрузка на заплату также будет иметь циклический характер. Одним из основных факторов, принципиально влияющих на эффективность ремонта, является деградация упругих свойств ремонтной заплаты от воздействия циклической нагрузки.

На основании проведенных экспериментальных исследований удалось установить зависимость продольного модуля упругости углепластиковой заплаты от числа циклов нагружения. Испытания проводились при трех значениях температуры (-60С, +23С, +80С) с применением климатической камеры. После статистической обработки данных по величинам деформаций при трех температурах были получены аналитические зависимости, удовлетворяющие результатам испытаний. Все три серии испытаний показали быстрое возрастание продольных деформаций на начальном участке нагружения в пределах 500 циклов и более пологое изменение величины деформации вплоть до окончания времени испытаний в 105 циклов. С наименьшей дисперсией результаты испытаний аппроксимируются зависимостью вида:

при ;

при .

где N – число циклов нагружения;  – средний модуль продольной упругости на первом цикле нагружения,  – средний модуль продольной упругости на 500-ом цикле нагружения,  – эмпирические параметры зависимости.

Графики аппроксимирующих зависимостей, приведенные к значению модуля упругости на первом цикле нагружения , показаны на рис. 2 (а, б).

Рис. 2 – Изменение продольного модуля упругости углепластика 
при циклическом нагружении

- Результаты анализа эффективности клеевого ремонта

Эффективность ремонта оценивается по степени замедления роста повреждения (трещины) в исходном материале по сравнению со случаем, когда ремонтная заплата отсутствует [6]. Для анализа эффективности построены графики зависимости размера трещины от числа циклов нагрузки  для обшивки, выполненной из алюминиевого сплава 7075-Т6, и композитных заплат диаметром 150 мм с квазиизотропной укладкой, выполненных из угле-, стекло- и боропластика с эпоксидным связующим, а также из гибридного металл-полимерного материала GLARE 2-3/2-0.2 (0/0). Начальный размер повреждения – 10 мм. Диапазон нагрузки: , . Клеевым составом выбран клей Cytec FM-73M, механические свойства взяты из официальных данных производителя клеевого состава. Результаты сравнительного анализа, выполненного по расчетной схеме, приведены на рис. 3.

Рис. 3 – Скорость роста трещины при клеевом ремонте заплатами из разных материалов

На рис. 4 представлен сравнительный график роста размера трещины в зависимости от числа циклов приложенного нагружения для случая углепластиковой заплаты и зависимость для тех же условий с учетом деградации упругих свойств углепластика по данным проведенного эксперимента. На графике отмечены зависимости, отражающие анализ процесса развития трещины по нескольким методикам расчета эффективного размаха КИН в вершине трещины в алюминиевом сплаве при циклической растягивающей нагрузке. Точками отмечены данные натурного эксперимента.

Рис. 4 – Скорость роста трещины при клеевом ремонте с учетом деградации свойств материала заплаты

Таким образом, из графиков на рис. 4 можно сделать вывод, что построенный алгоритм дает хорошее совпадение результатов расчета с результатами натурного эксперимента. Учет данных по изменению упругих свойств материала ремонтной заплаты позволяет оценить скорость развития повреждения с некоторым запасом, что позволит задавать экономически целесообразный интервал инспекции места проведенного ремонта.

- Выводы

Построенная расчетная модель клеевого ремонта позволяет производить сравнительный анализ эффективности ремонтных заплат на этапе проектировочного расчета. Для более реалистичного определения эффективности клеевого ремонта в расчет необходимо включать функцию изменения свойств материала от величины циклов нагружения: пренебрежение этой информацией может привести к установлению неадекватных интервалов осмотра места повреждения и повлиять на экономические показатели эксплуатации ЛА и безопасность полетов.

Предложенная методика расчета клеевых ремонтов позволяет оперативно производить анализ возможных случаев повреждения конструкции и подбирать оптимальный вариант установки заплаты с учетом влияния фактора деградации свойств материала под действием циклических нагрузок.

Литература

- Куликов В.В., Петрова А.П. Применение клеев при ремонте авиационной техники. (Обзор литературы) // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2017. – №2. – С. 21–27.

- Baker A.A. Repair of metallic airframe components using fibre-reinforced polymer (FRP) composites. Rehabilitation of Metallic Civil Infrastructure Using Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites. Woodhead Publishing Ltd. 2014, pp. 11–59.

- Назаров С.А. Теорема Эшелби и задача об оптимальной заплате // Алгебра и анализ. – 2009. – Т. 21. – №5. – С. 155–195.

- Гольдштейн Р.В., Шифрин Е.И. Интегральные уравнения задачи об упругом включении. Полное аналитическое решение задачи об эллиптическом включении // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2004. – № 1.

- Wang C.H., Rose L.R.F. A crack bridging model for bonded plates subjected to tension and bending. International Journal of Solids and Structure. 1999, vol. 36, pp. 1985–2014.

- 7075-T6 and 2024-T351 Aluminum Alloy Fatigue Crack Growth Rate Data. NASA report TM-2005-213907. 2005.