УДК 620.179

Разработка  технологий  автоматизированного  неразрушающего контроля  качества  монолитных  и  многослойных  конструкций  из полимерных  композиционных  материалов  акустическими  методами

Чертищев В.Ю. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассмотрены основные вопросы, встающие при разработке технологий автоматизированного контроля акустическими методами изделий авиационной техники из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Разработаны технологии повышения производительности и создания сухого акустического контакта для контроля монолитных конструкций. Проведены исследования, направленные на определение наилучшего метода неразрушающего контроля для выявления дефектов в 3-, 5- и 7-слойных конструкциях  с сотовым заполнителем и определения глубины их залегания для последующего ремонта. Представлены достигнутые результаты на текущий момент, а также разрабатываемые перспективные технологии для изделий нового поколения. Также рассмотрены вопросы оценки достоверности автоматизированного ультразвукового контроля. Приведено общее описание математического аппарата оценки достоверности. Приведены результаты оценки достоверности результатов автоматизированного неразрушающего контроля качества ПКМ (вероятности обнаружения дефектов различных типов и размеров) при эхо-импульсном и теневом методах контроля.

Ключевые слова:

Автоматизированный ультразвуковой контроль, вероятность обнаружения дефектов, полимерные композиционные материалы.

Введение

Применение неразрушающих методов контроля и диагностики [1-4] при разработке новых материалов, производстве и эксплуатации изделий и конструкций авиационной техники является обязательным условием обеспечения контроля качества продукции, и, следовательно, безопасности воздушных судов. Данная работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 2.3: Методы неразрушающих исследований и контроля («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [2].

Прочностные свойства изделий авиационной техники реализуются только при отсутствии дефектов, которые могут быть внесены в материал при изготовлении детали или образоваться в процессе эксплуатации, что делает необходимым применение неразрушающих методов контроля и диагностики. Это относится как к контролю монолитных изделий из ПКМ (углепластиков и стеклопластиков) на наличие расслоений, отсутствие связующего и т.д., так и к контролю многослойных клееных и интегральных конструкций в том числе с сотовым заполнителем на наличие расслоений, непроклеев, подмятия сот и т.д.

Основной объём выпускаемых изделий из ПКМ в отечественной авиационной отрасли контролируется вручную. Ручной контроль характеризуется высокой трудоёмкостью, малой информативностью результатов и низкой надёжностью, в силу влияния «человеческого фактора». На ведущих иностранных авиастроительных фирмах (Boeing, Airbus, Bombardier) ручной контроль при производстве деталей и полуфабрикатов из металлов и композитов давно исключен.

В последние годы увеличиваются объёмы производства и применения современных материалов на отечественных заводах авиационной отрасли: АО «Аэрокомпозит» развернул новые производственные мощности в Ульяновске и Казани, существенному дооснащению подверглось производство на АО «ОНПП «Технология» и ПАО «ТАНТК им. Бериева», новые композитные детали выпускаются и применяются в составе изделий на ПАО «ПЗ «Машиностроитель», филиале ПАО «Компания «Сухой» - «КнААЗ им. Гагарина», ПАО «ВАСО», ПАО «Роствертол», ПАО «ААК «Прогресс», ПАО «КВЗ», ПАО «КумАПП». Это повлекло за собой существенную потребность во внедрении автоматизированных комплексов для неразрушающего контроля.

К современным автоматизированным комплексам предъявляются высокие требования по достоверности контроля.  Это обусловлено тем, что оценка достоверности, основанная на расчете вероятности обнаружения дефектов, при неразрушающем контроле деталей и конструкций изделий современной авиационной техники в процессе их изготовления и эксплуатации является неотъемлемой частью расчета ресурса и интервалов между техническими осмотрами.

Развитие методов автоматизированного ультразвукового неразрушающего контроля

Для создания новых методов исследований, контроля качества и диагностики технологических процессов, деталей и конструкций, обеспечивающих конкурентоспособный уровень качества и надежности авиационной техники гражданского, военного, специального назначения и технологий их производства, наибольшее внимание уделено созданию методов автоматизированного контроля.

Задачу автоматизированного контроля изделий из ПКМ с применением существующего на рынке оборудования решить в полной мере оказалось невозможным. Основные причины: наличие многочисленных недостатков у существующих комплексов и их чрезмерная стоимость для отечественной авиационной промышленности. На данный момент в России функционирует лишь одна установка подобного класса фирмы Tecnatom стоимостью около 2 млн. долларов. Поэтому ФГУП «ВИАМ» совместно с ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» в 2014-2015 г. был разработан и изготовлен полномасштабный макет автоматизированного комплекса для контроля деталей и агрегатов из ПКМ «МАК_ПКМ» (рис. 1). Разрабатывается опытно-промышленный комплекс для внедрения на технологической базе ОНПП «Технологии».

Рис. 1 – Макет автоматизированного комплекса для ультразвукового неразрушающего контроля качества деталей и агрегатов из ПКМ

Комплекс «МАК_ПКМ» позволяет:

– реализовать эхо-импульсный и теневой (без использования контактной жидкости) методы ультразвукового контроля;

– контролировать детали с габаритными размерами до 2,0×0,5×1,5 м;

– контролировать детали толщиной: до 24 мм для монолитных панелей из углепластика; до 80 мм для сотовых панелей с обшивками из углепластика и стеклопластика;

– представлять результаты в виде А, В и С – сканов. Разрешение С-скана не хуже 1×1 мм;

– настраивать комплекс для контроля деталей сложной формы двумя способами: «обучением» по точкам и импортом 3D-модели детали из CAD-программ.

На базе комплекса «МАК_ПКМ» были разработаны три технологических рекомендации по автоматизированному ультразвуковому неразрушающему контролю деталей и агрегатов из ПКМ (ТР 1.001-2015, ТР 1.002-2015 и ТР 1.003-2015) для эхо-импульсного и теневого методов контроля монолитных деталей и многослойных конструкций с сотовым заполнителем, а также для контроля тонкостенных конструкций двойной кривизны зеркально-теневым методом.

Рис. 2 – Автоматизированный теневой ультразвуковой контроль изделий из ПКМ роликовыми катящимися преобразователями

В части разработки новых методов применения электромагнитных и акустических полей для исследования структуры и процессов, протекающих в материалах при их производстве и эксплуатации ФГУП «ВИАМ» разработан метод автоматизированного теневого контроля многослойных и монолитных конструкций из ПКМ (таких как детали механизации крыла, рули высоты и направления самолётов, различных обтекателей, элементов лопастей вертолётов) с помощью роликовых катящихся ультразвуковых преобразователей (см. рис. 2). При использовании данных преобразователей акустический контакт обеспечивается без применения контактной жидкости, а также возможно проведение высокопроизводительного контроля при скорости движения датчика по поверхности изделия до 500 мм/с. Иностранные аналоги используют струйный контакт, что недопустимо для многих видов многослойных конструкций из ПКМ.

Выявление дефектов в 3-, 5- и 7-слойных конструкциях с сотовым заполнителем и определения глубины их залегания.

Конструкция мотогондол большинства авиационных двигателей наряду с монолитными деталями включает также 3-, 5- и 7-слойные сотовые элементы конструкции, в том числе с перфорированными обшивками. Для выявления производственных дефектов таких элементов конструкции необходимо применение комплексной методики неразрушающего контроля, включающей несколько методов. Наиболее перспективными методами являются акустические [5, 6]. Дефекты монолитных деталей хорошо выявляются ультразвуковым эхо-импульсным методом, в том числе с применением технологии фазированных решеток. Трехслойные сотовые конструкции хорошо контролируются теневым низкочастотным методом и акустическим импедансным. Наибольшую трудность представляет контроль пяти- и семислойных сотовых конструкций. Основными дефектами при производстве трех-, пяти- и семислойных деталей и элементов конструкции мотогондолы двигателя с сотовым заполнителем являются: инородные включения; расслоения (непроклеи) в обшивках, а также между обшивкой и сотовым заполнителем; пористость в обшивках; потеря устойчивости (подмятие) сотового заполнителя; затеки связующего в соты; не растянутые соты и т.д. Для выявления инородных включений и расслоений в монолитных частях сотовых деталей и элементов конструкции, а также в монолитных обшивках до сборки сотовых конструкций хорошо показали себя ультразвуковые эхо-импульсный и амплитудно-теневой методы. Для выявления дефектов объемного характера в сотовом заполнителе (смятие сот, нестыковка сот, нарушение геометрии сот, несплошности наполнения пастой (типа ВПЗ) сотового наполнителя, инородные объекты в сотовом заполнителе) возможно применение рентгеноскопического контроля. Пористость хорошо выявляется при рентгенографическом контроле. Наибольшую трудность представляет выявление дефектов типа расслоений и непроклеев пяти- и семислойных сотовых конструкций и определение их местоположения относительно слоев этой конструкции.

Для проведения необходимого комплекса исследований, направленных на определение наилучшего метода выявления дефектов в 5- и 7-слойных объектах контроля с сотовым заполнителем по автоклавной технологии были изготовлены конструктивно-подобные образцы деталей и элементов конструкции мотогондолы двигателя с искусственными дефектами:

- два конструктивно-подобных образца корпуса воздухозаборника (передняя и задняя часть) мотогондолы двигателя. Образцы представляют собой пятислойные конструкции с сотовым заполнителем ССП-1-8Т высотой 23 и 7 мм и размером ячейки 
8 мм (2 ряда сот). Обшивки (толщиной 0,64; 0,81; 1,3; 1,6 и 2,6 мм) изготовлены из углепластика ВКУ-27тр;

- два конструктивно-подобных образца корпуса переднего мотогондолы двигателя. Образцы представляют собой семислойные конструкции с сотовым заполнителем ССП-1-8Т высотой 10 мм и размером ячейки 8 мм (3 ряда сот). Каждый образец включает изготовленные из углепластика ВКУ-39 две обшивки толщиной 0,86 мм и две обшивки толщиной 1,2 мм;

- конструктивно-подобный образец створки реверса мотогондолы двигателя. Образец представляет собой пятислойную конструкцию с сотовым заполнителем ССП-1-8Т высотой 21 и 
7 мм и размером ячейки 8 мм (2 ряда сот) и обшивками (толщиной 0,81; 1,0 и 1,2 мм) из углепластика ВКУ-39.

Искусственные дефекты, имитирующие непроклеи и расслоения в образцах, были получены путем закладки между слоями графитовой фольги различного диаметра и толщиной 120 мкм, клиньев из стальной фольги (толщиной 90 мкм) и закругленным концом (радиусом 3 мм) с последующим их удалением после формования образцов, а также путем подрезов сотового заполнителя различного диаметра на глубину до 6 мм и фрезерования отверстий различного диаметра в обшивках и сотовом заполнителе на различную глубину. На рис. 3 изображены искусственные дефекты, имитирующие расслоения и непроклеи в конструктивно-подобном образце корпуса переднего мотогондолы двигателя, полученные путем фрезерования отверстий различного диаметра на различную глубину.

Рис. 3 – КПО мотогондолы двигателя с искусственными дефектами

Для выявления искусственных расслоений и непроклеев в монолитных обшивках и между обшивками и сотовым заполнителем были опробованы ударно-акустический, импедансный, резонансный и амплитудно-теневым акустические методы контроля с использованием приборов АД-64М, ДАМИ-С НА-1 (ДАМИ-С 09), Olympus Bondmaster 1000E+, УСД-60Н соответственно.

Наилучшие результаты по выявлению дефектов такого типа показал импедансный метод при использовании прибора ДАМИ-С НА-1 (ДАМИ-С 09) в комплекте с пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП) ПАДИ8-С. При двухстороннем доступе к конструктивно-подобным образцам данный метод обеспечил уверенное выявление дефектов размером:

- не менее 20 мм между обшивкой I и сотовым заполнителем II, обшивкой V и сотовым заполнителем IV, сотовым заполнителем II и обшивкой III, и не менее 25 мм между сотовым заполнителем IV и обшивкой III в пятислойных конструктивно-подобных образцах 
(рис. 4);

- не менее 16 мм между обшивкой I и сотовым заполнителем II, обшивкой VII и сотовым заполнителем VI, не менее 20 мм между сотовым заполнителем II и обшивкой III, сотовым заполнителем VI и обшивкой V, и не менее 30 мм между обшивкой III и сотовым заполнителем IV, обшивкой V и сотовым заполнителем IV в семислойных конструктивно-подобных образцах (рис. 5).

При контроле семислойных конструктивно-подобных образцов корпуса переднего мотогондолы двигателя, если дефект был расположен между обшивкой III и сотовым заполнителем IV, несмотря на то, что ПЭП находился в зоне дефекта, наблюдались пропадания звуковой автоматической сигнализации о дефекте (АСД). При попадании ПЭП на стенку сотового заполнителя II в зоне расслоения маркер дефектоскопа перемещался влево (рис. 6, б) и происходило срабатывание сигнала АСД (дефект обнаруживался), при попадании ПЭП на середину ячейки сотового заполнителя II в зоне дефекта маркер перемещался в сторону отрыва ПЭП от поверхности образца, колебания маркера происходили в пределах очерченной зоны фрикционных шумов (ЗФШ), сигнал АСД при этом не срабатывал (рис. 6, а). В последнем случае механической связи верхних слоев с нижними не достаточно для выявления дефекта, поэтому дефект не обнаруживался. Данный факт является мешающим фактором при контроле, так как может ввести в заблуждение дефектоскописта, а кроме того, вызвать затруднения при оконтуривании дефектной зоны. Его, безусловно, необходимо принимать во внимание при контроле семислойных конструкций с сотовым заполнителем.

Рис. 4 – Нумерация слоев в 5-слойной конструкции

Рис. 5 – Нумерация слоев в 7-слойной конструкции

Отдельной проблемой при контроле семислойных конструкций является определение местоположения дефектов относительно слоев этих конструкций. В ходе проведенных экспериментов было установлено, что при обнаружении в семислойном конструктивно-подобном образце дефекта типа расслоения в обшивке I или непроклея между обшивкой I и сотовым заполнителем II, маркер отклоняется от центра экрана в ту же сторону, что и при отрыве датчика от поверхности образца как показано на рис. 6а. При обнаружении непроклея между обшивкой  III и сотовым заполнителем IV маркер отклоняется как показано на рис. 6б и только при расположении преобразователя над стенкой сотового заполнителя II. Таким образом, можно приближенно судить о месте расположения дефекта относительно слоев образца.

б

ПЭП

Дефект

Маркер

ЗФШ

Положение маркера при отрыве

ПЭП от поверхности образца

ПЭП

Образец

Образец

Дефект

ЗФШ

Маркер

а

II

III

IV

II

III

IV

Рис. 6 – Детектирование дефекта в семислойной конструкции

Для проверки возможности определения расположения дефекта относительно слоев по смещению фазы детектированного сигнала на КПО корпуса мотогондолы (рис. 3) был построен С-скан по поверхности образца. При этом измеряемым параметром было смещение фазы детектированного сигнала в каждой точке относительно значения смещения фазы при отрыве датчика от поверхности образца. На С-скан записывались только дефектные точки в которых происходило срабатывание автоматической сигнализации дефекта (АСД). Результат приведен на рис. 7. Выявлено как значительное отклонение фазы детектированного сигнала на более глубоком дефекте, так и продемонстрирован эффект отсутствия срабатывания АСД дефектоскопа на дефекте в слое IV при нахождении датчика над центрами сот слоя II.

Рис. 7 – С-скан КПО корпуса мотогондолы двигателя при контроле импедансным методом по критерию смещения фазы сигнала

Оценка достоверности результатов контроля

В части обеспечения возможности применения новых методов расчета ресурса, учитывающих вероятность разрушения детали из-за дефектов, пропущенных при НК, запланированной к реализации к 2030 г. ФГУП «ВИАМ» достигнуты существенные успехи. На данный момент задача решена практически в полном объеме.

На основе анализа научно-технической информации по вероятности обнаружения дефектов от их размеров [7, 8], для обработки статистических данных УЗК ПКМ ФГУП «ВИАМ» разработаны 2 алгоритма математической обработки данных УЗК для построения зависимостей вероятности обнаружения дефектов от их размеров и границ доверительного интервала. За аналог алгоритма обработки статистических данных, полученных при неразрушающем контроле ПКМ,  был взят алгоритм обработки данных неразрушающего контроля металлических изделий, приведенный в [5]. Разработанный алгоритм основан на регрессионном анализе данных зависимости максимальных амплитуд эхо-сигналов от площадей дефектов и транслировании данных  анализа в вероятностную зависимость (рис. 8). Суть алгоритма заключается в следующем:

– для набора данных результатов контроля проводится линейная регрессия, по результатам которой строится линия регрессии вида   
(x – площадь дефекта, y(x) – амплитуда эхо-сигнала от дефекта, a и b – параметры линии регрессии) в системе координат с логарифмическим масштабом по оси x.

Вычисление дисперсии линии регрессии производится по формуле:

,                                (1)

где  – число коэффициентов, входящих в аналитическое выражение регрессии (для линейной регрессии =2); n – число данных зависимости максимальных амплитуд эхо-сигналов от площадей дефектов.

– Транслирование линии регрессии в вероятностную зависимость осуществляется путем использования порога обнаружения и нормальной функции распределения вероятностей вида:

,                                       (2)

где а и σ – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение (СКО) нормального распределения вероятностей.

В качестве математического ожидания берется значение функции y(x) в точке , а в качестве  СКО – корень квадратный из дисперсии лини регрессии.

Рис. 8 –  Принцип транслирования данных  регрессионного анализа
в вероятностную зависимость

–  Для построения границ доверительного интервала вероятности обнаружения дефектов от их размеров строятся границы доверительного интервала для регрессионной модели по формуле:

,                    (3)

где  – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 95% и (n-2) степеней свободы; .

После чего эти границы транслируются в вероятностную зависимость путем использования порога обнаружения и нормальной функции распределения вероятностей.

В программном комплексе MathCad реализован алгоритм построения зависимости вероятности обнаружения дефектов от их размеров и границ 95%-ого доверительного интервала.

На основе разработанного алгоритма математической обработки статистических данных разработаны методический материал ММ 1.2.138-2012 «Определение вероятности обнаружения дефектов при ультразвуковом контроле углепластиков» и руководящий технический материал РТМ 1.2.207–2012 «Оценка вероятности обнаружения дефектов в полимерных композиционных материалах различными методами неразрушающего контроля», которые являются руководствами при проведении вероятностной оценки достоверности результатов УЗК конструкций из углепластика. Разработанный ММ является первым нормативным документом в России, позволяющим проводить вероятностную оценку достоверности результатов НК при УЗК конструкций из углепластика по методикам эхо-импульсного НК с использованием ультразвуковых фазированных антенных решеток, а также с использованием одноэлементных пьезоэлектрических преобразователей. В основу разработанного ММ положен принципиально новый подход построения зависимости вероятности обнаружения дефектов от их размеров. Согласно разработанной ММ можно определить величину параметра а90/95, представляющую значение размера дефекта ПКМ, выявляющегося при неразрушающем контроле в 90% случаев с доверительной вероятностью 95%. Этот параметр необходим конструкторам для расчета ресурса и периодичности технических осмотров изделий авиационной техники, содержащие детали и конструкции из ПКМ.

В соответствии с разработанным математическим аппаратом была проведена численная оценка вероятности обнаружения дефектов ПКМ при автоматизированном неразрушающем контроле.

Рис. 9 – Зависимость вероятности обнаружения дефектов от их размера при использовании технологии автоматизированного неразрушающего контроля ПКМ ультразвуковым эхо-импульсным методом

В соответствии с РТМ 1.2.207–2012 была построена зависимость вероятности обнаружения дефектов от их размера при автоматизированном ультразвуковом контроле монолитных ПКМ эхо-импульсным методом (рис. 9).

a

a

В соответствии с данным графиком площадь дефекта, выявляемого по разработанной технологии автоматизированного неразрушающего контроля ультразвуковым эхо-импульсным методом (ТР 1.001-2015) в 90% случаев с доверительной вероятностью 0,95 (95%) составляет 41,7 мм2, а с доверительной вероятностью 0,5 (50%) 25 мм2.

В неразрушающем контроле надёжно выявляемым считается дефект, выявляемый с вероятностью 90%. Разработанная технология автоматизированного неразрушающего контроля качества ПКМ ультразвуковым эхо-импульсным методом, предназначенная для контроля монолитных панелей, обеспечивает проведение автоматизированного неразрушающего контроля качества монолитных панелей из углепластика толщиной до 24 мм с надежным (выявление в 90% случаев с доверительной вероятностью 0,95 %) выявлением дефектов типа расслоений, трещин, полостей, посторонних включений, ударных повреждений диаметром 7,3 мм, что отвечает мировым требованиям (технология должна обеспечивать при контроле панелей из углепластиков толщиной до 24 мм чувствительность, эквивалентную выявлению отражателя в виде плоскодонного отверстия диаметром 8 мм).

Также, как и при построении вероятностных зависимостей для оценки технологии автоматизированного неразрушающего контроля ультразвуковым эхо-импульсным методом, зависимость вероятности обнаружения дефектов от их размера при ультразвуковом контроле ПКМ теневым методом строилась в соответствии с РТМ 1.2.207–2012. Построенные зависимости приведены на рисунках 10 и 11.

В соответствии с данными графиками площадь дефекта, выявляемого разработанными технологиями автоматизированного неразрушающего контроля ультразвуковым теневым методом в 90% случаев с доверительной вероятностью 0,95 (95%) составляет 143,9 мм2 при высоте сотового заполнителя до 40 мм, что соответствует выявлению расслоений и непроклеев между сотами и обшивкой диаметром 13,5 мм при высоте сотового заполнителя до 40 мм, что соответствует мировым требованиям (технология должна обеспечивать выявление расслоений и непроклеев между сотами и обшивкой диаметром 14 мм при высоте сотового заполнителя до 40 мм).

Рис. 10 – Зависимость вероятности обнаружения дефектов от их размера при использовании разработанной технологии автоматизированного неразрушающего контроля ультразвуковым теневым методом монолитных и сотовых панелей с обшивками из углепластика и стеклопластика при высоте сотового заполнителя 
до 40 мм.

Для конструкций с высотой сотового заполнителя до 80 мм, надёжно выявляется дефект площадью 203,3 мм2 что соответствует выявлению расслоений и непроклеев между сотами и обшивкой диаметром 16,1 мм при высоте сотового заполнителя до 80 мм, что существенно превышает мировые требования (технология должна обеспечивать выявление расслоений и непроклеев между сотами и обшивкой диаметром 25 мм при высоте сотового заполнителя до 80 мм).

Рис. 11 – Зависимость вероятности обнаружения дефектов от их размера при использовании разработанных технологий автоматизированного неразрушающего контроля ультразвуковым теневым методом монолитных и сотовых панелей с обшивками из углепластика и стеклопластика при высоте сотового заполнителя 
до 80 мм

a

a

Выводы

В рамках проводимых ФГУП «ВИАМ» исследований по развитию методов автоматизированного неразрушающего контроля акустическими методами изделий авиационного назначения из ПКМ был разработан и изготовлен полномасштабный макет автоматизированного комплекса для контроля деталей и агрегатов из ПКМ. Комплекс позволяет: реализовать эхо-импульсный и теневой (без использования контактной жидкости благодаря применению роликовых катящихся преобразователей) методы контроля, контролировать детали толщиной до 24 мм для монолитных панелей из углепластика и до 80 мм для сотовых панелей с обшивками из углепластика и стеклопластика.

В результате проведенных экспериментов и исследований конструктивно-подобных образцов мотогондолы двигателя была показана возможность применения импедансного метода для автоматизированного неразрушающего контроля пяти- и семислойных конструкций с целью выявления дефектов сотового заполнителя, а также дефектов между сотовым заполнителем и монолитными обшивками из углепластика. Кроме того, рассмотрена возможность определения местоположения (глубины) дефектов в пяти- и семислойных сотовых конструкциях.

Разработаны 2 алгоритма математической обработки данных контроля для построения зависимостей вероятности обнаружения дефектов от их размеров и границ доверительного интервала, основанных на регрессионном анализе данных зависимости максимальных амплитуд эхо-сигналов от площадей дефектов и транслировании данных  анализа в вероятностную зависимость. Выпущена и внедрена на производстве соответствующая нормативная документация.

Изучена достоверность разработанных технологий автоматизированного контроля деталей из ПКМ с построением зависимостей вероятности обнаружения от размера дефектов. Выявляемость дефектов по ключевому параметру вероятности а90/95 соответствует мировому уровню.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

2. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №1. С. 7–17.

3. Каблов Е.Н. Контроль качества материалов – гарантия безопасности эксплуатации авиационной техники	//Авиационные материалы и технологии. 2001. № 1. С. 3–8.

4. Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России  //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

5. Далин М.А., Генералов А.С., Бойчук А.С., Ложкова Д.С. Основные тенденции развития акустических методов неразрушающего контроля // Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 64–69.

6. Генералов А.С., Чертищев В.Ю. Выявление расслоений и непроклеев в 5- и 7-слойных сотовых деталях и элементах конструкций из ПКМ акустическим методом // Клеи. Герметики. Технологии. 2017. №3.

7. Department of Defense Handbook: Nondestructive Evaluation System Reliability Assessment, MIL-HDBK-1823A, 7 April 2009.

8. Ulf SCHNARS, Andreas KÜCK «Application of POD Analysis at Airbus». // 4th European-American Workshop on Reliability of NDE – We.3.A.1.