УДК 629.023:677.4

Разработка  облегченного  металлокомпозитного  баллона
с  силовым  лейнером

Шишкин А.А. 1, к.т.н.; Филимонова Т.В. 1

Shishkin Aleksey Anatolievich; Filimonova Tatyana Valerievna

aleksey.shishkin@npp-zvezda.ru; tatyana.filimonova@npp-zvezda.ru

1АО «НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И. Северина»

Аннотация:

Рассмотрена конструкция облегченного баллона высокого давления со стальным лейнером, армированным высокопрочным композиционным материалом. Выполнен уточненный расчет баллона из условий прочности и деформаций в металле лейнера. Проведены испытания материалов и экспериментальная проверка результатов расчетов.

Ключевые слова:

баллон высокого давления, композиционный материал, металлокомпозитный баллон, высокопрочные волокна, намотка волокон.

Abstract:

The design of lightweight high-pressure cylinder with steel liner, reinforced with high-strength composite material, is considered. Refined calculation of cylinder from conditions of strength and lack of plastic deformation in metal is carried out. Materials are tested, calculations are checked experimentally.

Keywords:

high-pressure cylinder, composite material, metal-composite cylinder, high-strength fiber, filament winding.

Введение

Баллоны высокого давления применяются в составе летательных аппаратов в качестве аварийных источников энергии, в дыхательных системах и системах пожаротушения. В настоящее время в авиационной промышленности применяются металлокомпозитные баллоны, состоящие из несущей стальной оболочки и композитной стеклопластиковой обмотки, обеспечивающей безосколочность разрушения при простреле [1]. Применение в конструкции баллонов композиционных материалов (КМ) на основе углеродных и арамидных волокон в сочетании с тонкостенной гермооболочкой (лейнером) позволяет существенно снизить массу изделий.

Существующие металлокомпозитные баллоны (МКБ), как правило, изготавливаются на основе алюминиевых, титановых или стальных лейнеров. При этом перспективным направлением совершенствования массовой эффективности МКБ считается максимально возможное снижение толщины лейнера, что порождает определенные технологические трудности, связанные с гофрообразованием при штамповке, сложностью в получении качественных сварных швов и потерей устойчивости при намотке.

Общей проблемой МКБ с разными лейнерами и материалами оплетки является стойкость к циклическому изменению давления, которая определяет возможность многократной зарядки баллона и долговечность эксплуатации в широком диапазоне температур. Данная характеристика определяется выносливостью материалов лейнера и намотки, а также размахом деформаций баллона при рабочем давлении.

В общем виде процесс проектирования МКБ можно разделить на следующие этапы: подбор материалов, расчет по запасу прочности, расчет на допустимые деформации, проектирование образующей днища.

Обоснование выбора материалов

Оценивая основные требования к авиационным баллонам давления можно сформулировать определяющие характеристики лейнеров: высокая коррозионная стойкость, высокая усталостная прочность, технологичность изготовления. Наиболее гибкой относительно формы, габаритов и размеров горловин  является штампосварная конструкция лейнера.

В существующих МКБ в качестве материала гермооболочки как правило применяется сталь 12Х18Н10Т ввиду ее пластичности, хорошей свариваемости и высокой коррозионной стойкости. Однако вследствие низких механических характеристик уже при рабочем давлении металл, как правило, попадает в пластическое состояние, что при циклическом изменении давления вызывает явление малоцикловой усталости. В результате, для достижения высокой циклической стойкости баллона приходится наносить избыточное количество КМ для ограничения деформаций лейнера, что увеличивает как массу, так и стоимость МКБ. Более того, для достижения весового совершенства возникает необходимость в проведении большого количества опытных работ по определению допустимых деформаций, обеспечивающих заданный уровень стойкости металла.

Альтернативным путем разработки облегченных МКБ является применение в качестве материала лейнера металла с более высоким пределом текучести, что позволит снизить требования к жесткости композитной оболочки. На протяжении многих лет АО «НПП «Звезда» применяет в производстве сосудов давления сталь 07Х16Н6 (СН-2А, ЭП288), которая обладает как хорошими технологическими характеристиками применительно к штамповке и сварке, так и конструкционными свойствами (высокая прочность и коррозионная стойкость). В табл. 1 приведено сравнение механических характеристик сталей 12Х18Н10Т и 07Х16Н6.

Таблица 1

Механические характеристики коррозионностойких сталей

| Марка / источник | Термообработка | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σ0,2, МПа | Относительное удлинение δ5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Х18Н10Т / [2] | Закалка | 550 | 216 | 42 |
| 07Х16Н6 / [2] | Закалка, обработка холодом, отпуск | 1080 | 835 | 12 |
|  | Закалка | 1180 | - | 20 |
| 07Х16Н6 / испытания | Закалка, обработка холодом, отпуск | 1250 | 1100 | 22 |
|  | Закалка | 990 | 204 | 32 |

Известно, что явление малоцикловой усталости проявляется, как правило, при повторяющихся упругопластических деформациях, следовательно, для достижения высокой циклической стойкости необходимо исключить или минимизировать пластические деформации металла. На рис. 1 представлены графики совместности деформаций коррозионностойких сталей с типовыми угле- и органопластиками. Пунктирной линией показаны деформации на уровне условных пределов текучести сталей, они иллюстрируют степень реализации упругих характеристик КМ в сочетании с различными материалами лейнера.

Отсюда видно, что для удержания в упругой зоне стали 07Х16Н6 потребуется значительно меньше композита, чем в случае с 12Х18Н10Т. Более того, высокие механические характеристики лейнера позволят несколько разгрузить КМ, что так же даст возможность снизить количество намотки.

Рис. 1 – Совместность деформаций различных материалов лейнера и типовых армирующих волокон МКБ

В качестве силовой оболочки МКБ как правило применяются высокопрочные композиты на основе углеродных и арамидных волокон. Характеристики современных волокон российского производства представлены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики российских армирующих волокон

| Марка волокна | Модуль упругости, ГПа | Предел прочности в микропластике, МПа | Плотность, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| UMT45 | 255 | 4500 | 1,78 |
| UMT49 | 255 | 4900 | 1,78 |
| UMT400 | 400 | 4200 | 1,82 |
| Русар-С-600-А | 157 | 5003 | 1,45 |
| Армос 530 | 152 | 3924 | 1,45 |

В работе [3] рассматривается процесс разработки облегченного МКБ с лейнером из сплава АМг6 и намотки из КМ на основе волокон Армос. Такое сочетание материалов оправдано только при отсутствии жестких требований к циклической стойкости, в противном случае предпочтительнее применение углепластика [4, 5].

Учитывая требование по взрывобезопасности авиационных баллонов при простреле типовыми средствами поражения [1] в качестве армирующего материала предпочтение стоит отдавать органопластику ввиду высокой ударной вязкости. При этом материал лейнера с высоким пределом текучести позволит более полно реализовать рекордную удельную прочность арамидных волокон и достичь высокого массового совершенства и ресурсных характеристик баллона.

Основные расчетные зависимости и допущения

В связи с тем, что волокнистые КМ имеют высокую прочность только при растяжении вдоль волокон, силовая оболочка цилиндрического баллона должна состоять из комбинации окружных (кольцевых) и меридиональных (спиральных) слоев. Первым этапом проектирования является расчет слоев на участке с максимальным радиусом.

Основной характеристикой баллонов давления, определяющей их безопасность и допустимые сроки службы, является запас прочности, который регламентируется нормативной документацией [6]. При расчете на прочность считаем, что волокна достигают предела прочности, а металл – предела текучести [7]. Используя нитяную модель композита, на основании безмоментной теории оболочек из уравнений равновесия можно определить условные толщины волокон меридиональных и окружных слоев:

;				(1)

;				(2)

где hm, hθ – соответственно условные толщины спиральных и кольцевых слоев, 𝜎р – предел прочности волокон в микропластике; 𝜑 – угол укладки ленты; 𝜎0,2 – предел текучести материала лейнера; k – коэффициент запаса прочности; P – рабочее давление; R – радиус баллона; s – толщина стенки лейнера.

Условные толщины слоев представляются как толщины всех волокон без учета связующего, определяемые через поперечное сечение ровинга. Такой подход удобен для проектирования слоев композита, т.к. позволяет выполнять расчет через характеристики волокон. Угол укладки ленты определяется условием геодезической траектории из соотношения радиусов полюсного отверстия и экватора баллона [7].

К баллонам авиационного назначения предъявляются достаточно жесткие требования по циклической стойкости, при этом в настоящее время не существует стандартизованных методик расчета МКБ на малоцикловую усталость, более того, данный аспект слабо освящен в российской литературе. Большинство подходов к оценке циклической стойкости МКБ базируются на определении деформаций баллона по упругим свойствам композитной оболочки и лейнера с последующим подбором допустимых деформаций по результатам испытаний.

В настоящей работе предлагается подход, основанный на анализе взаимодействия лейнера и композитной намотки в процессе изготовления, в качестве основного критерия циклической стойкости определен принцип минимизации пластических деформаций металла при рабочем давлении баллона.

Помимо исходных свойств материалов необходимо учитывать дополнительные напряжения, которые возникают в ходе намотки и испытаний баллона. Проанализируем основные этапы изготовления баллона. Под действием технологического натяжения ленты в лейнере создаются сжимающие напряжения, а в волокнах – растягивающие. В процессе намотки органопластика указанные напряжения могут составлять значительную величину, т.к. рекомендуемое натяжение составляет порядка 10–25% от разрывной нагрузки ленты и может привести к потере устойчивости лейнера. Далее для стабилизации свойств баллона при нулевом давлении и последующего контроля остаточных деформаций часто применяется операция автофретирования [8], в результате которой создается равновесное состояние между напряжениями в лейнере и композите путем подачи давления, превышающего рабочее. При отсутствии автофретирования равновесие будет создано при испытаниях каждого баллона на прочность давлением 1,25–1,5 от рабочего [6].

Для оценки влияния технологических напряжений рассмотрим кольцевое сечение цилиндрического участка МКБ, как наиболее нагруженного. На графике рис. 2 представлен процесс стабилизации напряженно-деформированного состояния баллона в процессе намотки и автофретирования (опрессовки) баллона. В результате подачи избыточного давления в металле возникают пластические деформации, при разгрузке баллона КМ создает в лейнере сжимающие напряжения и деформирует его до тех пор, пока напряжения композита не уравновесятся напряжениями в металле. Таким образом, при нулевом давлении металл будет находиться в сжатом состоянии с напряжениями, близкими к пределу текучести.

Рис. 2 – Изменения напряженно-деформированного состояния МКБ в процессе намотки и автофретирования: ––––– лейнер, – – – КМ;

σтех – технологические напряжения в КМ при нулевом давлении, σн – напряжения в КМ от натяжения ленты при намотке, σл- – сжимающие напряжения в лейнере при нулевом давлении, σл+ – растягивающие напряжения в лейнере при рабочем давлении, σк – допустимые напряжения в КМ при рабочем давлении, Рраб – размах деформаций лейнера при рабочем давлении, Равт –деформации лейнера при автофретировании

В данном случае задача расчета сводится к определению количества композита, который обеспечит отсутствие пластических деформаций в металле при рабочем давлении. Количество КМ определяется допустимыми напряжениями σк, которые складываются из напряжений, вызванных совместной деформацией лейнера и композита при рабочем давлении, и технологических напряжений:

,				 (3)

где kд = 1,5 – коэффициент, учитывающий увеличение амплитуды деформаций лейнера при перемене знака, σ0,2 – условный предел текучести металла лейнера, μ – коэффициент Пуассона металла лейнера, Ер – модуль упругости армирующих волокон, Ем – модуль упругости металла лейнера,σтех – технологические напряжения в КМ.

Технологические напряжения в композите представляют сумму напряжений, вызванных натяжением ленты при намотке, и напряжений, вызванных автофретированием. Величина данных напряжений зависит от количества волокон и жесткости лейнера, который создает растягивающие напряжения в КМ при сбросе давления. Пренебрегая деформациями баллона и разностью в срединных радиусах оболочек можно определить напряжения в лейнере под действием давления композита простой зависимостью:

.					(4)

Условие наступления равновесия приближенно определяется пределом текучести металла лейнера с коэффициентом, учитывающим эффект Баушингера:

.					(5)

Окончательные зависимости, определяющие условные толщины слоев КМ по допустимым деформациям, будут выглядеть следующим образом:

, 		   (6)

, (7)

где kуп – коэффициент запаса упругости.

В итоге расчет композита по допустимым деформациям выполняется по формулам (4, 6, 7) путем итераций с последовательным увеличением σтех до выполнения условия (5). Данные зависимости так же позволяют приближенно учесть вероятную потерю устойчивости лейнера от технологического натяжения ленты по условию при значении σтех равных напряжениям, созданным натяжением ленты при намотке.

При проектировании баллона необходимо определить толщины КМ из условия прочности (1, 2) и по деформациям (6, 7), и принять результат по более жесткому критерию. Зная толщину меридионального слоя КМ и толщину лейнера можно определить форму меридиана равнопрочной образующей комбинированного баллона, образованной одним семейством нитей по следующей зависимости [7]:

, 			(8)

где r0 – радиус полюсного отверстия в относительных координатах, 
r – текущий радиус образующей в относительных координатах,

.

Заключительным этапом расчета будет определение количества слоев КМ и количества витков в каждом слое через линейную плотность ровинга и ширину ленты при определенном количестве жгутов.

Проектирование облегченного МКБ

По описанной методике был спроектирован баллон со следующими характеристиками:

– объем 4,5 литра;

– рабочее давление Рраб = 34,5 МПа;

– запас прочности 2,4 Рраб;

– циклическая стойкость – 1000 циклов зарядки при нормальных условиях и 6000 циклов, соответствующих температурным деформациям.

Исходя из технологических соображений толщина стенки лейнера принята равной 1,5 мм, материал – 07Х16Н6. Материал оплетки – жгут Русар-С-600-А.

Расчет по приведенной методике показал, что при обеспечении требуемого запаса прочности металл лейнера при рабочем давлении будет деформироваться упруго, т.е. в данной конструкции композит максимально реализует свои прочностные и упругие характеристики. Путем численного интегрирования выражения (8) определена форма меридиана равнопрочной образующей баллона (рис. 3).

Рис. 3 – Форма равнопрочной образующей металлокомпозитного баллона в относительных координатах по (8):

r – относительный радиус, z – относительная высота

Из полученных по результатам расчетов относительных толщин волокон были спроектированы композитные слои на основе анализа геометрических характеристик лейнера и ширины ленты известной линейной плотности. Проектирование КМ выполнялось в среде WindCam Composite разработки ООО НПП «ВИУС», которая позволяет рассчитывать траектории укладки витков, моделировать процесс намотки для предварительного анализа недопустимых траекторий движения рабочих органов оборудования и генерировать коды управляющих программ для намоточных станков (рис. 4).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4 – Намотка МКБ на станке РПН-Н-400 производства НПП «ВИУС»:

а) симуляция в среде WindCam Composite, б) реальный процесс

Результаты испытаний

Для выбора связующего были проведены испытания на разрушение кольцевых образцов в соответствии с методикой [9], результаты испытаний приведены в табл. 3.

Таблица 3

Характеристики кольцевых образцов из волокна Русар-С-600-А с различными матрицами

| Марка связующего | Модуль упругости, ГПа | Предел прочности, МПа |
| --- | --- | --- |
| ЭДТ-10М | 105 | 2950 |
| ЭХД-МК | 111 | 2800 |

Учитывая, что в соответствии с расчетом наиболее жестким критерием является прочность, в качестве матрицы принято связующее ЭДТ-10М. Интересно отметить, что характеристики волокон по результатам испытаний показывают несколько заниженные значения относительно прочности в микропластике, что возможно связано с механизмом разрушения кольцевых образцов, при котором из-за кривизны поверхности происходит последовательное включение в работу отдельных нитей.

В качестве образцов для испытаний были изготовлены баллоны с намоткой, рассчитанной по различным критериям, и подвергнуты испытаниям на циклическую стойкость и разрушение. На баллонах №№ 2, 3 были нанесены технологические слои стеклопластика, которые в расчете не учитывались. Результаты испытаний представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты испытаний спроектированных МКБ

| Номер образца | № 1 | № 2 | № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий расчета | kуп =1,3 | k=2,4 | k=2,4 |
| Схема намотки | IIXIX (4 жгута) | IIXX (3 жгута) + технологический слой I | XIIX (3 жгута) + технологический слой X |
| Масса, г | 2940 | 2590 | 2560 |
| Расчетный запас прочности: - окружной, - меридиональный | 3,9 3,0 | 2,4 2,5 | 2,4 2,5 |
| Автофретирование | 1,57 Рраб | 1,57 Рраб | 1,77 Рраб |
| Опрессовка | 1,5 Рраб | 1,5 Рраб | 1,3 Рраб |
| Циклические испытания | прошел | прошел | не выполнялись |
| Давление разрушения, МПа | 104 | 78,4 | 79,4 |
| Запас прочности истинный | 3,0 | 2,28 | 2,3 |
| Характер разрушения | Вырыв подпятника (Рис. 5 а) | Спиральный слой (Рис. 5 б) | Окружной слой (Рис. 5 в) |

Примечание: I – двойной кольцевой слой; Х – двойной спиральный слой

Проведенные испытания показывают корректность принятых допущений, результаты разрушений образца № 1 показали достаточно точное совпадение с расчетом. На характер разрушения образцов №№ 2, 3 повлияли технологические слои стекловолокна, хотя большая их часть была удалена механически.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 5 – Характер разрушения образцов МКБ:

а) – № 1, б) – № 2, в) – № 3

Результаты испытаний образца № 2 показывают, что при нескольких нагружениях давлением около 50–60% от разрушающего и последующей циклической нагрузке около 40% от разрушающей происходит снижение несущей способности органопластика на 10–15%, что подтверждает образец № 3, который не подвергался циклической нагрузке, и результаты работы [10].

Исходя из соображений безопасности МКБ, предпочтительным является характер разрушения аналогичный образцу № 3. В результате рационализации схемы укладки КМ, учитывая особенности технологии намотки и потерю прочности волокон, масса баллона составит 2,8 кг. В табл. 5 представлено сравнение массовой эффективности разработанного МКБ с образцами мировых лидеров. Для оценки массовой эффективности баллонов принято использовать критерий на основе давления разрушения, массы и объема [11], чем больше значение, тем выше эффективность. В данном случае корректнее использовать рабочее давление, т.к. зачастую высокий запас прочности МКБ является побочным эффектом от избыточного количества композита, требуемого для обеспечения циклической стойкости.

Таблица 5

Сравнение эффективности различных МКБ

| Производитель | Рабочее давление Рраб, кгс/см2 | Объем V, л | Вес баллона G, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luxfep (Великобритания) | 300 | 6,8 | 3,7 | 5,5 |
| SCI (США) | 300 | 6,8 | 3,7 | 5,5 |
| Armotech (Чехия) | 300 | 6,8 | 3,55 | 5,75 |
| НПП «Звезда» | 350 | 4,5 | 2,8 | 5,6 |

МКБ фирм Luxfep и SCI изготовлены на основе облегченных алюминиевых лейнеров (толщина стенки около 2,5 мм), фирмы Armotech – на основе облегченного стального лейнера (толщина стенки около 0,5 мм), намотка у всех из углепластика. Из табл. 5 видно, что, не смотря на то, что спроектированный в настоящей работе баллон имеет относительно тяжелый лейнер (около 2 кг), его массовая эффективность сопоставима с баллонами мировых лидеров. Это объясняется тем, что в данной конструкции благодаря высоким механическим характеристикам металла лейнер воспринимает существенную часть нагрузки и позволяет максимально реализовать характеристики армирующего материала.

Выводы

В настоящей работе предложена методика проектирования МКБ, которая позволяет прогнозировать прочность и циклическую стойкость баллона, учитывая степень деформации металла лейнера.

Спроектирован облегченный МКБ с силовым лейнером, массовая эффективность которого достигается за счет максимальной реализации прочности и упругости оплетки благодаря механическим характеристикам гермооболочки.

Применение лейнера с относительно толстыми стенками позволяет повысить технологичность изготовления баллона применительно к штамповке и сварке, а также минимизировать количество достаточно дорогого композита.

Литература

- ОСТ 1 03749-74. Баллоны на Рраб.=21 МПа (210 кгс/см2). Типы и основные параметры, технические требования, 7 с.

- ГОСТ 5582-75. Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия. ИПК издательство стандартов, Москва.

- Молочев В.П. Разработка композиционных баллонов давления для космической техники / Механика композиционных материалов и конструкций. Т. 16. №4. 2010 г. С. 587–596.

- Молочев В.П., Егоров В.Н., Абрамова Е.А. Анализ конструктивных вариантов металлокомпозитных баллонов высокого давления / Авиационная промышленность. №1. 2012 г. С. 42–45.

- Трутнев Н.С., Шишкин А.А., Филимонова Т.В. Обоснование выбора конструкции и материала облегченного металлокомпозитного баллона высокого давления для авиационной промышленности / Наукоемкие технологи. 2016. Т.17. № 6. С. 57–64.

- ГОСТ 15586-93. Системы пневматические летательных аппаратов. Номинальные, рабочие и испытательные давления. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск.

- Образцов И.Ф., Васильев В. В., Бунаков В.А. Оптимальное армирование оболочек вращения и композиционных материалов. М., "Машиностроение", 1977, -144 с.

- Lee Kyo-Min, Park Ji-Sang, Lee Hak-Gu, Kim Sang-Tae. A study on the correlation of autofrettage pressure with cycling life of type 3 composite pressure vessel. 18th international conference on composite materials, 2011.

- ГОСТ 25.603-82. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Методы испытаний на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах. Дата введения 01.01.84, - 12 с.

- Ивановский В.С. Влияние пробного давления на несущую способность композитных баллонов / Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Выпуск 2 (66). 2011 г. С. 77–80.

- В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин и др.; Под общ. ред. В. В. Васильева,  Ю. М. Тарнопольского. Композиционные материалы: Справочник - М.: Машиностроение, 1990. - 512 c.