УДК 669.721715857; 621.762.224

Пути  повышения  основных  механических  характеристик магниевых  деформируемых  сплавов

The  Ways  of  Rising  of  Wrought  Magnesium  Alloys  Main 
Mechanical  Characteristics

Волкова Е.Ф. 1, д.т.н.; Акинина М.В. 1, Мостяев И.В. 1

Volkova Ekaterina Fedorovna, Akinina Maria Vladimirovna,

Mostyaev Igor Vladimirovich

lab24@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация

В статье изложены результаты исследования воздействия нестандартной технологии деформации на структуру, фазовый состав и свойства серийного сплава МА14. Показан эффект повышения механических свойств за счет структурных и фазовых изменений при легировании редкоземельными элементами сплава базовой системы 
Mg-Zn-Zr.

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 8.4: Высокопрочные коррозионностойкие свариваемые магниевые и литейные алюминиевые сплавы для изделий авиакосмической техники нового поколения («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1].

Ключевые слова:

деформируемые магниевые сплавы, технология, структура, фазовый состав, редкоземельные металлы.

Abstract:

The paper presents the investigation results of the non-standard deformation technology influence upon the microstructure, phase composition and properties of commercial MA14 alloy. It was showed that effect of rising of alloys mechanical properties took place according to the changes of microstructure and phase composition connected with alloying the basic Mg-Zn-Zr system alloy with RE elements.

Work is executed within implementation of the complex scientific direction 8.4. «High strength corrosion-resistance welding magnesium and cast aluminum alloys for aerospace applications of new generations» («The strategic directions of development of materials and technologies of their processing for the period till 2030») [1].

Keywords:

wrought magnesium alloys, technology, microstructure, phase composition, rare earth elements.

Введение

Деформируемые магниевые сплавы – наиболее легкий конструкционный материал на металлической основе.

Благодаря своей малой плотности (примерно 67% от плотности алюминиевых сплавов), высокой удельной прочности, хорошим механическим характеристикам, демпфирующей способности магниевые сплавы находят свое применение в изделиях авиационной техники (детали управления, посадочных устройств, детали внутреннего набора, корпуса двигателей и т.д.).

При выполнении отечественных программ ХХ века «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера» в конструкции космических аппаратов были также успешно применены деформируемые магниевые сплавы.

С учетом современных требований конструкторов для расширения внедрения материалов на магниевой основе необходимо решить ряд практических задач, к которым следует отнести освоение новых эффективных технологий деформации и изыскание перспективных композиций сплавов [1–4].

Целью настоящей работы является исследование возможности повышения основных механических характеристик магниевых сплавов за счет разработки оригинальной технологии деформации (на примере серийного сплава марки МА14) и путем введения в качестве легирующих компонентов определенных редкоземельных элементов (РЗЭ) в магниевый сплав базовой системы Mg-Zn-Zr.

Материалы и методика проведения экспериментов

В качестве материалов для исследования выбраны деформируемый сплав МА14 системы Mg-Zn-Zr (состав соответствует ГОСТ 14957) и новый сплав ВМД16 системы Mg-Zn-Zr при дополнительном легировании РЗЭ.

При получении поковок из сплава МА14 использован вертикальный штамповый пресс 1600 тс с изотермическим штамповым блоком 
УИДИН‒500, оснащенный специальным индукционным подогревом, обеспечивающим поддержание постоянства температуры в процессе деформации сплава и снабженным системой компьютерного мониторинга и управления параметрами деформации.

Опытно-промышленная партия поковок из сплава ВМД16 изготовлена на вертикальном гидравлическом прессе усилием 5000 тс.

Механические свойства сплавов определены при одноосном растяжении по ГОСТ 1497, ГОСТ 9651; ГОСТ 11150 на испытательной машине Instron; предел текучести при сжатии с0,2, МПа – по ГОСТ 25.503-97.

Микроструктура1) сплавов исследована на оптическом инвертированном микроскопе DM IRM фирмы «Leica», на растровом электронном микроскопе JSM6490-LV с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа INCA450.

Фазовый состав2) сплавов изучен методом физико-химического фазового анализа 5. Химическое изолирование фаз с последующим рентгеноструктурным и химическим анализом изолята по методу порошков проведено на дифрактометре D/Мах-2500 фирмы «Rigaku». Интерпретация полученных результатов выполнена при помощи программы Gade. Форма частиц отдельно выделенных фаз дополнительно изучена на электронном микроскопе.

Результаты исследований и их обсуждение

Уровень механических свойств сплава зависит, как известно, от особенностей его структуры и фазового состава. Основные функции воздействия на свойства сплава принадлежат технологическим факторам и факторам легирования. На примере сплава МА14 рассмотрено влияние технологии деформации с использованием эффекта сверхпластичности на изменения структуры и основных свойств конечного деформированного полуфабриката.

Примечание: 1) исследование микроструктуры сплавов выполнено совместно с Филоновой Е.В. и Исходжановой И. В.;

2) фазовый состав сплавов изучен совместно с к.т.н., с.н.с. Морозовой Г.И.

Серийный сплав МА14 относится к группе высокопрочных магниевых деформируемых сплавов. Как правило, деформируемые полуфабрикаты из этого сплава рекомендуется применять в состоянии после искусственного старения (Т1) [6]. Следует отметить, что уровень механических свойств сплава МА14 в состаренном состоянии недостаточно стабилен, проявляется значительная анизотропия прочностных характеристик. Кроме того, процесс старения сплава весьма энергозатратен. Другая особенность сплава МА14 состоит в том, что обычной горячей штамповкой невозможно получить детали с высоким значением соотношений площади поверхности к объему, так как теплоотвод от заготовки в штамп и внешнее трение на контактной поверхности металл – инструмент препятствуют проведению такой деформации.

Наиболее результативным решением проблемы повышения и стабилизации прочностных свойств, снижения их анизотропии, увеличения КИМ (коэффициента использования материала) является применение технологии объемного деформирования с использованием изотермической штамповки и проведением процесса деформации в состоянии сверхпластичности (СПД). Эта технология рассчитана на получение точных штамповок без механической обработки по несопрягаемым поверхностям.

На основе анализа результатов патентно-технических исследований, с учетом данных собственных предварительных экспериментов нами был предложен вариант двухступенчатой объемной деформации магниевого высокопрочного сплава МА14.

Температурный интервал деформации магниевого сплава установлен по результатам исследований и с учетом формулы

|  | Тдеф. ≥ 0,5Тплавл., | (1) |
| --- | --- | --- |

где Тдеф. – температура деформации заготовок в ºК; Тплавл. – температура плавления сплава в ºК [7].

Рассмотрена технологическая цепочка обработки (объемной деформации) сплава, включающая нагрев литой заготовки, двухступенчатую деформацию и охлаждение на воздухе.

В процессе отработки первой ступени деформации (осадки) были исследованы различные температурно-скоростные режимы, их эффективность оценивалась по результатам изучения микроструктуры 
(рис. 1 а–в). Осадка проведена с предварительным нагревом заготовок при температурах в интервале (250–450)°С, с изменением скорости деформации от 0,5 мм/мин до 100 мм/мин, степени деформации ε – от 10% до 80%. На основе анализа микроструктуры для первой ступени деформации выбраны оптимальные параметры, включая температуру нагрева 400°С. После проведения первой ступени деформации структура характеризуется наиболее сбалансированным соотношением рекристаллизованных и деформированных зерен, их большей округлостью (рис. 1 б). Рекристаллизованные зерна отличаются наименьшими отклонениями по значениям среднего диаметра мелких (6,7 мкм) и крупных зерен (24,3 мкм).

а)                                                                        б)

в)

Рис. 1 – Структура образцов сплава МА14 после первой ступени деформации: рекристаллизованные зерна в разной стадии роста выделены желтым и синим цветом, остальное – деформированная нерекристаллизованная структура. Температуры деформации, °С:  а) 370; б)400, в) 450. Маркер – 10 мкм. ×600

Вторая ступень деформации сплава МА14 проведена в изотермических условиях с малыми скоростями в состоянии сверхпластичности. С использованием оптимизированного режима изготовлена опытная партия модельных штамповок сложной геометрии. Определенная форма этих штамповок позволила изучить структуру и уровень основных механических характеристик в четырех направлениях: X, Y, V, Z, (рис. 2, табл. 1). Наиболее высокие значения прочностных свойств определены для направлений Z и X, а наименьшие – для направления V. Установлено, что значения предела прочности модельных штамповок отличаются стабильностью, их разброс по величине для каждого направления – не более 5–7%. Характерно, что анизотропия предела текучести (наиболее структурно чувствительной характеристики) также невелика и не превышает 7–12%.

Рис. 2 – Внешний вид штамповки, изготовленной по разработанной технологии. М 1:3

Таблица 1

Механические свойства модельных штамповок из сплава МА14 
(оптимальный режим деформации)

| Направление вырезки образца (в соответствии с рис. 2) | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | σв | σ0,2 | δ |
|  | МПа |  | % |
| X (вдоль волокна) | 302-312*) 306 | 245-263 253 | 10-17 13 |
| Y (поперек волокна) | 296-299 297 | 235-238 237 | 11-14 12 |
| Z (вдоль волокна по толщине) | 298-301 300 | 237-244 240 | 10-14 12 |
| V (поперек волокна по толщине) | 295-298 296 | 236-241 239 | 11-14 12 |

*) Примечание: приведены минимальное и максимальное значение каждой характеристики по результатам испытания более 5 образцов, в знаменателе – среднее значение

Следует отметить, что для штампованных и кованых полуфабрикатов из сплава МА14, изготовленных по серийной технологии, анизотропия значений предела текучести может достигать 30–40%.

Запас пластичности модельных штамповок сохраняется на хорошем стабильном уровне для всех направлений модельных штамповок: величина относительного удлинения находится в интервале 10–13% (табл. 1). Уменьшение анизотропии и стабилизация механических свойств модельных штамповок в данном случае объясняется структурными изменениями, происходящими в сплаве МА14 при изотермической деформации в состоянии, близком к состоянию СП – течения. При использовании серийной технологии структура сплава МА14 характеризуется выраженной направленностью как зерен, так и упрочняющих интерметаллидов параллельно оси деформации (рис. 3 а). Это особенность наглядно проявляется при исследовании структуры в поляризованном свете (рис. 3 б).

а)                                                                                         б)

Циркониды цинка: Zr3Zn2; фаза Лавеса Zn2Zr

в)                                                                                         г)

Рис. 3 – Микроструктура сплава МА14 после деформации в долевом направлении: (а, б) по серийной технологии (б – в поляризованном свете); по разработанной технологии (в); маркер – 10 мкм; ×1000; г) отдельно выделенные циркониды цинка, ×10000

Структура модельной штамповки, является, большей частью, рекристаллизованной, мелкозернистой, равноосной, не содержит явных строчечных выделений, обычно свойственных сплаву МА14 при деформации по серийной технологии. Объёмная доля рекристаллизованных зерен близка к 90%, средний диаметр зерна ~7,5 мкм (рис. 3 в). Подобный характер микроструктуры свойственен образцам модельных штамповок из сплава МА14, вырезанным во всех исследованных направлениях.

Сравнение основных механических свойств модельных штамповок сплава МА14 с уровнем свойств объемных штамповок из сплава МА14, полученных по серийной технологии, свидетельствует о преимуществах разработанной технологии (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительные механические свойства  штамповок из сплава МА14, 
изготовленным по разным технологиям

| Сплав | Вид п/ф | Состояние | Механические свойства |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σв | σ0,2 | δ |  |
|  |  |  | МПа |  | % |  |
| МА14 | Штамповка | Без т/о | 295-312*) 308 | 235-263 255 | 10-17 13 | В соответствии с разработанной технологией |
|  |  |  | 275 | 220 | 8 | Серийные ТУ (не менее) |
|  |  | Т1 | 295 | 230 | 7 |  |

*) Примечание: приведены минимальное и максимальное значение каждой характеристики по результатам испытания более 5 образцов, в знаменателе – среднее значение

Доказана возможность повышения предела прочностных характеристик модельных штамповок в нетермообработанном состоянии до уровня Т1 серийных штамповок при одновременном снижения их анизотропии до 7–12% и повышении относительного удлинения в 1,4 раза.

Кроме того, разработанная технология объемной штамповки высокопрочного серийного сплава МА14 обеспечивает возможность изготовления деталей сложной конфигурации безоблойным методом, что, согласно известным данным, сопровождается значительным повышением КИМ с 0,3–0,4 до 0,7–0,8 [8].

Другим перспективным направлением повышения свойств магниевых сплавов является легирование сплавов РЗЭ. Введение РЗЭ в магниевые сплавы благодаря формированию благоприятных структуры и фазового состава способствует повышению прочностных характеристик (при комнатной и при высоких температурах), а также улучшению коррозионных свойств и свариваемости сплавов [3, 4, 9, 10]. Исследования показали, что сплавы системы Mg-Zn-Zr имеют хорошую перспективу и являются наиболее подходящими для легирования РЗЭ. Значительное повышение жаропрочных и прочностных свойств магниевых сплавов достигается за счет легирования такими РЗЭ, как Y, Nd, Gd и др. [9, 10].

В результате большого объема исследований нами разработан сплав марки ВМД16 на основе системы Mg-Zn-Zr при дополнительном легировании элементами иттриевой и цериевой подгрупп РЗЭ. Введение РЗЭ в качестве легирующих элементов в сплав базовой системы Mg-Zn-Zr привело к существенному повышению основных механических свойств (табл. 3). К преимуществам разработанного сплава следует отнести высокие жаропрочные свойства и повышенный предел текучести при сжатии. Детали из сплава могут быть рекомендованы для эксплуатации длительно – до 200ºС, кратковременно – до 250–300°С.

Для сравнения: предел ползучести поковок из сплава ВМД16 при 150°C на базе 100 ч (0,2150100=190 МПа) на 47% выше, чем у отечественного жаропрочного сплава МА12 (0,2150100=127 МПа) и в 
12,9 раза больше, чем у сплава МА14 при 125°С (0,2125100=14,7 МПа). Предел текучести (с0,2) при сжатии у поковок из сплава ВМД16≥250 МПа, что в ~1,66 раза больше, чем у поковок из сплава МА14 (с0,2=150 МПа).

Таблица 3

Механические свойства поковок из сплава ВМД16

| Направление вырезки образца | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | σв | σ 0,2 | δ |
|  | МПа |  | % |
| Вдоль волокна | 330-350 340*) | 250-275 260 | 12-16 14 |
| Поперек волокна | 305-320 310 | 230-240 235 | 8,4-11,0 9,5 |

*) Примечание: приведены минимальное и максимальное значение каждой характеристики по результатам испытания более 5 образцов, в знаменателе – среднее значение

Повышение рассмотренных характеристик объясняется специфическими особенностями структуры и фазового состава сплава ВМД16.

В ходе проведенных исследований нами выявлены следующие закономерности:

– в сплаве формируется термостабильный фазовый состав, первичные фазы обнаружены в сплаве после гомогенизации и горячей деформации (рис. 4 а, б);

– фрагменты эвтектической составляющей (Mg,Zn)5РЗЭ, препятствуют активному протеканию диффузионных процессов в сплаве и могут блокировать перемещение дислокаций при повышенных температурах (рис. 5 а);

– высокодисперсные частицы интерметаллидов типа Zn2(Zr,РЗЭ)3 округлой формы, включающих РЗЭ (La, Nd, частично Y), наряду с мелкозернистой (8–12 мкм) и равноосной структурой (рис. 6 а, б, в), повышают прочность и технологичность сплава, способствуют выравниванию уровня свойств по объему металла и служат одной из причин пониженной анизотропии прочностных свойств.

а)                                                                                       б)

Рис. 4 – Микроструктура сплава ВМД16 (растровая микроскопия):  фрагменты эвтектической составляющей (Mg,Zn)5РЗЭ по границам зерен:

а) слиток (после гомогенизации); б) после деформации, долевое направление (поковка)

а)                                                                                        б)

Рис. 5 – Исследование структурной области сплава ВМД16 (растровая микроскопия, поковка): а) светлая зона фрагмента эвтектической составляющей; б)результаты МРСА светлой зоны фрагмента эвтектической составляющей

Циркониды цинка: Zr3Zn2; фаза Лавеса Zn2Zr

а)                                                                                         б)

в)

Рис. 6 – Исследование микрообласти сплава ВМД16, обогащенной цирконидами цинка (растровая микроскопия, поковка):

а) общий вид расположения дисперсных частиц цирконидов цинка; 
б) область МРСА исследования; в) результаты МРСА цирконидов цинка

Выводы:

1. Основными рычагами воздействия на механические характеристики магниевых деформируемых сплавов остаются структура и фазовый состав, формирующиеся в зависимости от легирующих компонентов сплава и от технологических параметров его изготовления.

2. Исходя из конструктивных требований, предъявляемых к сплаву на магниевой основе, для повышения его характеристик в ряде случаев целесообразно использование нестандартной технологии (в частности, СПД).

3. Эффективным способом достижения высокого уровня свойств в магниевых сплавах является сбалансированное легирование РЗЭ, что приводит к повышению комплекса механических характеристик (прочностных свойств при растяжении и сжатии, жаропрочности, снижению анизотропии, стабилизации свойств и т.д.) и расширяет сферу возможного применения этих сплавов.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. № 3. С. 2–14.

- Корнышева И.С., Волкова Е.Ф., Гончаренко Е.С. и др. Перспективы применения магниевых и литейных алюминиевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 212–222.

- Волкова Е.Ф., Дуюнова В.А. О современных тенденциях развития магниевых сплавов. // Технология легких сплавов. 2016. № 3. С. 94–105.

- Лашко Н.Ф., Заславская Л.В., Козлова М.Н. и др. «Физико-химический фазовый анализ сталей и сплавов», М., Металлургия, 1978, с. 336.

- Волкова Е.Ф., Исходжанова И.В., Тарасенко Л.В. Структурные изменения в магниевом сплаве МА14 под воздействием технологических факторов. // «Металловедение и термическая обработка металлов», 2010, № 12. С. 19–23.

- Эмли Е.Ф. «Основы технологии производства и обработки магниевых сплавов». М., «Металлургия». 1972, с. 488.

- Кайбышев Р.О., Галиев А.М. Использование явления сверхпластичности для создания технологии изготовления изделий из магниевых сплавов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2006, № 11. С. 23–25

- Волкова Е.Ф., Рохлин Л.Л., Бецофен С.Я., Акинина М.В. Исследование влияния РЗЭ иттриевой и цериевой подгрупп на свойства магниевых сплавов. // Технология легких сплавов. 2014, № 2. С. 42–48.

- Каблов Е.Н., Волкова Е.Ф, Филонова Е.В. Исследование влияния РЗЭ на фазовый состав и свойства нового жаропрочного магниевого сплава системы Mg-Zn-Zr–РЗЭ. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2017. № 7. С.19–26.