УДК 620.22; 621.43

Опыт  изготовления  сектора  входного  направляющего  аппарата 
из композиционных материалов для перспективного авиационного двигателя

The  experience  of  manufacturing  the  sector  of  the  inpute 
guide  for  the  advanced  aviation  complex  of  front  aviation 
from  composite  materials

Ахметов А.М. 1, Никитин С.Н. 1, Юрьев В.Л. 1, д.т.н.; 
Каримбаев Т.Д. 2, д.т.н.

A.M. Akhmetov, S.N. Nikitin ,V.L. Yuryev, T.D. Karimbaev

Akhmetov.Arsen.M@gmail.com, nio-8450@yandex.ru, 3uf_niit@mail.ru, karimbayev@ciam.ru

1АО «Институт технологии и организации производства» (АО НИИТ)»

1Open Joint-Stock Company «Institute of Technology and Production Organization (NIIT), Ufa

2 Государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного машиностроения имени П.И. Баранова»

2Central Institute of Aviation Motors named after P.I. Baranov, Moscow

Аннотация:

Описан опыт разработки конструкции, технологии и изготовления сектора входного направляющего апппарата ТРД преимущественно из термопластичных  композиционных материалов. Приведены достоинства описанных технологий по сравнению с аналогами из металла и ПКМ на реактопластичных связующих.

Ключевые слова:

входной направляющий аппарат, композиционные материалы, термопластичные материалы, технология намотки.

Abstract:

Experience of development of construction, technologies and making of sector of entrance guide-vane of Turbojet, is described mainly from thermoplastic composition materials. Dignities over of the described technologies are brought as compared to analogues from a metal and polimer composite materials on reactoplast of resins.

Keywords:

Guide vane, composite materials, thermoplastic materials, technology of winding.

Реферат

Проведенные исследования позволили создать опытные технологии изготовления деталей модуля ВНА и других деталей из ПКМ. Кроме того освоен способ изготовления монолитных конструкций путем ступенчатого отверждения из термопластичного материала. Использование ПКМ в деталях ВНА авиационных двигателей позволит снизить вес конструкции, что приведет к топливной экономичности и к увеличению тяговооруженности самолета. Рассмотрены основные этапы изготовления макета сектора модуля ВНА и описаны достоинства применяемых технологий и материалов.

Введение

Современная динамика развития авиастроения предъявляет требования к ГТД по топливной экономичности, по экологичности, трудоемкости изготовления. Применение конструкционных материалов и, в первую очередь, композиционных материалов (КМ) на основе полимерных матриц позволяет создавать конструкции с уникальными свойствами и снижать массу деталей и узлов без потери прочности [1].

Анализ современных конструкций двигателей показывает, что значительная часть деталей авиадвигателя (кожух, обтекатели, корпусные детали, стойки и закрылки входного направляющего аппарата (ВНА), лопатки вентилятора, лопатки спрямляющих аппаратов, лопатки перепуска воздуха, рабочие лопатки и кольца корпуса и др.) компрессора могут быть изготовлены из КМ.

ВНА КНД (рис 1) предназначен для создания закрутки воздуха, поступающего на рабочие лопатки первой ступени компрессора, с целью снижения относительных скоростей и получения оптимальных углов набегания потока на профиль рабочей лопатки. Современная конструкция ВНА состоит из наружного корпуса, неподвижных лопаток (стоек), поворотных лопаток (закрылков), входного обтекателя (кока), внутреннего корпуса, узла регулировки положения закрылков. Конструкция корпуса неразборная и изготавливается в основном из титановых сплавов.

Рис. 1 – Модель регулируемого входного направляющего аппарата

Для регулирования объема входящего воздуха на выходе ВНА 
(Рис. 1) –сразу за стойкой устанавливается поворотная лопатка (закрылок). Количество закрылков равно числу стоек. Между соседними закрылками имеется жесткая механическая связь (узел регулировки положения закрылков). Вращаясь, закрылок перекрывает сечение канала и регулирует объем воздушного потока.

Для предотвращения обледенения ВНА при эксплуатации ГТД в условиях высокой влажности и низких температур (ниже 0°С, облака с переохлажденными водяными каплями и Т=-20°С и ниже), с температурой близкой к 0°С в конструкцию встраивается противообледенительная система (ПОС). Система подогревает корпус, стойки, кок. В качестве рабочего тела используется  горячий воздух компрессора горячее масло, горячие газы, противообледенительная жидкость, а так же электроподогрев.

Важной задачей, стоящей перед конструкцией современного ВНА, является повышение радиолокационной незаметности двигателя. Полимерные материалы, в частности ПКМ, в том числе ПКМ с непрерывными волокнами, ВПКМ, используют при создании материалов с регулируемыми электрофизическими свойствами, что дает возможность использовать их в качестве полимерных магнитодиэлектрических  и электропроводящих материалов в радиоэкранирующих и радиопоглощающих электромагнитную энергию радиодиапазона покрытиях и конструкциях [2].

Сохраняя все технические требования к изделию, определяя основные критерии применения КМ в нем, подразумевается получение готового продукта с прочностными характеристиками, не уступающими  металлическому прототипу, имеющего улучшенные весовые, стоимостные и другие качества. При этом определение – «конструкция изделия», как состоящая из отдельных элементов в металле, в композитном варианте приобретает более широкое понятие. Возникает понятие «внутренняя конструкция материала». Замена материала одного на другой имеет ряд задач. Это выбор входящих в него компонентов, проектирование конструкции КМ подетально, перепроектирование облика изделия под свойства КМ и применяемую технологию с сохранением его функций, выбор технологии изготовления изделия [3].

Ключевая идея

Предлагаемое улучшение в изделии – это замена материала на полимерные композиционные материалы (ПКМ). Применение ПКМ в ВНА позволит улучшить технические и эксплуатационные характеристики двигателя. Из достоинств применения и общеизвестных фактов формируются основные  преимущества ВНА, изготовленного из ПКМ:

А именно:

– снижение весовых характеристик ВНА, что повышает топливную экономичность;

– возможность применения электрической противообледенительной системы и использование гидрофобных покрытий, позволяющих уменьшить контакт с водяными каплями;

– возможность изготовления радиоэкранирующих и радиопоглощающих конструкций ВНА с использованием в качестве основы стеклонаполненные радиопрозрачные композиты;

– повышение боевой и аварийной живучести за счет непробиваемости корпусов при обрыве лопаток. [3]

– сочетание низкой плотности с высокими удельными  прочностными характеристиками (динамическая прочность, статистическая прочность, жесткость);

– низкая стоимость изготовления изделий относительно изготовления аналогичных изделий из металла;

– повышение предела выносливости

– химическая стойкость;

– возможность отстройки от опасных частот в следствие которой повышается жизнестойкость и снижается уровень шума изделия;

– возможность получения ВНА сложной формы.

Пути достижения цели

В АО НИИТ проработано направление изготовления ВНА, основанное на применении монолитной технологии, описанной в патенте №2432502 «Способ изготовления рабочего колеса центробежного компрессора», и с применением термопластичных КМ.

В связи с применением данных технологий выделим дополнительные преимущества применения ПКМ для ВНА:

Применение монолитной конструкции ВНА по сравнению со сборной из отдельных деталей:

– снижение в массе до 40%;

– увеличение точности за счет исключения операций болтовой сборки  стоек;

– уменьшение затрат на изготовление за счет снижения количества операций;

По сравнению с ВНА изготовленного из традиционных ПКМ на основе термореактивных смол, ВНА из термопластичных КМ обладает дополнительными достоинствами:

1. Эксплуатационными:

– ремонтопригодность (материал легко сваривается);

– на 20-40% выше стойкость к ударным нагрузкам и локальным повреждениям;

– высокая устойчивость к воде и дождевой эрозии;

– химическая стойкость, в том числе к авиационным топливам и маслам;

– огнестойкость, пониженное дымообразование и токсичность.

2. Технологическими:

– возможность формования деталей на оборудовании для обработки металлов (штамповкой, давлением, прокаткой) (что значительно сэкономит средства при переходе на производство деталей из КМ);

– короткий (от 10 до 60 мин) цикл формования;

– возможность переформовки бракованных изделий;

– коэффициент использования материала до 95%;

– неограниченный срок хранения полуфабрикатов и готовых изделий.[4]

В разработке надежных конструкций из ПКМ одним из важнейших звеньев является технологический процесс изготовления деталей, так как сам композиционный материал создается в процессе изготовления деталей. Основой технологических процессов изготовления деталей ВНА (стоек, закрылков, кока, корпусов) является расположение армирующих элементов, пропитанных связующим, с последующим формованием в пресс-форме при соответствующих температурных режимах.

Ключевыми задачами, которые комплексно были решены при разработке конструкции, технологии и при изготовлении сектора входного направляющего аппарата ГТД преимущественно из термопластичных  композиционных материалов, являются:

1. Проведение экспериментальных исследований:

–	сравнительных испытаний образцов, выполненных по различным технологиям изготовления;

–	сравнительных испытаний образцов, с различными типами связующих;

–	сравнительных испытаний образцов с различными армирующими наполнителями.

2. Проведение предварительных расчетов напряженно-деформированного состояния деталей ВНА, позволивших:

–	конструктивными мероприятиями (увеличение критических толщин и радиусов и т.п.) уточнить конструкцию ВНА с целью нивелирования критическую напряженность отдельных его деталей;

–	увеличить жесткость крепления закрылков в ВНА путем изменения конструкции;

–	изменить конструкцию внешнего корпуса, путем внедрения внешней накладки в монолитную стоечную часть;

– 	уточнить конструкцию поворотной лопатки [5].

3. Изготовление универсальной технологической оснастки для изготовления по различным технологиям следующих деталей ВНА:

–	монолитная стоечная часть, состоящая из стоек, внешнего и внутреннего корпуса, установочной намотанной накладки, содержащей титановые втулки и кольца;

–	поворотные лопатки, содержащих титановые вставки;

–	входной обтекатель.

4. Проектирование конструкции деталей модуля ВНА из ПКМ для каждого из варианта технологий изготовления:

–	прямое прессование предварительно пропитанных термопластом слоев ткани (растворная технология);

–	прямое прессование слоев стеклоткани с применением пленочного термопластичного связующего (пленочная технология);

–	заливка на термопласт автомате стеклонаполненного термопластичного материала (литьевая технология);

–	пропитка под давлением в закрытую пресс-форму, с уложенными сухими слоями стеклотканей, реактопластичного связующего (метод VARTM);

–	прямое прессование уложенных трикотажных материалов с пленочным связующим (трикотажно-пленочная технология);

5. Изготовление и модернизация  технологического оборудования для создания технологий:

– изготовление ровинга высокомодульного стеклянного жгута РВМПН- 10-400-19, пропитанного термопластичным связующим 
ПСФ-230;

–	 изготовление листового материала на основе высокомодульной стеклоткани Т-53-19, пропитанного термопластичным связующим 
ПСФ-230;

–	пропитка под давлением сухого пакета  реактопластичным цианэфирным связующим ВСТ-1210;

–	литье под давлением в форму стеклонаполненного термопластичного материала FZ-1130-D5.

–	сухая намотка каркаса поворотных лопаток из высокомодульного ровинга РВМПН-10-400-14 (создание программ автоматизированной намотки);

–	намотка ровинга РВМПН-10-400-19, пропитанного термопластичным связующим ПСФ-230.

После комплексного анализа перечисленных задач были выбраны основные направления изготовления деталей.

| Рис. 2.а – входной обтекатель ВНА из реактопласта | Рис. 2.б – входной обтекатель ВНА из термопласта |
| --- | --- |

Сравнив технологические и эксплуатационные свойства входного обтекателя выполненного из реактопластичного связующего (рисунок 2,а), была применена технология трикотажного плетения из кремнеземного волокна с последующим прессованием с пленочным термопластичным связующим (рисунок 2. б).

Использованию трикотажа в конструкции способствовали три основных преимущества перед остальными видами текстильного сырья: высокая производительность трикотажного оборудования, возможность получения заготовок заданной формы и способность трикотажа к большим деформациям.[6]

Свойства стеклотекстолита на основе кремнеземного трикотажного полотна и кремнийорганического связующего, изготовленного методом прямого прессования, показывают, что материал имеет высокие диэлектрические – 3,2÷3,6 106 Гц и теплофизические свойства – 0,55 Вт/мК. Высокие значения его деформативности (≥3,5%) и откольной прочности (≥250 МПа) свидетельствуют о высокой стойкости термопласта к удару[6], что является решением актуальной проблемы для деталей ВНА при столкновениями с птицами и посторонними предметами. [7]

а)	б)		в)

Рис. 3 – Поворотная лопатка ВНА:

а) из термопласта (растворная технология);  б) из реактопласта (технология VARTM);  в) из термопласта (пленочная технология)

Для поворотной лопатки также сравнивались несколько технологий изготовления, конструкций и свойств материалов. Среди них растворная технология изготовления полуфабрикатов для лопатки показали себя лучшим образом (рис. 3,а), оставив позади технологию пропитки реактопластичным связующим (рис. 3,б) и пленочную технологию изготовления (рис. 3,в).

При выборе материала и технологии изготовления для монолитной стоечной части модуля ВНА упор делался на применении монолитной технологии, описанной в патенте РФ №2432502. Учитывалась возможность ступенчатого прессования. Формование в отдельной пресс-форме стоек с непрессованными концами (рис 4), секторов внешнего 
(рис 5, а) и внутреннего корпусов (рис 5,а) с дальнейшей сборкой в монолитную конструкцию. Заднее кольцо было изготовлено из оргстекла для наглядной демонстрации заделки поворотных лопаток.

Рис. 4 – Отпрессованная стойка модуля ВНА

В результате сборки отдельных деталей был собран макет сектора модуля ВНА преимущественно из термопластичных композиционных материалов (рис 5, б).

а)		б)

Рис. 5 – Изготовление сектора

а) сектор монолитной стоечной части; б) макет сектора модуля ВНА из КМ

Выводы

Представлено одно из возможных решений изготовления модуля ВНА из полимерных композиционных материалов, основанное на комплексном сравнении различных КМ материалов, технологий изготовления, опыте конструирования ВНА прежних лет, доступности отечественных комплектующих и технологичности изготовления каждой из деталей модуля.

Литература

- Ахметов А.М., Кондратец С.В., Перлов С.В. «Технология и оборудование для изготовления корпусных и роторных деталей ГТД методом намотки из ПКМ», Москва, Авиационная промышленность, №2, 2013 г.

- Михайлин Ю.А. «Специальные ПКМ», СПб.: Научные основы и технологии, 2009. 660 с. [Y. A. Mihaylin "Special PKM", St. Petersburg.: basics and Technologies, 2009. 660 pp., Ill.]

- Ахметов А.М., Никитин С.Н., Юрьев В.Л., Каримов И.Г. «Применение композиционных материалов для изготовления входного направляющего аппарата ГТД». Научный журнал «Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета» Т. 19, №3(69)– Уфа: УГАТУ, 2015.

- Петрова Г. Н., Бейдер Э.Я. Конструкционные материалы на основе армированных термопластов. М.: Российский химический журнал, Т. LIV №1, 2010. [G. N. Petrova, E. Y. Beyder., Structural based materials reinforced thermoplastics. (in Russian). Мoscow: Russian Chemical Magazin , т. LIV №1, 2010.].

- Ахметов А.М., Филиппов А.А., Жернаков В.С. «Расчет НДС композитного и титанового варианта поворотной лопатки входного направляющего аппарата». Наука – производству: ежегодный научно-технический сборник. Вып. 10– Уфа: УГАТУ, 2017. 226с.

- Шленникова О.А. «Трикотаж для стекло- и углепластиков» //«Вопросы науки и техники»: материалы международной заочной научно-практической конференции, 2012 г.

- Ахметов А.М., Каримов И.Г., Ахметвалеев Р.А., Мифтахова Г.В. «Изготовление деталей входного направляющего аппарата из композиционных материалов». «Мавлютовские чтения». Том 3 «Механика процессов деформирования и разрушения вязкоупругопластических тел»: материалы российской научно-технической конференции, Уфа , 2016.