УДК 67.02

Синтез  сверхвысокотемпературных  керамических  композитов 
и исследование  их  термостойкости

Synthesis  of  ultra  high-temperature  ceramic  composites 
and  investigation  of  their  thermal  stability

Буякова С.П. 1, д.т.н.; Бурлаченко А.Г. 1;

Красильников А.В. 2, д.т.н.; Кульков С.Н. 1, д.ф.-м.н.;

Мировой Ю.А. 1; Рудин Н.Ф. 2, к.ф.-м.н.

Buyakova Svetlana Petrovna, Ph.D.; Burlachenko Alexander Gennadievich.; Krasilnikov Artur Vladimirovich, Ph.D.;  Kulkov Sergey Nikolaevich, Ph.D.; Mirovoy Yuriy Alexandrovich,; Rudin Nikolai Fedorovich, Ph.D.

sbuyakova@ispms.ru; krartur@mail.ru; kulkov@ispms.ru;

1ИФПМ СО РАН

2ФГУП ЦНИИмаш

Аннотация:

Рассмотрены аспекты создания сверхтемпературных керамических композитов для авиакосмического и энергетического комплексов. Предложено, что решение в таком случае может быть найдено в разработке пористых многослойных градиентных теплозащитных материалов на основе соединений циркония с тугоплавким покрытием HfC. Было изготовлено девять образцов с различными составами и сочетаниями слоев из таких материалов, которые были испытаны на термостойкость в высокочастотном индукционном плазмотроне при нагреве образцов в диапазоне температур 2150–2800°С. Представлены краткое описание установки, методика проведения экспериментов, измерительные средства и примеры полученных результатов, показавшие превосходную термостойкость.

Ключевые слова:

керамика, композит,  термостойкость, плазмотрон, испытания.

Annotation:

The aspects of ultra high-temperature ceramic composites synthesis for aerospace and energy complexes are considered. It is suggested that a solution in this case can be found in the development of porous multi-layer gradient heat-shielding materials with a refractory coating based on HfC. The nine samples were prepared with different compositions and combinations of layers made of such materials that were tested for thermal stability in a high-frequency induction plasma torch when samples were heated in the temperature range 2150–2800°C. A brief description of the installation, the procedure for performing the experiments, measuring means and examples of the results obtained, showing excellent heat resistance, are presented.

Keywords:

ceramics, composite, heat resistance, plasmatron, tests.

Сложившиеся к настоящему времени тенденции развития исследований в области создания термостойких материалов для авиакосмического и энергетического комплексов свидетельствуют о смещении акцента от жаростойких сплавов к керамическим материалам. Причиной возрастающего внимания к керамикам в качестве термостойких материалов и, в том числе, в качестве материалов теплозащиты является потребность в освоении сверхвысоких температур и в обеспечении больших ресурсов работы. Большинство керамик относятся к классу тугоплавких материалов и значительно превосходят металлы по предельной температуре эксплуатации.

К настоящему времени сложились благоприятные технологические и научные предпосылки для успешных разработок теплозащитных керамических материалов, например, прогресс в области синтеза полифазных керамических дисперсных систем, их формования, уплотнительной техники и оценки свойств материалов. Основное внимание уделяется разработке состава сверхвысокотемпературных керамических композитов (ultra high temperature ceramic). В большинстве случаев эти композиты в своём составе имеют карбиды и бориды металлов с высокой температурой окисления. Эти материалы имеют хорошую теплопроводность и высокую абляционную стойкость, могут успешно использоваться для защиты, например, острых кромок гиперзвуковых летательных аппаратов [1].

Для энергетических систем актуален вопрос теплоизоляции. С этой позиции особый интерес вызывают керамики на основе ZrO2, диоксид циркония обладает аномально низкой теплопроводностью. Однако вследствие сочетания низкой теплопроводности и большого коэффициента термического расширения, циркониевые керамики не обладают устойчивостью к термическим воздействиям. Решение в таком случае может быть найдено в разработке слоистого теплозащитного материала, в котором основным компонентом тыльной поверхности, обеспечивающей термическую изоляцию, должен быть диоксид циркония.

Целью данной работы являлось создание керамического слоистого теплоизоляционного материала с высокой температурой эксплуатации.

Керамический слоистый теплоизоляционный материал получен консолидацией под давлением при температуре 1900°С сформованных заготовок, основными компонентами которых были соединения Zr. На фронтальную поверхность было нанесено термостойкое покрытие HfC, основным компонентом тыльной поверхности являлся ZrO2. Размещение слоёв в композите основано на уменьшении теплопроводности от фронтальной к тыльной поверхности и минимизации величины коэффициента термического линейного расширения. На рисунке 1 приведена структурная схема керамического слоистого теплоизоляционного материала.

Рис. 1 – Структурная схема керамического слоистого теплоизоляционного материала

Испытания термостойкости полученных материалов проводились на установке ЦНИИмаш – высокочастотном  индукционном плазмотроне 
У-13ВЧП [2–4], принципиальная схема которого представлена на 
рисунке 2, а технические параметры в Таблице 1.

Наиболее распространенная конструкция ВЧ-плазмотрона представляет собой цилиндрическую трубу (разрядную камеру) с проницаемыми для высокочастотного электромагнитного поля стенками (как правило, из кварцевого стекла), помещенную в индуктор, соединенный с ВЧ-генератором.

Высокочастотный генератор и высокочастотный плазмотрон являются основными системами установки. Нагрев газа и образование плазмы  происходит внутри разрядной камеры 4, помещенной внутрь индуктора 3.

Рис. 2 – Схема установки У-13ВЧП

Высокочастотный электрический ток подается от генератора на индуктор. В результате внутри разрядной  камеры  создается  переменное электромагнитное  поле с частотой 440 kH. Это поле инициирует и поддерживает разряд в газе, подаваемом в разрядную камеру. Рабочий газ поступает в разрядную камеру через газоформирователь 11, проходит сквозь зону разряда, нагревается и затем в виде плазменной струи 6 поступает в рабочую камеру 7. Экспериментальные образцы 8 размещаются на специальной державке, которая вводится в высокотемпературный газовый поток 6 с помощью пневматического механизма ввода – вывода 9. Из рабочей части газ поступает в выхлопной коллектор 10. В качестве разрядной камеры используются кварцевая труба диаметром 180 mm и длиной 500 mm. Рабочая камера снабжена специальным оптическим окном 2, через которое оптическими приборами 1 проводятся измерения температуры газа спектральными методами или поверхности исследуемого материала с помощью пирометра или тепловизора, а также фото и киносъёмка струи и моделей в процессе экспериментов.

Таблица 1

| Напряжение на индукторе, U, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Мощность высокочастотного генератора, N, кВт | 1000 |
| Используемые газы | воздух, азот, аргон, углекислый газ, метан и др. |
| Размеры рабочей части, м | 0.8 x 0.8 x 0.8 |
| Частота электромагнитного поля, кГц | 440 |
| Время непрерывной работы, с | 6000 и более |

Установка работает в дозвуковом и сверхзвуковом режимах. Параметры газа, достигаемые на этих режимах, представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Дозвуковой режим | Сверхзвуковой режим |
| --- | --- | --- |
| Число Маха, M | 0.3 | 2.5 |
| Температура газа в рабочей части, T, K | 3000 - 10000 |  |
| Расход газа, G, г/с | 6 - 30 | 5 - 20 |
| Давление торможения на модели, p, бар | 0.01 – 1 | 0.03 – 0.15 |
| Скорость потока, V, м/с | 100 - 1000 | 2000 - 3000 |
| Диаметр потока газа, мм | 180 | 30,50 |

Испытания образцов на термостойкость проводились на сверхзвуковом режиме с выходным сечением сопла Лаваля диаметром 
30 мм при подаваемой электрической мощности с генератора 200 кВт, давлении 100 мбар в течение ~3 мин. В качестве плазмообразующего газа использовался атмосферный воздух.

Образцы диаметром ~27.5 мм и толщиной ~5 мм устанавливались на охлаждаемую водой державку (см.рис.3) и взвешивались до и после эксперимента. Температура их поверхности в процессе испытаний  измерялась с помощью тепловизора Flir SC 7700 с просветом через разрядную камеру, т.к. для инфракрасного излучения, используемого в  тепловизоре,  плазма в ней является прозрачной.

Рис. 3 – Охлаждаемая державка в рабочей части установки

Во время экспериментов проводилась видеосъемка в рабочей части установки. Всего было испытано девять образцов с различными составами и сочетаниями слоев, состоящих из циркониевых соединений с покрытием  карбида гафния HfC, температура плавления которого  ~ 4100ºС.

На рисунке 4 в качестве примера приведен видеокадр исследуемого образца в момент времени t = 214 с от начала эксперимента. На рисунке видно, что за время нагрева плазменным потоком ~ 3 мин. образец «раскаляется до бела».

Рис. 4 – Видеосъемка образца слоистого теплоизоляционного материала

в рабочей камере в момент времени t = 214 с

На рисунке 5  представлена зависимость температуры исследуемого образца образца от времени (а), полученная с использованием тепловизора и фотография его (б) после испытания. Заметим, образец нагревается за время t ~25 c до температуры ~2150ºС и сохраняет ее близкому этому значению до конца эксперимента. За это время видимого разрушения образца не наблюдалось. Взвешивание этого образца проводилось до и после испытаний, значения которого, соответственно, были 14.8629 и 14.8882 г., т.е. вес образца даже незначительно но увеличился. Это можно объяснить окислительной реакцией поверхностного слоя с активным атомарном кислородом плазменного потока.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 5 – Зависимость от времени температуры нагрева поверхности образца (а) и фотография его после испытания (б)

Аналогичные результаты были получены и для других испытанных образцов. При этом в трех экспериментах «заброс» по температуре достигал 2400, 2500 и 2800ºС.

Таким образом, поставленная задача синтеза слоистых теплоизоляционных композитов с рабочей температурой порядка 1700– 2100ºС в кислородосодержащей плазме была достигнута и получены обнадеживающие результаты дальнейшего расширения ее диапазона.

Литература

- S. Meng, H. Chen, J. Hu, Z. Wang, Radiative properties characterization of ZrB2–SiC based ultrahigh temperature ceramic at high temperature, Mater. Des. 32 (2011) 377–381.

- Залогин Г.Н., Землянский Б.А., Кнотько В.Б. и др. Высокочастотный плазмотрон - установка для исследований аэрофизических проблем с использованием высокоэнтальпийных газовых потоков // Космонавтика и ракетостроение, 1994, № 2, С.22–32.

- Власов В.И., Залогин Г.Н., Красильников А.В., Кусов А.Л., Погорнева Т.М. Использование высокочастотных индукционных плазмотронов для промышленного получения наноструктурированных материалов и нанесения покрытий. «Интеграл» Из-во ООО «Энергоинвест». № 1(45) январь-февраль 2009 г. С. 16–18.

3. Райкунов Г.Г., Залогин Г.Н., Красильников А.В. Плазмохимический способ синтеза наноструктурированных материалов для РКТ.  Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем, 2010, Вып.1(30), том 15, г. Казань, С.91–99.

4. Залогин Г.Н., Красильников А.В., Рудин Н.Ф, Попов М.Ю., Кульницкий Б.А., Кириченко А.Н. Синтез углеродных наноструктур в высокочастотном индукционном плазмотроне // ЖТФ. 2015, том 88, вып. 5, С. 100–105.