УДК 621.882.29

Исследование  несущей  способности  резьбы  на  углерод-углеродных композиционных  материалах  (УУКМ)

Investigation  of  the  Load  Carrying  Capacity  of  Threads  Made 
of  Carbon  Carbon  Composite  Materials  (CCCM)

Захаров М.Н. 1, д.т.н.; Любченко М.А. 1, 2

Zakharov М.N., Doctor of Engineering; Lyubchenko М.А.

ma.ljubchenko@yandex.ru

1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва

1 Bauman Moscow State Technical University (MSTU), Moscow, Russia

2ОАО "Композит",  г. Королев,  Московская  обл.

2 JSC “Kompozit”, Korolev, Moscow Region, Russia

Аннотация:

Создание надежно работающей винтовой пары из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ) является важной практической задачей, так как позволит перейти от композитных изделий – монолитов (сложные, неразъемные детали) к полностью композитным сборочным единицам.

Реферат:

Для усовершенствования конструкций летательных аппаратов и машин, требуются новые материалы, способные противостоять высоким механических и тепловым нагрузкам.

В области высоких температур научно-технический интерес представляют углерод - углеродные композиционные материалы (УУКМ) и изделия из них.

Поэтому создание надежно работающих винта и гайки из УУКМ является важной практической задачей, решение которой позволит снизить массу изделий и увеличить несущую способность теромнагруженных узлов.

В докладе приведены результаты исследования несущей способности соединения винт – гайка из УУКМ, зависимость прочности резьбовой пары УУКМ от количества задействованных витков, сравнения предельных нагрузок в винтовой паре из УУКМ и УУКМ-сталь.

Ключевые слова:

углерод-углеродные композиционные материалы, УУКМ 4ДЛ, соединения из КМ, предельные нагрузки резьбовых соеденений, несущая способность резьбовой пары.

Summary:

Development of a reliable and durable screw pair made of carbon carbon composite material (CCCM) is a major problem. Solving this problem would allow monolithic (non-detachable) complex composite items to be replaced with fully composite assembly components.

Abstract:

Given the ongoing development of design solutions to be implemented in aircraft systems and machinery, new materials are required that are able to resist extreme mechanical and thermal loads.

In the high temperature area, of particular interest are carbon carbon composite materials (CCCM) and items made thereof.

Therefore, development of a reliable and durable CCCM screw-and-nut pair is a major problem. Solving this problem would make it possible to reduce the weight of articles, as well as to increase the load carrying capacity of thermally-loaded components and assemblies.

The paper outlines results of experimental investigation of the CCCM screw-and-nut joint. Dependence of the CCCM screw pair ultimate strength on the number of thread turns is outlined, as well as results of comparison between ‘CCCM-and-CCCM’ and ‘CCCM-and-steel’ screw pairs by their ultimate strength are discussed.

Keywords:

carbon carbon composite material, 4DL CCCM, CM-based joint, ultimate loads on screw joints, screw pair load carrying capacity.

Введение

Преимущества конструктивных элементов и деталей из КМ на сегодняшний день хорошо известны и неоспоримы. Это высокие прочностные характеристики при малом удельном весе, жаропрочность, термостойкость, сопротивляемость развитию трещин, возможность ориентации свойств по направлениям действующих нагрузок.

Одними из таких материалов являются углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ). Их преимуществом по сравнению с металлическими сплавами считается способность работать при высоких температурах. При 1800–2000°С УУКМ упрочняется на 20–40%. В настоящее время для соединения деталей из КМ используют, традиционные способы соединения в частности стандартные металлические болты, которые уменьшают пользу от использования деталей из КМ так как устойчивый режим работы металлического крепежа до 1000°С.

Однако использование стандартного резьбового крепежа на сегодняшний день – вынужденная мера. Изготовить резьбовую пару (винт-гайка) из композиционных материалов с формированием определенного армирования в объеме каждого отдельного витка резьбы современными технологическими методами практически невозможно.

В связи с этим исследования ведутся в направлении определения оптимальных параметров резьбы (шаг, профиль), наносимой механическим способом на готовый стержень из КМ с уже сформированным армирующим каркасом, наименьшим образом причиняющих вред прочностным характеристикам за счет перерезания армирующих элементов

Создание надежно работающих болта и гайки из УУКМ и методики расчета для таких элементов, бесспорно, является важной практической задачей, так как позволит перейти от композитных изделий – монолитов (сложные, неразъемные детали) к полностью композитным сборочным единицам.

Постановка задачи

Для исследования винтовой пары из КМ был выбран пространственно армированный УУКМ на основе стержневого каркаса со схемой армирования 4ДЛ и диаметром армирующего элемента 0,7 мм (рисунок 1). Матрица материала представляет собой кокс каменноугольного пека. Материал изготавливался путем многократной пропитки пеком с последующий карбонизацией и графитацией до конечной плотности около 1950 кг/м3.

Рис. 1 – Структура каркаса материала со схемой армирования 4ДЛ и основные направления армирования

На данном этапе экспериментального исследования поставлены следующие задачи:

- исследование предельной нагрузки резьбовых пар из УУКМ;

- определение зависимостей несущей способности резьбовой пары от количества задействованных витков резьбы УУКМ на представительном числе образцов;

- сравнение предельной нагрузки в винтовой паре из УУКМ и винтовой паре УУКМ - сталь.

Зависимость несущей способности резьбы от количества витков определялась в диапазоне от 1 до 8 витков. На каждый виток в диапазоне использовалось не менее 4 образцов.

Образцы представляли собой шпильки и гайки из УУКМ, вырезанные вдоль направления Х (рисунок 1). Для изготовления образцов использовались различные заготовки, а результаты обрабатывались совместно, что не противоречит поставленной задаче. В испытаниях использовалась резьба М16х2.

Схема эксперимента представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Схема эксперимента

Результаты испытаний

Результаты эксперимента приведены на рисунке 3.

При этом зависимость относительной разрушающей нагрузки от количества витков (рисунок 3) можно аппроксимировать методом наименьших квадратов [1] формулой:

y=1-e-0,254х                                                      (1),

где х – количество витков, находящихся в контакте винтовой пары,

y=PPmax   – значение относительной разрушающей нагрузки.

Рис. 3 – Зависимость несущей способности от количества витков

В результате проведенных механических испытаний, выявлен характер разрушения – срез витков на шпильке, что, очевидно, обусловлено нарушением структуры армирующего элемента при нарезании резьбы на заготовке из УУКМ.

Прогнозировать прочность резьбы из композита на срез с помощью традиционной формулы для металлических материалов [2, 3], видимо, не корректно, поскольку допускаемые напряжения среза для материала [τ]ср оцениваются без учета повреждения стержневого каркаса и являются весьма оптимистичными.

Если рассмотреть геометрическую модель резьбы М16х2 (рисунок 4), видно, что структура витка резьбы не соответствует структуре материала, а значит, и свойства витка будут отличаться от свойств УУКМ.

Несмотря на то, что размер элементарной ячейки материала и сопоставим с размером шага на резьбе М16х2, он не составляет собой представительного объема для правильной работы материала [4].

Рис. 4 – Геометрическая модель резьбы М16х2 в направлении Х, 
разрез в плоскости XOZ

На рисунке 6 показано различие несущей способности в винтовой паре УУКМ и УУКМ – cталь [5]. Наблюдается однозначное превосходство прочности соединения УУКМ – cталь в сравнении с соединением из УУКМ. По-видимому, это связано с наличием пластичности в соединении УУКМ - сталь.

За счет присутствия металла в соединении разность осевых деформаций тела болта и гайки компенсируется разностью прогибов витков, что и является причиной более равномерного распределения нагрузки между витками резьбы.

В случае с углерод-углеродными композиционными материалами из-за отсутствия пластичности материала распределение нагрузки происходит неравномерно, по отдельным точкам контакта витка шпильки и гайки.

Рис. 6 – Сравнение нагрузки в винтовых парах УУКМ и УУКМ–сталь

Выводы

Приращение несущей способности резьбового соединения с увеличением количества витков уменьшается и после 5 витков становится незначительным, что отличается от полученных результатов в соединении УУКМ – сталь [5]. Полученные результаты близки к результатам Жуковского [2].

Наблюдаемый характер разрушения резьбовых элементов из УУКМ для крупного шага – срез резьбы. Это можно объяснить невозможностью обеспечения равнопрочности стержня шпильки и витков резьбы при стандартных параметрах шага резьбовых элементов. Для создания равнопрочной резьбы из УУКМ целесообразно рассмотреть увеличение стандартного шага для номенклатуры резьбы из композита со стержневым каркасом, что должно локально упрочнить основание витков.

Сравнение результатов разрушающей нагрузки винтовых пар из УУКМ и УУКМ - сталь показало превосходство соединения УУКМ - сталь за счет более равномерного распределения нагрузки между витками.

Анализ геометрической модели шпильки М16 из УУКМ показал невозможность рассмотрения витков резьбы, нарезанной на композите со стержневым каркасом, как полноценной структуры КМ, и, следовательно, невозможность использования механических свойств УУКМ для дальнейших прочностных расчетов резьбового соединения на данном материале.

Литература

- Горяинова Е.Р., Панков А.Р., Платонов Е.Н. Прикладные методы анализа статистических данных. Учеб. пособие. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 310 с.

- Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. Резьбовые и фланцевые соединения. -М.: Машиностроение, 1990 – 368 с.

- Андриенко Л.А., Байков Б.А., Захаров М.Н., Детали машин: учебник для вузов/ под ред. Ряховского О.А. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 465 с.

- Магнитский И.В., Пономарев К.А., Миронихин А.Н., Тащилов С.В. К вопросу о численном моделировании упругих свойств композиционных материалов с учетом схемы армирования // Инженерный журнал: наука и инновации. Электронное научно-техническое издание. Май 2012 Режим доступа: http://engjournal.ru/articles/455/455.pdf

- Бакулин А.А., Захаров М.Н., Квитка Е.В., и др. Проблемы прочности соединения деталей элементами из композиционных материалов // Наука и образование: электронное научное издание. Март 2016. № 03 Режим доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/835401.html